Technická specifikace vybraných položek sportovního zařízení gymnastické sportovní haly

– 1.část veřejné zakázky

Žíněnky:

- ochranné žíněnky zdí kolem trampolíny

- 250x100x10 cm

- jádro polyuretan – min. 25 kg/m3

- potah - koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- 12 ks

- přídavná žíněnka za přeskok

- 600x200x10 cm

- jádro polyuretan – min. 32 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- výseč pro doskok dle normy FIG

- 1 ks

- žíněnky ostatní – nevyžadující certifikaci FIG

- pro doplnění všech ostatních ploch (tak, aby byla celá hala ve výšce +20cm)

- výška 20 cm

- minimální složení polyuretanová pěna – min. gramáž 32 kg/m3

- gymnastický koberec - barva koberce modrá, vzájemné spojení jednotlivých dílů koberce pomocí oboustranných suchých zipů o minimální šíři 8cm

- systém žíněnek musí být navržen tak, aby jednotlivé nářadí bylo možno lehce demontovat a opětovně nainstalovat zpět na stejné místo

- 260 m2

- přídavná žíněnka pod nářadí

- 400x200x10 cm

- jádro polyuretan – min. 32 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- 10 ks

- přídavná žíněnka pod nářadí

- 200x200x10 cm

- jádro polyuretan – min. 32 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- 10 ks

- přídavná žíněnka pod nářadí

- 200x100x10 cm

- jádro polyuretan – min. 32 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- 10 ks

Jáma:

- polyuretanové kostičky do jámy

- rozměr 30x15x15 cm

- polyuretan min. 25 kg/m3

- měkké

- 150 m3

- dřevěný rošt pod molitanovou jámu

- výška 10-20 cm

- pro cirkulaci vzduchu

- 110 m2

- polyuretanový rošt na dno jámy

- nainstalovaný na dřevěném roštu

- polyuretanová pěna min. 25 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva světle modrá

- výška 20 cm

- jednotlivé díly musí být k sobě spojeny pomocí všitých pacek se suchým zipem o minimální šíři 10 cm

- celý rošt musí vytvořit pevnou a celistvou plochu

- 110 m2

- vnitřní ochrana jámy

- jádro polyuretan min. 25 kg/m3

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- tloušťka 10 cm

- jednotlivé díly musí být k sobě spojeny pomocí všitých pacek se suchým zipem o minimální šíři 10 cm

- celá ochrana musí navazovat systémem uchycení k vrchnímu dílu dopadové jámy

- jednotlivé díly musí být pevně uchyceny k bočním zdem dopadové jámy

- každý z dílů ochran musí být lehce odnímatelný s možností výměny

- 127 m2

- límec jámy

- kombinace polyuretanových pěn - min. hodnota 25 kg/m3

- šíře celého límce 45 cm

- výška 20 cm

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- jednotlivé díly musí být vzájemně spojeny pomocí všitých pacek se suchými zipy o minimální šíři 10 cm, stejně tak jako propojení s kobercovými žíněnkami pomocí identických pacek

- celý límec musí být pevně uchycen k podlaze

- 75 m

- ochranný límec trampolíny

- výška 20 cm

- kombinace polyuretanových pěn – min. hodnota 25 kg/m3

- šíře celého límce 45 cm

- výška 20 cm

- potah koženka bez obsahu ftalátů

- barva tmavě modrá

- jednotlivé díly musí být vzájemně spojeny pomocí všitých pacek se suchými zipy o minimální šíři 10 cm, stejně tak jako propojení s kobercovými žíněnkami pomocí identických pacek

- celý límec musí být pevně uchycen k podlaze

- 1 ks