Skladby konstrukcí

S1

- stávající zdivo

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm (

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá silikonsilikátová omítka

S2

- stávající zdivo

- cementová lepící hmota

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 150 mm

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina s gramáží min 314 g/m2

- mrazuvzdorná lepící hmota třídy C2TE pro lepení obkladových pásků

- obkladové pásky *

* dilatační celky obkladových pásků 4 x 4 m

POZNÁMKA: Nezateplené zdivo bude přetaženo stěrkovým tmelem se skelnou výztužnou sítí na kterou bude provedena tenkovrstvá silikonsilikátová omítka

S3

- stávající zdivo

- cementová lepící hmota

- tepelná izolace XPS tloušťky 120 mm

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina s gramáží min 314 g/m2

- mrazuvzdorná lepící hmota třídy C2TE pro lepení obkladových pásků

- obkladové pásky *

* dilatační celky obkladových pásků 4 x 4 m

POZNÁMKA: pod terénem bude TI chráněna nopovou fólií proti poškození

S4

- podlaha nad exteriérem

- lepící hmota pro izolaci z MW

- tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 250 mm

- stěrkový tmel

- skelná výztužná síťovina

- tenkovrstvá silikonová omítka

S5

- stávající stropní konstrukce

- omítka 10 mm

- železobetonová stropní konstrukce 300 mm

- škvárový násyp 80 mm

- betonová mazanina 50 mm

- penetrační emulze

- asfaltový pás SBS modifikovaný

- foukaná minerální izolace tl. 200 mm

- lepenka/PE fólie

- větraná vzduchová mezera

- horní plášť

- dřevěné bednění na dřevěném krovu

- hydroizolační souvrství – plechová krytina (nově natřena)

S6

- stávající stropní konstrukce (všechny vrstvy budou vybourány až na úroveň stropní konstrukce

- vyrovnávací stěrka

- pojistná hydroizolace PVC

- betonová spádová vrstva 2%  - 50 mm

- hydroizolační stěrka

- separační vrstva

- keramická dlažba na lepidlo (venkovní prostředí)

S7

-  železobetonová deska (stávající vrstvy budou odstraněny až na nosnou konstrukci)

- spádové klíny z minerální vlny tloušťka 30 – 60 mm,

- desky z minerální vlny tloušťky 60 mm

- hydroizolační folie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy

- ochranná textilie ze 100 % PP

- dlažba na podložkách

* ze spodní strany zatepleno MW tl. 100 mm (provedení stejně jako zateplovací systém)