Remmers s.r.o.

Modletice 141, 251 01 Modletice

Obchodně technické zastoupení:

Lenka Poláková

e-mail:  polakova@remmers.cz

telefon: 774 019 955

| ### Vypracoval: #### Lenka Poláková, Remmers | ### Datum: Červen 2019 |
| --- | --- |
| ### Akce: Oprava fasády SPŠ a VOŠ, Sokolská Zadavatel: Projekt Point Green, Ing. Lucie Kyceltová |  |
| ### Popis: ### Postup a specifikace materiálů vhodných pro opravu fasády |  |

Dne 18.4. byl proveden stavebně-technický průzkum zaměřený především na vlhkostní defekty stavby. Pro návrh technologie a materiálů zbylých ploch využíváme závěry ze Zprávy o stratigrafickém průzkumu fasádního pláště objektu „České průmyslové školy v Brně“ od Mg. Zoji Matulíkové a ze „Záměru na restaurování“ zpracovaného MgA. Josefem Červinkou. V návrhu by měly být obsaženy veškeré nám známé varianty skladeb, které bude nutné při opravě fasády řešit.

Při návrhu byl kladen důraz na reverzibilitu jednotlivých materiálů, novodobé vrchní materiály by neměly dosahovat větších pevností než je pevnost podkladu, aby nedocházelo k povrchovému napětí a tvorbě prasklin na povrchu.

Nedoporučujeme lokální zpevňování omítek v ploše, neboť dochází k pnutí na okrajích zpevňované plochy a mohou se tak časem na jejím okraji tvořit praskliny. Lokální zpevnění doporučujeme pouze u zdobných prvků.

Doporučujeme odstranění veškerých stávajících štukových omítek či románských cementů v pasivní ploše vnějších omítek, poněvadž jen tak je možné docílit sjednocení podkladu bez následného prokreslení defektů do nových vápenných nátěrů. Nedegradované štukové omítky mohou být popřípadě přeštukovány.

Vápenný nátěr Color CL je vyroben unikátní technologií mikronizováním, kdy nedochází k vymývání pigmentů z nátěru. Color CL je čistě minerální vápenná nátěrová hmota, proto nezaslepuje povrch ani neinkrustuje. Je reverzibilní, odpovídá požadavkům „Benátské charty“. Je bez přídavků organických pojiv, neobsahuje oxid titaničitý. Neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla. Je bez konzervačních látek, je přirozeně antiseptická.

Alternativně k vápennému nátěru pasivních ploch doporučujeme aplikaci silikonového nátěru, který je rovněž plně reverzibilní a vysoce prodyšný, podkladní vrstvy nezpevňuje a tak nedochází k postupnému praskání souvrství.

Namáhané plochy (soklová část zdiva, oplocení) navrhujeme opatřit silikonovým nátěrem, z důvodu možných lokálních oprav (poškození graffiti, uražení omítky apod.). Lokální opravy vápenného nátěru nelze provést bez viditelného přechodu starého a nového nátěru.

Návrh řešení:

Objekt SO.01

Skladba svislé plochy stěny anglického dvorku

Svislá konstrukce dvorku poškozena zvýšeným tlakem solí z podkladu od zatékající vody ze zásypu. Doporučujeme v patě konstrukce zbudování několika otvorů průměru 70 mm na celou tloušťku konstrukce, kterými by zadržená voda ze zásypu mohla vtékat do anglického dvorku.

- osekané zdivo na původní podklad

- zdivo zbavené separačních částic kartáčem

- vyrovnání podkladu vlhkost a soli jímající vysoce porézní omítkou, více než 50% objemu pórů, certifikace WTA  29kg/m2/3cm (např. SP Levell) – nutná technologická pauza pro vyzrání omítky

alternativně zrychlený systém s vyrovnáním těsnící maltou – viz níže

- minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo (penetrace, adhezní můstek 1,6kg, vyrovnávací solím odolná malta 8kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2 (např. systém WP od f. Remmers)

Skladba vodorovné plochy stěny anglického dvorku

Poněvadž jsou ve dně anglického dvorku zřetelné praskliny vodorovné izolace, doporučujeme ošetření dvojnásobným nátěrem hydroizolační stěrky.

- vyčištění vpustí a navazujícího potrubí

- očištění podkladu tlakovou vodou

- po oschnutí oprava napojení na vpusti, vytmelení prasklin podkladu polymercementovou stěrkou zahuštěnou v poměru 1:1 s křemičitým pískem

- celoplošně polymercementová hydroizolační stěrka 3kg/m2 (MB 2K )

Skladba lokální opravy soklové části (od terénu po oplechování v úrovni podlahy 1.NP)

Skladba vychází z podkladů sanace vlhkosti suterénu navrženého v roce 2011 a provedeného v 201?.

Pozn. celé souvrství nebude pravděpodobně v žádné části so.01 prováděno, mohou se vyskytnout spíše menší lokální degradace vrchních vrstev. Bude tedy provedena pouze oprava potřebné vrstvy omítkového souvrství

- odstranění poškozené části omítky

- odstranění separačních částic tlakovou vodou

- lokální oprava sanační hydrofobizovanou jádrovou omítkou s 50% objemem pórů, certifikace WTA 26kg/3cm/m2 (např. SP Top White)

- sanační hydrofobizovaná štuková omítka (např. SP Top Q2)

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu – odstranitelný, vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5), vysoce prodyšný Sd ≤ 0,05m, 0,4-0,5l/m2 (např. Color LA)

Do výšky 0,3m nad terénem

- hydrofobizace proti odstřiku dešťové vody 0,5l/m2 (např. Funcosil SNL)

Skladba celoplošné opravy soklové části (od terénu po oplechování v úrovni podlahy 1.NP)

- původní omítka zbavená novodobých nátěrů vodní párou, čistícími pastami (Fassadenreinigerpaste, AGE)

- doplnění chybějící vrstvy omítky, uražených hran a zatažení prasklinek armovací, stěrkovou a opravnou maltou pro popraskané fasády smíchanou v poměru 1:1 se štukovou omítkou (např. opravná malta WM Fill altweiss)

-silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu – odstranitelný, vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ 0,5), vysoce prodyšný Sd ≤ 0,05m, 0,4-0,5l/m2 (např. Color LA)

Do výšky 0,3m nad terénem

- hydrofobizace proti odstřiku dešťové vody 0,5l/m2 (např. Funcosil SNL)

Skladba v ploše zatečení a v ploše degradovaných omítek přiléhajících ke klempířským prvkům

- osekané degradované omítky s dostatečným přesahem (plochy po zatečení 0,3 m za degradace a popraskané omítky u klempířských prvků cca 0,1 m za degradace)

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- případné ošetření obnažených ocelových prvků ochranným prostředkem proti korozi – I profily v korunní římse, či jiné kotvící prvky štukové výzdoby (Betofix KHB)

- síranovzdorný podhoz 4kg/m2  (např. SP Prep)

- vlhkost a soli jímající vysoce porézní kompresní omítka, více než 50% objemu pórů, certifikace WTA  29kg/m2/3cm (např. SP Levell)

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. NHL Top Historic)

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL)

Pozn. Reprofilace zdobných prvků viz níže

Skladba v ploše zvětralé jádrové omítky

- osekané původní zvětralé omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- vápenný podhoz 3kg/m2  (např. SP Prep)

- dostatečně zvlhčit podklad vodou

- jádrová vápenná omítka pro historické stavby  45kg/m2/3cm (např. Reinkalkmortel H)

- dostatečně zvlhčit podklad vodou

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- dostatečně zvlhčit podklad vodou

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL), po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Skladba v ploše zvětralé štukové omítky

Plochy, kde došlo vlivem aplikace neprodyšných nátěrů k degradaci štukové omítky, jádrová omítka zůstala pevná

- odstranění původní či novodobější štukové omítky, případně popraskaného nátěru románského cementu

- odstranění separačních částic tlakovou vodou

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací štuku

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- řádné zvlhčení

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL), po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Skladba v ploše soudržné štukové omítky

Plochy, kde je třeba odstranit pouze nátěry

- původní omítka zbavená novodobých nátěrů vodní párou, čistícími pastami (Fassadenreinigerpaste, AGE)

- odstranění separačních částic tlakovou vodou

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- hustý vápenný nátěr (nátěrový štuk) z „mikronizovaného vápenného hydrátu “ bez obsahu akrylátů, neutěsňuje povrch ani netvoří krustu (Color CL Fill Historic),  Sd = 0,01 m

(Alternativně - štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- 2 x čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL) po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Objekt SO.02

Skladba pod úrovní terénu z dvorní strany

- odkop terénu na hloubku cca 0,5m

- zdivo zbavené separačních částic kartáčem

- minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo (penetrace, adhézní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2 (např. systém WP)

-ochrana hydroizolace pomocí nopové folie podloženou geotextilií, nopy otočit ven, aby nepoškozovaly hydroizolaci, ukončit s úrovní terénu systémovou lištou podsazenou pod omítkou, lišta bude tvořit nutu na oddělení omítek od terénu

- zpětný zásyp hutněným výkopkem

- zpevněné plochy i terén spádovat od objektu ve spádu 3%

Skladba v oblasti soklu do výšky 0,5m (popř. na výšku soklu)

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo (penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2 kg/m2 (např. systém WP)

- síranovzdorný podhoz 6kg/m2  (např. SP Prep)

- sanační hydrofobizovaná jádrová omítka s 50% objemem pórů, certifikace WTA 26kg/3cm/m2 (např. SP Top White)

- sanační hydrofobizovaná štuková omítka (např. SP Top Q2)

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu (např. Color LA)

- hydrofobizace proti odstřiku dešťové v ody 0,5l/m2 (např. Funcosil SNL)

Pozn. Omítka bude od terénu oddělena nutou asi 3cm, kterou utvoří kotvící lišta nopové folie.

Reprofilace svislé plochy konstrukcí podél sjezdu k anglickým dvorkům

- osekané původní degradované vrstvy

- očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků (např. BFA)

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací dalších vrstev

- adhézní můstek pro tenké vrstvy doplnění a ošetření obnažené výztuže ochranným prostředkem proti korozi (Betofix KHB)

- do čerstvé stěrky dobetonávka vlákny vyztuženou PCC maltou pro opravy betonových konstrukcí R2 (1,4kg/1mm/m2) (Betofix R2)

- sjednocení povrchu jemnou minerální stěrkou pro vytvoření hladkých povrchů  (Betofix RM)

Reprofilace svislé konstrukce anglických dvorků

- očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků (např. BFA)

- proškrábnutí prasklin betonu

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

-řádné zvlhčení podkladu

- doplnění a sjednocení povrchu jemnou minerální stěrkou pro vytvoření hladkých povrchů  (Betofix RM)

Pozn.  Nanesená směs může být v jedné vrstvě o tloušťce 1 až 6 mm, v krajním případě max.10 mm, jinak doplnit větší praskliny maltou typu R2 a následně přepracovat jemnou minerální stěrkou

Skladba dna anglického dvorku

- vyčištění dvorku včetně vpustí a navazujícího potrubí (v případě, že není zřízen odtok dvorku, je nutné zřídit např. jako trativod v prostoru sjezdu)

- očištění podkladu tlakovou vodou

- případná vysprávka dna vhodnou reprofilační betonovou stěrkou (Betofix R2 a R4)

- oprava napojení na vpusti, vytmelení prasklin podkladu polymercementovou stěrkou zahuštěnou v poměru 1:1 s křemičitým pískem - celoplošně polymercementová hydroizolační stěrka 3kg/m2 se systémovou penetrací (MB 2K)

Skladba nad oblastí soklu do výšky 0,8 m nad vlhkostní degradace

Skladba v ploše zatečení od poškozených klempířských prvků

- osekané degradované omítky s dostatečným přesahem (plochy po zatečení 0,3 m za degradace) a vzlínající vlhkostí degradované omítky 0,8 m nad degradace (dle směrnice WTA)

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- síranovzdorný podhoz 4kg/m2  (např. SP Prep)

- vlhkost a soli jímající vysoce porézní omítka kompresní, více než 50% objemu pórů, certifikace WTA  29kg/m2/3cm (např. SP Levell)

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL) po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Návrh skladby v ploše zvětralých omítek mimo vlhkostní projevy

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- vápenný podhoz 3kg/m2  (např. SP Prep)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- jádrová vápenná omítka pro historické stavby  45kg/m2/3cm (např. Reinkalkmortel H)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL) po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Pozn. V případě osekání části tloušťky jádrové omítky bude podklad řádně zvlhčen a může tak být nanesena jen potřebná tloušťka jádrové omítky a další navazující vrstvy

Návrh skladby kde není výrazně poškozená omítka - budova vedle spojovacího přístřešku a budova do ulice

- původní omítka zbavená novodobých nátěrů vodní párou, čistícími pastami (Fassadenreinigerpaste, AGE)

- případně pokud nebude možné nátěry odstranit, bude odstraněna celá štuková vrstva

- odstranění separačních částic tlakovou vodou

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací štuku

- štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd < 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2 (Color CL) po aplikaci 3 dny držet ve vlhku – vlhčit (mlžit)

Sanace oplocení

Návrh opravy krycí desky z kamene

Vzhledem k velké degradaci původní kamenné krycí desky doporučujeme  dobetonávku s finálním přeštukováním maltou imitující kámen, která bude zapravena do čerstvé hydroizolační stěrky, tak aby do krycí desky nezatékalo

- odstranění separovaných částí dobetonávek

- očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků (např. BFA Remmers)

- adhézní můstek z minerální hydroizolační stěrky odolné solím 1,6kg/m2 (WP Sulfatex Remmers)

- do čerstvé stěrky dobetonávka vlákny vyztuženou PCC maltou pro opravy betonových konstrukcí R4 (2kg/1dm3)

- po vyzrání dobetonávek minerální hydroizolační stěrka v tl. 2 mm 3,5 kg/m2 včetně penetrace (WP Sulfatex, alternativně MB 2K Remmers)

- do čerstvé stěrky zatáhnout minerální opravnou maltu na kámen v tl. min. 2 mm 3,5kg/m2 (RM Pro Remmers)

Návrh skladby svislé plochy oplocení pod úrovní terénu z dvorní strany

- odkop terénu na hloubku cca 0,5m

- zdivo zbavené separačních částic kartáčem

- minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo (penetrace, adhézní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2 kg/m2 (např. systém WP od Remmers

- ochrana proti zásypu nopovou folií podloženou geotextilií, nopy otočit ven, aby nepoškozovaly hydroizolaci, ukončit s úrovní terénu systémovou lištou podsazenou pod omítkou, lišta bude tvořit nutu na oddělení omítek od terénu

-zpětný zásyp výkopkem

Návrh skladby svislé plochy oplocení nad úrovní terénu do v 0,3 m z uliční strany i dvorní strany

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo (penetrace, adhézní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2 (např. systém WP od Remmers)

- sanační hydrofobizovaná jádrová omítka s 50% objemem pórů, certifikace WTA 26kg/3cm/m2 (např. SP Top White)

- síranovzdorný podhoz 6kg/m2  (např. SP Prep)

- sanační hydrofobizovaná štuková omítka (např. SP Top Q2)

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu (např. Color LA)

Návrh skladby nad úrovní odstřiku 0,8 m nad vlhkostní degradace z uliční strany i dvorní strany

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- síranovzdorný podhoz 4kg/m2  (např. SP Prep)

- vhlkost a soli jímající vysoce porézní omítka, více než 50% objemu pórů, certifikace WTA  29kg/m2/3cm (např. SP Levell)

- sanační hydrofobizovaná štuková omítka (např. SP Top Q2)

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu (např. Color LA)

Návrh skladby nad 1m (na sloupech) z uliční strany i dvorní strany

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- vápenný podhoz 3kg/m2  (např. SP Prep)

- jádrová vápenná omítka 45kg/m2/3cm (např. Reinkalkmortel H)

- řádné zvlhčení podkladu před aplikací

- štuková vápenná omítka 3kg/m2  (např. Reinkalkstuck, NHL Top Historic)

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu (např. Color LA)

Prvky k restaurátorskému provedení

Reprofilace prvků z kamene

Návrh této skladby zahrnuje veškeré technologie, které je možné při opravě kamenných prvků použít - vychází z restaurátorského záměru zpracovaného MgA. Josefem Červinkou. Dle potřeby každého prvku bude případně vybrána část níže uvedené skladby.

- očištění biocidním přípravkem na likvidaci řas a lišejníků (BFA)

- očištění vodní párou, čistícími pastami (Fassadenreinigerpaste, AGE), případně tangenciálním tryskáním Jos, Rotec, Rotosoft

- odstranění případných nevhodných sekundárních vysprávek, mechanicky kamenickými nástroji

- po vyschnutí případné zpevnění organokřemičitým zpevňovacím prostředkem (KSE 300)

- injektáž mechanicky namáhaných trhlin nizkovizkózní epoxidvou pryskyřicí (ST 100

- injektáž zbylých prasklin nízkovizkózní minerální maltou (BSP 3), či tmelení hydraulickým vápnem NHL

- tmelení plastických defektů minerálním tmelem (Restaureiermortel, případně zakládací malta Grudiermortel) s případným dopigmentováním)

- případné lokální plastické a barevné retuše anorganickými pigmenty

- závěrečná povrchová úprava silikonovým fasádním nátěrem (Color LA v patřičném odstínu případně bezbarvý nátěr – doporučujeme)

- případná hydrofobizace deštěm namáhaných ploch Funcosil SNL

- schodiště lze hydrofobizovat impregnací na speciální silikonové bázi odpuzující nečistoty vodorovných ploch (Funcosil OFS)

Pozn. Po dokončení oprav kamenných prvků bude zpracována závěrečná restaurátorské zpráva

Reprofilace zdobných štukových prvků

Dle potřeby každého prvku bude případně vybrána část níže uvedené skladby.

- očištění biocidním přípravkem na likvidaci řas a lišejníků (BFA)

- očištění vodní párou, čistícími pastami (Fassadenreinigerpaste, AGE), případně tangenciálním tryskáním Jos, Rotec, Rotosoft

- odstranění případných nevhodných sekundárních vysprávek, mechanicky kamenickými nástroji

- po vyschnutí případné zpevnění organokřemičitým zpevňovacím prostředkem (KSE 300)

- injektáž prasklin nízkovizkózní minerální maltou (BSP 3)

- doplnění hrubých vrstev maltou určenou pro zakládání štukových prvků ( Stucco GZ)

- doplnění finálních vrstvev minerální rychletuhnoucí maltou určenou pro restaurování štukových fasád (Stucco FN)

- povrchová úprava silikonovým fasádním nátěrem (Color LA v patřičném odstínu)

- případná hydrofobizace deštěm namáhaných ploch (Funcosil SNL)

Pozn. Nedoporučujeme jako finální nátěr těchto prvků vápenný nátěr, neboť je vysoká pravděpodobnost, že zde zůstanou zbytky románského cementu. Aplikace vápenného nátěru na hladké, pevné a neporézní materiály je problematická, musel by být aplikován adhézní můstek, který by snižoval plasticitu povrchu.

Po dokončení oprav zdobných prvků bude zpracována závěrečná zpráva

Reprofilace a utěsnění podlahy opukového balkonu

Svislé profilace desky a podhled balkonu bude opraven dle výše uvedených skladeb reprofilace kamenných prvků a zdobných prvků fasády. Vodorovná plocha balkonu bude opravena až po těchto opravách. Uvedené skladby nezahrnují povrchovou úpravu kovových částí zábradlí a konzol balkonu.

- očištění tlakovou vodou od separačních částic

- případné hloubkové vyspravení vodorovné plochy opukového balkonu restaurátorskou maltou a vyspádování balkonu (RM GM)

- případné povrchové vyspravení vodorovné plochy balkonu restaurátorskou maltou (RM)

-po vyzrání podkladu aplikace polymercementové stěrky, plně reverzibilní, přídržné ke všem minerálním podkladům včetně kovu (MB 2K, minerální podklady penetrovat)

- okolo úchytů zábradlí je možné provést větší vrstvu stěrky, tak aby bylo okolo úchytů zajištěno utěsnění proti zatékání pod úchyty zábradlí

- v případě, že bude balkon využíván, doporučujeme na hydroizoalční stěrku položit geotextilii a průmyslový koberec či imitaci trávy (lehce odstranitelné). V případě, že využíván nebude, lze ponechat pouze hydroizolační stěrku bez další úpravy. Lze zde rovněž položit dlažbu na terče (s podložením geotextilií), či dlažbu nalepit.

Vypracovala: Lenka Poláková, Remmers s.r.o.

Dne: 27. 6. 2019