| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům |
| --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Dodavatel doplní ANO/NE, nebo konkrétní údaj |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů. | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 160 kg | … kg |
|  | Jádro |  |
| 3. | Složené z více pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | … |
| 4. | Dvouvrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna | … |
| 5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální STUDENÉ pěny 7 cm o hustotě min. 50 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ | … |
| 7. | Min. 7 cm vysoká spodní vrstva | … |
| 8. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 9. | Výška okrajové zóny min. 10 cm | … |
| 10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | … |
| 11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace | … |
|  | Potah |  |
| 13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ….. |
| 14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ….. |
| 15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | … |
| 16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji. | ….. ….. |
| 17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² | Materiál: … gramáž … kg/m² |
| 18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ….. |
| 19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ….. |
| 20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR 2017/745 (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) | ….. |
| 21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci | ….. |
|  | Rozměr |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | ….. |
| 23. | Výška matrace max. 16 cm - min. 14 cm | … cm |
| 24. | Záruka min. 48 měsíců | ….. |

* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry nabízeného předmětu plnění nebo uveden ANO/NE, tzn., zda nabízený předmět plnění splňuje nebo nesplňuje požadavek zadavatele.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.