Most 374 - 048B.1

Černovická přes Olomouckou

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 374 - 048B.1 (Černovická přes Olomouckou)

Okres:	Brno-město

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Bystřický Ladislav, Ing.

Datum provedení prohlídky:	22.8.2012

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 28 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	374	Staničení km: 53,360	Ev. č. mostu:	374 - 048B.1

Název objektu:	Černovická přes Olomouckou

Staničení ve směru:	od Židenic do Komárova	Způsob zpřístupnění: Bez pomocných zařízení

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Založení spodní stavby pod každou podporou je dle ML na 6-ti širokoprofilových vrtaných pilotách průměru 1,20m, délky 12,0m. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří 2 opěry a 2 vnitřní podpory. Opěry jsou ŽB výšky 2,0m, tloušťky 1,4m osazené na vrtaných pilotách. Vnitřní podpěry jsou členěné, tvoří je kruhové sloupy průměru 0,80m v osové vzdálenosti 2,49m, celkem 6ks. Na sloupech je ve spádu vozovky uložen ŽB úložný práh. Vnitřní podpory jsou chráněny silničním svodidlem. Na závěrnou zídku je na vrubový kloub osazena přechodová deska. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla mostu jsou rovnoběžná, ŽB, dilatovaná od opěr. Jsou opatřena cementovou omítkou. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Most o 3 polích, délka přemostění 43,89m, rozpětí 13,66+18+13,66m. Šikmost levá 91,45 stupňů. NK tvoří 16ks prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-73 pro délku 18m, nad vnitřními podporami je bezdilatační styk táhlo - krycí deska. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | NK je na podporách uložena na elastomerová ložiska. |
| 3.3 | Mostní závěry | Mostní závěry jsou nad opěrami provedeny elastické šířky 500mm, nad vnitřními podporami jsou příčné spáry ve vozovce zality pružnou zálivkou. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je živičná z AB, šířka vozovky na mostě je 11,5m, krajnice jsou zpevněné. Vozovka na mostě je v přímé, příčný sklon je jednostranný pravý, podélný stoupá ve směru staničení. obrubníky jsou žulové šířky 0,25m, výška odrazného proužku je 0,12m. Krajnice jsou zpevněné asfaltové, pod obrubníkem je dvojřádek ze žulových kostek. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolace mostovky je celoplošná, ukončená pozinkovaným okapním plechem. |
| 4.3 | Chodníky | Na mostě je pravostranný chodník šířky 4,50m, povrch LA, obrubník je kamenný . |
| 4.4 | Římsy | Pravá římsa je ŽB prefabrikovaná, výška římsy je 0,50m, šířka 0,40m. Levá římsa ve středním pásu je ŽB monolitická, horní hrana je opatřena ocelovým úhelníkem, povrch LA. Římsa mezi pravým a levým mostem není dilatovaná. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Záchytné zařízení na mostě tvoří zábradlí na pravé straně a silniční svodidlo na levé straně. Zábradlí je ocelové dvoumadlové se svislou výplní, výška zábradlí je 1,13m. sloupky jsou ze 2 profilů U65, horní madlo z U 100, spodní madlo z pásoviny 50/5mm, výplň 30/10mm. Na levé straně podél středního dělícího pásu je osazeno ocelové svodidlo typu NH. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Na pravé straně jsou nad trolejemi MHD ochranné štíty. |
| 5.3 | Dopravní značení | DZ týkající se mostu není osazeno, na sloupu V.O. u podpory P2 jsou upevněnny směrové tabule. Provedeno vodorovné značení. |
| 5.4 | Osvětlení | Na mostě není osazeno osvětlení, Most je osvětlen ze sloupů V.O. podél podcházející komunikace. |
| 5.5 | Odvodňovací zařízení | Mostní odvodňovače 500/250mm jsou osazeny na pravé straně vozovky v krajních polích po 2ks. V 1.poli je odvodňovací žlab podél opevnění svahu OP1 ukončený horskou vpustí. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Pod mostem ve středním poli jsou troleje trolejbusů MHD. U vnitřních podpor jsou sloupy V.O. Reklamní tabule jsou upevněny na zábradlí. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Území pod mostem ve středním poli tvoří ulice Olomoucká, v krajních polích podél vnitřních podpor jsou chodníky. Svahy pod opěrami jsou opevněny betonovou dlažbou do betonového lože. Chodník na mostě a pod mostem je propojen cestou na zemní rampě. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je po pěší komunikaci. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Nebyly pozorovány závady způsobené poklesy základů. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Svahy u křídel mostu obtížně přístupné, porostlé křovinami, bez známek eroze. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Odlupování nátěru , místy průsaky, zvláště pod dilatací NK. Na okraji OP1 je silně porušen roh opěry zatékáním z porušeného mostního závěru, koroze výztuže, inkrustace na celé boční ploše opěry a křídla.Koroze výztuže úložných prahů vnitřních podpor na obou okrajích, odlupování ochranného nátěru. Degradace betonu sloupů ve spodní části. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Odlupování ochranného nátěru, degradace betonu, potečení z průsaků pod římsou, místy trhliny. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Průsaky na podhledu NK, nejvíce v dilatační spáře mezi oběma mosty, korozní potečení, odpad krycích vrstev. Podélné trhliny v ose nosníků s vápennými výluhy. Místy prokopírované třmínky. V místě svodů odvodňovačů průsaky. Na pohledových plochách oprýskaný ochranný nátěr, odprýsknutý krycí beton třmínků, koroze. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | V uložení NK na podporách nebyly zhledány závady. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Trhliny v elastických mostních závěrech, zcela nefukční závěry na pravém okraji mostu, silné průsaky. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Chodníky | Poklesy chodníku za křídly mostu, příčné trhliny v LA, trhliny u obrubníku a u římsy, v trhlinách uchycená vegetace. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Vozovka | Podélné a příčné nerovnosti, vyjeté koleje, výspravy s trhlinami v místě elastického mostního závěru. Trhlina v místě podélné pracovní spáry. Nečistoty pod obrubníkem, uchycená tráva. |
| 5.3 | Římsy | Průsaky pod římsami na křídla a NK. Degradace betonu, odkryté korodující třmínky. Chybí trvale pružný tmel ve spárách mezi prefabrikáty. Odtržený úhelník na střední římse. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace mostovky je porušená na okrajích mostu a u mostních závěrů. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače jsou zanesené, kolem svodů průsaky na NK, koroze svodů, nedostatečný přesah. Chybí mřížka odvodňovače. Znesená horská vpusť pod svahem OP1, chybí mříž. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Označení mostu | Chybí tabulky s evidenčním číslem mostu. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradlí | Koroze zábradlí, nejvíce jsou napadeny svislé výplně, zde je plošná koroze. |
| 8.3 | Dopravní značení | Vodorovné dopravní značení je bez závad. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 | Protidotykové zábrany | Koroze ocelových profilů protidotykových štítů, nečistoty na horní ploše, uchycené mechy, prděravělé štíty. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Zavěšení reklamních tabulí na zábradlí je bez závad. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | U křídel mostu křoviny přesahují přes zábradlí na chodník. Vytrhaná dlažba opevnění svahu pod OP4, uchycený náletový keř. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je dobrý. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Odstranění vegetace od křídel mostu.

-	Vyčistění odvodňovačů, doplnění chybějící mřížky.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Očistit protidotykové štíty, případně vyměnit, provést ochranný nátěr ocelových profilů.

-	Obnova ochranného nátěru zábradlí.

-	Ukotvení úhelníku na střední římse.

-	Vyčistění horské vpusti pod svahem OP2, doplnění mříže.

-	Oprava dlažby svahu pod OP4.

-	Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

-	Odstranění vegetace z chodníku, zalití trhlin v povrchu LA.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit celkovou rekonstrukci mostovky, následně sanaci NK a spodní stavby.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.10.2012

Poznámka :

Závěry HP byly projednány se zástupcem správce Ing. Petrem Masaříkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	25 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	142 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

| Stavební stav NK a SS nebyl změněn. | Zatížitelnost zůstává dle poslední HP. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	říjen 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Prostorová úprava na mostě, pohled ve ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Pravá strana mostu |
|  | Pokles chodníku na začátku mostu |
|  | Mostní elastický závěr nad OP1 |
|  | Koroze zábradlí na pravé římse |
|  | Pravý chodník |
|  | Uložení nosníků na P3, koroze třmínků |
|  | Poruchy opevnění svahu pod OP4 |
|  | Chybějící svod odvodňovače |
|  | Pohled na P3 |
|  | Dilatace NK ve 3.poli |
|  | Zatékání dilatací NK ve 2.poli |
|  | Podhled NK ve 2.poli |
|  | Pohled na P2 |
|  | Uložení NK na P2, koroze výztuže úložného prahu a třmínků nosníků |
|  | Zkorodovaný svod mostního odvodňovače |
|  | Pohled na OP1 |
|  | Dilatace NK v 1.poli |
|  | Odtržený úhelník na střední římse. |
|  | Chybějící mřížka odvodňovače |
|  | Zanesená horská vpusť u vodního skluzu pod OP1, chybějící mříž. |
|  | Průsaky na krajní nosník u OP1 |
|  | Proděravělé ochranné štíty nad trolejí trolejbusu. |
|  | OPrýskaný beton, trhliny v patě sloupu podpory P3 |