SKLADBY PODLAH

# PVC

## PVC

PVC + lepidlo	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	69 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

180 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 150 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	150mm

## PVC

PVC + lepidlo	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Samonivelační anhydritový potěr	48 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

120 mm

Stávající resp. nová stropní konstrukce

## PVC

PVC 1 (viz poznámka) + lepidlo	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	69 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit	5 mm

Penetrace podkladu	-

160 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	120mm

## PVC

PVC + lepidlo	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Samonivelační anhydritový potěr	78 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

150 mm

Stávající stropní konstrukce

# Dlažby

## Keramická dlažba

Keramická dlažba + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	62 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

180 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 150 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	150mm

## Keramická dlažba – ve spádu

Keramická dlažba + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

2x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést i pod obklad stěn na celou jeho výšku	1 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou

sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR), ve spádu ke vpusti	60 - 40 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

180 – 160 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 150 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	150mm

## Keramická dlažba

Keramická dlažba + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

Samonivelační anhydritový potěr	41 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

120 mm

Stávající resp. nová stropní konstrukce

## Keramická dlažba – ve spádu

Keramická dlažba + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

2x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést i pod obklad stěn na celou jeho výšku	1 mm

Litý cementový potěr CT - C25 - F5, ve spádu ke vpusti	60 - 40 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	40 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

120-100 mm

Stávající resp. nová stropní konstrukce

## Keramická dlažba – velkoformátová dlažba

Keramická dlažba včetně spárování, ker. schodovky, včetně keramických podstupnic	9 mm

Lepící tmel, penetrace	6 mm

15 mm

Železobetonové konstrukce mezipodesty, železobetonové schodišťové stupně

## Keramická dlažba

Keramická dlažba + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

Samonivelační anhydritový potěr	71 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

150 mm

Stávající resp. nová stropní konstrukce

## Keramická dlažba – ve spádu

Keramická dlažba (viz poznámka) + lepící tmel na penetrovaný podklad	13 mm

2x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést i pod obklad stěn na celou jeho výšku	1 mm

Litý cementový potěr CT - C25 - F5, ve spádu ke vpusti	90 - 70 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	40 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

150-130 mm

Stávající stropní konstrukce

# Elektrostaticky vodivé podlahoviny

## Elektrostaticky vodivá podlahovina

PVC EL + lepidlo doporučené výrobcem (ev. pospojení dle silnoproudu)	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	69 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

180 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 150 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	150mm

## Elektrostaticky vodivá podlahovina

PVC EL + lepidlo doporučené výrobcem (ev. pospojení dle silnoproudu)	4 mm

Samonivelační anhydritový potěr	50 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

120 mm

Stávající resp. nová stropní konstrukce

## Elektrostaticky vodivá podlahovina

PVC EL + lepidlo doporučené výrobcem (ev. pospojení dle silnoproudu)	4 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	69 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

160 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	120mm

## Elektrostaticky vodivá podlahovina

PVC EL + lepidlo doporučené výrobcem (ev. pospojení dle silnoproudu)	4 mm

Samonivelační anhydritový potěr	80 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

150 mm

Stávající stropní konstrukce

# Bezprašný nátěr (dvousložkový)

## Bezprašný nátěr (dvousložkový) vč. nátěru soklu 100mm

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

2 mm

Stávající podlahová konstrukce po přebroušení a vyspravení nášlapné vrstvy

## Bezprašný nátěr (dvousložkový)

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

Železobetonová základová konstrukce  (dle návrhu statiky)	400 mm

Podkladní deska z prostého betonu	50 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Podkladní deska z prostého betonu	50 mm

## Bezprašný nátěr (dvousložkový)

Dielektrický koberec (dodávka silnoproudu - viz D1.01.06)	-

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	71 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

160 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	120mm

## Bezprašný nátěr (dvousložkový) vč. nátěru soklu 100mm

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	71 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

160 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	120mm

## Bezprašný nátěr (dvousložkový) – ve spádu

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

2x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést 300mm na stěny	1 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou

sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR), ve spádu ke vpusti	72-52 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

160-140 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	120mm

## Bezprašný nátěr (dvousložkový) vč. nátěru soklu 100mm

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	71 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

180 mm

Podkladní beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztužený ocelovou svařovanou sítí 5/150x5/150

(Bst 500KR) při horním povrchu (krytí min 50 mm, přesah min 3 oka)	150mm

## Bezprašný nátěr (dvousložkový) vč. nátěru soklu 100mm

Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (dvousložkový)	2 mm

Vyrovnávací samonivelační stěrka	2 mm

Betonová mazanina C20/25 X0 vyztužená ocel. svařovanou sítí 5/150x5/150 (Bst 500KR)	56 mm

Separační vrstva – fólie PE s přelepenými spoji	-

Tepelná izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	80 mm

140 mm

# Dočišťovací rohože

## Dočišťovací rohož

Dočišťovací rohož vnitřní	18 mm

1x nátěrová hydroizolace + penetrace, vyvést i pod sokl do v = 80 mm	1 mm

Samonivelační anhydritový potěr	35 mm

Kročejová izolace – desky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	60 mm

Samonivelační stěrka, včetně penetrace podkladu	6 mm

120 mm

Nová stropní konstrukce

# Dřevěný záklop

2x cementotřískové desky tloušťk 12mm	24mm

Tepelná izolace - deseky EPS, max. 0,04 W/m.K, napětí v tlaku CS(10) min 150 kPa	100mm

Tepelná izolace - deseky z kamenné vlny, max. 0,04 W/m.K	100mm

Parozábrana (modifikovaný SBS pás)	4 mm

Celková tloušťka nové skladby	260 mm

# Potěry

## Betonová mazanina

Uzavírací a podkladový nátěr	-

Betonová mazanina C20/25 X0 s cementovým potěrem 	50 - 30 mm

Železobetonová základová deska dle návrhu statika	200 mm

Hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny

pro střední stupeň radonového rizika, natavit 	5 mm

Penetrace podkladu	-

Podkladní vrstva z prostého betonu	50 mm

50 mm

# Stěrky

## Polyuretanová stěrka

Třívrstvý trhliny překlenující kompletní systém s elastickou vodotěsnou membránou, která plní zároveň funkci obrusné vrstvy. Vhodný pro venkovní rampy a schody, překlenující dynamické trhliny s pohybem do 0,35 mm při -20°C. Celková tloušťka cca 4 mm.

- Dvousložková vysoce elastická polyuretanová stěrka s tažností 800%, plnící zároveň funkci obrusné vrstvy

- Jednosložkový polyuretanový krycí nátěr odolný vůči UV záření a mechanickému zatížení. Finální nátěr tvoří matný povrch.

- Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová penetrační pryskyřice