Příloha č. 2

Technická specifikace

- termín realizace: 08. 07. 2024 – 12. 08. 2024 s tím, že harmonogram prací bude dohodnut předem s objednatelem

- záruka na dílo minimálně 5 let

- zadavatel zajistí likvidaci vybouraných hmot včetně jejich ekologické likvidace

- veškeré náklady potřebné ke zhotovení bezvadného díla budou zakalkulovány v nabídce uchazeče

- uchazeč uvede v nabídce požadavky na zajištění součinnosti ze strany zadavatele

Požadavky na podlahovou krytinu z PVC

- Tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm

- Chemicky odolná, stálobarevná, antistatická (≤2 kV)

- Celková tloušťka 2mm

- Celková hmotnost 3000g/m2

- Musí odolat vysoké zátěži – třída zátěže 34

- Snadná údržba povrchu při úklidu

- Protiskluznost – Třída DS (µ≥0,30), R10

- Musí obsahovat alespoň 30 recyklovatelného obsahu

(veškeré výše uvedené požadavky jsou uvedeny jako minimální možné)

Všechny použité materiály a pracovní postupu musí odpovídat ČSN, ISO a deklarovaným postupům dle doporučení výrobce.