# Prace (Slavkov)

# Mohyla míru

Průzkum zavlhčení a zasolení

# Rámcový návrh sanace

Objednatel : 	ing. Arch. Jan Čepelák, Praha

Zpracoval : 		ing.Pavel Šťastný,CSc – CORESAN, Praha / Děčín

Termín : 		06/2014

šestnáct stran textu

Podklady :

- Vlastní průzkum, 10/2014

- Znalecký posudek, ing.M.Hrozek, Brno 1996

- Obnova vnějšího pláště. Zpráva o realizaci, ing.M.Pospíšilová, Brno 2005

- Záměr památkové obnovy, MgA. R.Levínská, Brno 2005

- Stavebně-technický průzkum, HCS, s.r.o., Nové Město 2001

- Záměr památkové obnovy, S.Lucas, s.r.o., Brno 2010

- Rámcový průzkum zavlhčení a zasolení, Šťastný – CORESAN, Praha 2014

- Popis objektu

Objekty je secesní utilitární stavbou, vnější plášť lámané žulové bloky, spárované cementovou maltou, vnitřní povrchy staveništní vápenná, a sanační „vápenná“ omítka Bayosan.

Kolem vnitřní kaple ve hmotě zdiva probíhá průlezný vzduchový kanál. Větrací průduchy z interiéru do vnějšího kanálu provedeny při poslední opravě. Zasklení vstupní lunety dodatečné.

  - Zadání

Zadáním je :

- průzkum úrovně zavlhčení, příčin zavlhčení

- průzkum zasolení zdiva a omítek objektu

- návrh utěsnění detailů, kterými proniká voda

- návrh sanace omítek interiéru

- návrh odvedení srážkové vody od zdiva objektu

- doporučení dalších změn detailů, které jsou rizikem pro životnost úprav

- Provedený průzkum

Průzkum byl proveden v lednu 2014 a následně v říjnu 2014. Průzkum lednu byl prováděn v období sušším, v lednu bez sněhu a při teplotě nad bodem mrazu. Říjnový průzkum byl proveden po delším suchém období, při teplotách nad 15°C, terén kolem stavby byl suchý.

  - Archivní průzkum provedených zásahů

Objekt z let 1910-1923 byl od doby výstavby mnohokrát podroben sanačním zásahům. Zásadní vliv měly „sanační“ zásahy od 80.let 20.století. Při této úpravě byl vnitřní líc cihelné klenby nastříkán vrstvou betonového torkretu. Torkret byl sejmut během opravy v 90.letech. V klenbě po sejmutí torkretu a omítek byly patrné šachovnicové vrty v pruhu nad nikami. Ty odpovídají provedení plošná infúzní clony, která se se jeví být vážnou příčinou poškození. Tato infúzní clonou, dokladovanou fotodokumentací, měla být provedena sanační skupinou ing.Jana Woltze.

Z archivních zpráv z poslední velké sanace plyne, že tloušťky vnitřních omítek dosahují lokálně až 80 mm. V nikách po stranách oltáře jsou tloušťky nižší, do 40 mm.

  - Průzkum stavu pláště

Plášť je tvořen kyklopským zdivem, nepravidelnými lámanými kusy žuly o rozměru 20-40 cm. Líc je lomová plocha, s rovinností +4 cm. Spáry zdiva jsou tvořeny cementovou maltou a jsou místy popraskané, praskliny mají rozměry 0,2-3 mm. Hlavní praskliny jsou svislé na nárožích stavby v dolních partiích, a vodorovné v dolní části stavby. Spárořez s vyznačenými prasklinami je v příloze1 a 2.

  - Průzkum salinity

# Byly odebrány nejdříve dva vzorky materiálu z  interiéru. Vzorky byly odebrány z omítek, a to v místech „mokrých“ skvrn a rozpadu. Jelikož výsledky značně vybočovaly z běžných zvyklostí, byly odebrány další dva vzorky viditelně zasolených povrchů k podrobnější analýze. Rozmístění míst odběru vzorků je patrné ze schématu níže.

# Popis míst odběru:

|  | # stěna | # lokalizace | # materiál | # výška | # hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # jižní | # Klenba vlevo, před oltářem | # Výkvět na omítce | # 2,7 m | # 0 cm |
| # 2 | # západní | # Klenba vpravo, nad nikou | # Omítka jádrová | # 2,2 m | # 0-1,5 cm |
| # BS1 | # východní | # Klenba | # Výkvět | # 1,5 m | # 0 cm |
| # BS3 | # severní | # Stěna u vstupu | # Štuková omítka | # 0,6 m | # 0-1 cm |

# Vzorky byly předány ke zpracovaní do specializované laboratoře. Výsledky stanovení jsou uvedeny níže.

  - Výsledky laboratorního stanovení salinity

Pro první stanovení byly odebrány dva vzorky výkvětu 1 a omítky 2. Výsledky stanovení uvádíme v tabulce:

| Vzorek | pH | Cl - % | NO3- % | SO42- % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,5 | ≤0,01 | ≤0,01 | 80,0 |
| 2 | 7,0 | 0,08 | ≤0,01 | 3,2 |

Výsledky jsou v % hm na hmotu vzorku. Modře vysoké hodnoty zasolení.

Pro přesné stanovení byly odebrány další dva vzorky povrchu omítek – BS 1 a BS3. Výsledky analýzy zasolení:

|  | Vzorek |  |
| --- | --- | --- |
| Analyt | BS1 | BS3 |
| Cl - [%] | 0,04 | 0,11 |
| NO3- [%] | 0 | 0,30 |
| SO42- [%] | 35,03 | 29,69 |
| CO32- [%] | 0 | 0 |
| Na+ [%] | 13,49 | 12,92 |
| K+ [%] | 0,53 | 0 |
| NH4+ [%] | 0 | 0 |
| Mg2+ [%] | 0 | 0 |
| Ca2+ [%] | 0,53 | 0 |
| pH | 6,97 | 7,06 |

# Schéma míst odběru vzorků - zasolení:

BS3

2

1

BS1

Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04

Stupeň         Hodnota stupně zasolení   	           sírany		chloridy	dusičnany

zasolení 		- opatření   			 (% hm.)	(% hm.)	(% hm.)

1                nejsou nutná žádná opatření		 do 0,5 	do 0,2		do 0,1

2                je nutné zvážit dílčí opatření		 0,5–1,5	0,2–0,5	0,1–0,3

3               opatření jsou nezbytná		 nad 1,5	nad 0,5	nad 0,3

Hodnocení: Koncentrace solí, zejména síranů ve vzorcích jsou překvapivě vysoké. Vzorek výkvětu na omítce je tvořen téměř výhradně rozpustným síranem sodným. Koncentrace ostatních solí je margoinální, nevýznamná.

  - Průzkum zavlhčení zdiva a omítek

Průzkum výšek čela zavlhčení zdiva 1.PP stavby byl proveden orientačně příložným kapacitním vlhkoměrem Greisinger. Byl hledán byl přechod mezi vysokou a nízkou vlhkostí zdiva a vlhkostní anomálie.

# Vlhkost se pod čelem zavlhčení pohybovala v rozsahu 17-21%hm. Pod čelem zavlhčení vlhkost nepřevyšovala 3,5% hm.

Ve vytipovaných místech byly při průzkumu dne 31.1.2014 odebírány destruktivně vzorky zdiva, a to vzorky omítek z povrchu zdiva.

# Schéma míst odběru vzorků:

88

210

122

12

M3

  - Výsledky laboratorního stanovení vlhkosti

| číslo vzorku | materiál | hloubka odběru (mm) | výška nad podlahou (mm) | vlhkost (% hm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Cihla | 0-10 | 2 400 | 21,1 |
| 88 | Cihla | 0-20 | 1 400 | 11,2 |
| 12 | LM/C | 0-10 | 2 000 | 18,0 |
| M3 | Cihla | 0-20 | 400 | 20,7 |
| 210 | Cihla | 0-10 | 1 200 | 19,3 |

# TABULKA – orientační stupnice vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610

Zavlhčení zdiva                                          Kategorie vlhkosti

0,00 %  až  3,00%                     		vlhkost velmi nízká

3,00 %  až  5,0 % 				vlhkost nízká

5,00 %  až  7,50 % 				vlhkost zvýšená

7,50 %  až 10,00% 				vlhkost vysoká

nad 10,00 %      				vlhkost velmi vysoká

  - Celkové vyhodnocení zavlhčení

Odebrané vzorky omítek z klenby a z nik byly v jádrové vrstvě i ve štuku nasyceny z 80-100% vlhkostí. Méně nasycený byl jsem vzorek ze zádveří.

V místě nejnižšího sklonu a prasklých spár pláště dochází k masivnímu zatékání. Nízký tepelný odpor je příčinou, proč zdivo nevysychá, ale na vlhkých omítkách dochází k ještě masivnější kondenzaci vlhkého vzduchu. U zasklení otvorů při vstupu dochází ještě díky tepelnému mostu k promrzání zdiva a kondenzaci v zimních měsících. V době průzkumu byly omítky zde nasyceny z poloviny, protože vnější teploty byly silně nadnormální.

Příčiny zavlhčení v bodech:

- Zatékání vody spárami a nevhodným detailem oplechování atiky vstupu

- Kondenzace vlhkosti na studených plochách

- Promrzání vstupního portálu a kondenzace na něm

  - Vyhodnocení příčin stavu

Z analýzy zavlhčení a zasolené vyplývá, že poškození omítek interiéru primárně způsobilo zatékání. Zavlečení solí způsobilo rychlou destrukci, neboť krystalizace síranu sodného ničí jak vápenné, tak cementové pojivo. Bez odstranění příčiny zavlhčení, tedy primárně zatékání, poté kondenzace a bez odstranění akumulovaných solí nelze provést úspěšnou sanaci.

- Návrh sanace

Návrh sanace vychází z technologií obvyklých při obnově  památkových objektů s historickými omítanými fasádami a metodik památkové péče, ČSN P730610, Směrnice WTA 2-9-04 Sanační omítkové systémy, WTA 2-10-06D Opferputze (Obětované omítky) a WTA 4-6-05 Dodatečná hydroizolace konstrukce ve styku se zeminou.

Vnější plášť

Dle stanovených příčin doporučujeme provést nad terénem:

- Lokálně odstranění nedržících částí spárové malty v místě prasklin

- Provedení nového utěsnění spár

- Oplechování atiky vstupu – přeřešení

- Odvedení srážkové vody z oplechování povrchovými žlaby

Opatření pod terénem:

- Svislá izolace zdiva jílovou vrstvou

- Vodorovná izolace pod terénem (sever-jih) jílovou rohoží

Interiér kaple

- Odstranění všech solemi poškozených omítek

- Odstranění vlhkostí rozrušených omítek

Po očištění od poškozených omítek je třeba provést povrchové úpravy:

- Ochrana omítek proti síranům: napuštění zdiva imobilizačním roztokem

- Zpevnění povrchu cihelného zdiva

- Provedení síranovzdorné minerální izolační stěrky na povrchu zasaženého zdiva

- Provedení vyrovnávací omítky zdiva podkladní porézní maltovou směsí

- Provedení kompresní (kapilárně aktivní) omítky

- Provedení vápenné lícové omítky

- Nanést štukovou vrstvu omítky omítkou obdobnou dochovanému štuku

- Provést sjednocující nátěr jako podklad pro malby

Interiér vzdušníku

- Odstranění vlhkostí a solemi poškozených omítek a malt

- Zpevnění povrchu cihelného zdiva a líce spár

- Prohození povrchu zpevněného zdiva a zahlazení líce

  - Plášť budovy

    - Vyčištění spár

Poškozené spáry, ve kterých malta nedrží pevně, se vyčistí do hloubky nejméně rovné 2,5 násobku šířky spáry, nejméně však do 40 mm. Zvláště budou vyčištěny všechny spáry v pásu zatékání, které budou vykazovat jakékoli praskliny.

    - Nové vyspárování

Pro vyspárování vyčištěných spár se použije malta s přiměřenou pevností k použitému stavebnímu materiálu. Materiálem je žula, proto malta musí dosahovat pevnosti 20-60% tohoto materiálu. Z tohoto ohledu je použije malta s cementovým pojivem a minimalizovaným smrštěním.

- Pro spáry ve svislé či téměř svislé stěně se použije malta s trasovou příměsí (minimalizované výluhy a výkvěty)

- Pro spáry v poloze vodorovné a šikmé s nižším sklonem malta hydraulická těsnicí (hydroizolační)

- Spáry, ve kterých se projevuje samovolná dilatace – na nárožích, se provede utěsnění pružným tmelem v hloubce spáry a líc se přespáruje spárovací maltou s trasovou příměsí.

Požadavky na trasovou spárovací maltu

- Hodnota μ: cca 15.

- Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 10 N/mm2

- Zrnitost: cca 0,5 mm

Požadavky na těsnicí maltu

- Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 20 N/mm2

- Nasákavost po vyzrání < 0,1 kg/m2.h0,5

- Přilnavost, adhezní pevnost > 1 N/mm2

- Koeficient difúzního odporu vodních par μ: < 200

Požadavky na těsnicí tmel

- Materiálová báze : hybridní tmel MS

- Tažnost 150%

- Přilnavost k minerálním podkladům

    - Rozšíření prasklin ve spárách

Praskliny v maltě pevně držící alespoň na jedné stěně se rozšíří klínovitě až do hloubky cca 20-30 mm. K rozšíření se použije špičatý sekáč. Profil praskliny se musí trojúhelníkovitě zužovat.

    - Vyplnění spár

K vyplnění spár ve svislé části (do sklonu 30° od svislice) se použije spárovací malta pro zdivo z přírodního kamene s trasovou příměsí v pojivu. Malta se nanese ručně, zaspáruje se ocelovou spárovačkou.

    - Utěsnění dilatujících spár

Dilatující spáry na nárožích budou vyplněny dvoustupňově systémem, použitým na viditelných plochách říms Národního divadla v Praze. Spára se zatěsní trvale pružným tmelem v hloubce cca 40-50 mm. Na líc spáry se poté nanese spárovací malta pro zdivo z přírodního kamene s trasovou příměsí v pojivu. Malta se nanese ručně, zaspáruje se ocelovou spárovačkou.

    - Utěsnění vodorovných spár

Vodorovné spáry ve zdivu, resp. všechny spáry v málo šikmé části zdiva (sklon nad 30° od svislice) je třeba zatěsnit proti zatékání vody do zdiva. Tyto spáry budou vyčištěny a do hloubky větší, než je jejich šířka, budou vyplněny těsnicí maltou s dobrou přilnavostí k podkladu.

    - Oplechování atiky vstupu

Atika nad vstupem do kaple bude nově oplechována. Staré oplechování měděným plechem včetně kotvicích prvků bude zdemontováno, spáry budou zatěsněny postupem dle 3.1.6.

Atika včetně mělkého zaatikového žlabu bude vyložena olověným plechem o tloušťce 2mm. Plech bude spojen letováním. Pro kotvení oplechování v krajích se použije nerezová konstrukce, olověný plech se kolem ní ohne tak, aby voda na volné konci skapávala mimo zdivo stavby a nestékala po jeho povrchu. Napojení na jehlan stavby se provede zahnutím plechu na nerezovém pásu dovnitř do spáry zdiva. Napojení se dotěsní pod líce spárové malty hybridním tmelem, líc se zakryje nejméně 15 mm minerální spárovací malty bez těsnicí funkce.

Odvodnění zaatikového žlabu se provede nerezovou trubkou, krytou olověným plechem, do povrchových žlabů na SZ a JZ straně.

    - Jílové izolace zdiva

Tato fáze obnovy provede hydroizolace odkopaného zdiva provedením jílového těsnění kolem tří stran stavby – jih, východ a sever.

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

Svislá izolace nepravidelného vnějšího líce podzemního zdiva bude provedena jílovým těsněním. Výkopku bude následně využito k zaplnění zbývající části výkopu. Do výkopu se vloží ve vzdálenosti cca 20-30 cm od zdiva pohyblivé bednění z bednicí vodovzdorné překližky, za kterou se bude dusat z obou stran zásyp. Na bednění bude ze strany zdiva geotextilie jako filtrační a separační tkanina. Mezi tkaninu a zdivo bude ve vrstvách cca 10-15 cm dusán polosuchý plastický těsnicí jíl, za bednění bude proveden zásyp výkopkem. Po zadusání cca 0,3 m se bednění posune výš a výkopek se zhutní, aby vyplnil dutinu po bednění. Bednění bude provedeno v mírném spádu tak, aby u paty zdiva byla šířka ideálně 40 cm u vrcholu pak 30 cm.

Geotextilie bude krýt vždy korunu, bok i patu jílové ucpávky.

MATERIÁL PRO JÍLOVÉ IZOLACE

Těsnicí jíl, nebo obdobný kopaný jíl plastické konzistence s vysokým obsahem montmorillonitu, kaolinitu či illitu.

Geotextilie filtrační, 100% polypropylen, 150-200g/m2.

IZOLAČNÍ STĚRKA U KORUNY JÍLOVÉ IZOLACE

V místě napojení zdiva na terén kolem stavby je třeba zabezpečit líc zdiva proti pronikání vody z tajícího sněhu a prosakující srážkové vody. V tomto místě musí být zdivo povrchově izolováno cementovou izolační stěrkou, zhotovenou na vyrovnaném podkladu. Stěrka bude provedena nejméně 100 mm pod horní úroveň jílové izolační vrstvy. Zdivo musí být před provedením stěrky vyspárováno do zvlněného líce.

VODOROVNÉ ODVODNĚNÍ POD POVRCHEM

Pod povrchem v hloubce cca 0,4 -0,8 m bude na svislou jílovou izolaci napojena šikmo položená bentonitová rohož, jejímž účelem bude odvést vodu z plochy při zdivu dále do terénu, kde bude jímána drenážním žlabem a odvedena.

Typ materiálu : Bentonitová rohož (GCL – geosyntetické jílové těsnění) je minerální těsnící rohož pro utěsnění staveb. Používá se pro utěsnění dna skládek, k jejich zakrytí, k utěsnění nádrží, kanálů, tanků, tunelů apod.

Zástupce : BENTOMAT fy CETCO

    - Konzervace mříží a zasklení

Mříže vstupu a zasklení kolem vstupu budou rozebrány, železné a ocelové části budou zbaveny nátěrů. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, rzi, mastnot a olejů. Staré nedržící nátěry beze zbytku odstranit, pevně držící staré nátěry dobře obrousit. Natíraná plocha musí být připravena dle EN ISO 12944‐4:

Podklad z oceli nebo železa: opískovat podle stupně přípravy vrchních ploch Sa 2 ½ nebo alternativně ručně dle stupně ST 3 – norma EN ISO 12944‐4.

Pokud bude pod černým povrchovým nátěrem nalezena vrstva suříkového základu (oranžová), nebude prvek celoplošně tryskán, jen očištěn v korodovaných částech. Suříkem ochráněné části budou očištěny kartáčováním.

Očištěný železný a ocelový podklad bude ošetřen jednosložkovým základním nátěrem v tloušťce nejméně 40µm zasucha. Variantní řešení pro otřískané prvky: metalizace slitinou zinku a hliníku. Metalizace musí být provedena dle EN ISO 1461.

Na vyschlý základní nátěr budou provedeny nátěrem štětcem dvě vrstvy jednosložkového svrchního nátěru v architektem zvoleném odstínu, celkem nejméně 60µm. Celková tloušťka souvrství: nejméně 100µm.

    - Osazení mříží a zasklení

Mříže a rám zasklení budou osazeny na čepy do kamenného ostění. K dotěsnění spáry mezi rámem zasklení a kamenným ostěním bude použit trvale pružný tmel.

Specifikace tmelu:

- Materiálová báze : hybridní tmel MS

- Tažnost 150%

- Přilnavost k minerálním podkladům

- Povrch se začerstva zasype pískem 0-1 mm žlutavé barvy

Mezi zasklení a ocelový rám bude použit silikonový tmel transparentní, neutrálně síťující.

    - Konzervace kamenného ostění oken a vstupu

Konzervace, která nemá charakter restaurování, bude zahrnovat pouze:

- Očištění povrchu od odpadlých částic

- Dotmelení povrchu kamen do líce

- Doplnění malty ve spáře

- Patinace vysprávek a tmelů

- Ochrana proti zatékající vodě hydrofobizačním nástřikem

Dotmelení se provede restaurátorskou tmelicí maltou s pevností přiměřenou pevnosti kamene (hořický pískovec). Pevnost nesmí překročit 90% pevnosti tmeleného kamene a nesmí vykazovat pevnost v tlaku nižší, než 50% pevnosti kamene.

Specifikace restaurátorského tmelu:

Pevnost v tlaku po 28d: 10-15 MPa

Smrštění: pod 1 mm/m

Zrnitost: max. 0,2-0,5 mm

Možnost tmelení do nulové tloušťky

Patinace se provede pigmentem dispergovaným v lihu a následnou fixací organokřemičitým zpevňovačem kamene. Patinace nebude zasahovat na povrch kamene, omezí se na povrch vysprávek, plomb a tmelů.

Specifikace zpevňovače pro fixaci:

- Organokřemičitý zpevňovač (báze silan-siloxanová)

- 100% aktivní látky, bez obsahu ředidel,

- Tvořící 300 g gelu/litr zpevňovače

- Odhad spotřeby : 0,5 kg/m2 patinovaného povrchu

Chybějící malta ve spáře ostění bude doplněna spárovací maltou s trasovou příměsí.

Specifikace trasové spárovací malty

- Hodnota μ: cca 15.

- Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 10 N/mm2

- Zrnitost: cca 0,5 mm

    - Oprava schodiště

Schodiště před vstupem bude rozebráno, opraven betonový základ a stupně budou znovu položeny. Před položením stupňů budou všechny betonové plochy, kterými by mohlo zatékat do půdorysu stavby, utěsněny cementovou izolační stěrkou.

Ocelová rohožka před schodištěm nebude znovu osazována (prvek bude vypuštěn).

Specifikace stěrkové izolace:

- Cementová izolační stěrka, rychle tuhnoucí

- Počet vrstev: dvě

- Tloušťka vrstev: 2 x 2 mm zasucha, tedy celkem 2 mm

Schodišťové stupně budou osazeny na maltové lože. Ve spárách se použije pružný tmel tak, aby spárou mezi stupni nezatékala voda.

Specifikace tmelu:

- Materiálová báze : hybridní tmel MS

- Tažnost 150%

- Přilnavost k minerálním podkladům se zajistí primerem

Interiér

  - Lokální očištění zdiva

Povrch zdiva a kleneb interiéru se v označených místech poškození očistí od nepevně držících omítek oklepáním. Po odstranění jádrové omítky se nasucho očistí zdivo, proškrabou se spáry do hloubky 20 mm.

  - Ochrana proti síranům

Před působením vodorozpustných síranů na cementy v omítkách bude souvrství chráněno dvěma způsoby:

- Použitím imobilizačního postřiku, převádějící rozpustné sírany na obtížně rozpustné až nerozpustné sloučeniny

- Použitím síranovzdorných pojiv omítek

Postřik zdiva se provede po jeho očištění, opakovaně do nasycení podkladu. Toto se týká především nasákavých částí zdiva, jako jsou cihly a ložná / spárová malta. Pokud by se opatření proti síranům neprovedlo, vznikající ettringit by opět rozrušil omítky, jako je tomu v době průzkumu.

  - Provedení omítek

Omítková skladba se provede nasákavá, aby vedla kapalnou vodu. Tento požadavek výrazně omezí zadržování vody ať ze zatečení, nebo z kondenzace v jednom místě. Při případné kondenzaci jako následku nepříznivé situace (příliš chladná konstrukce a příliš teplý vzduch) roznese nasákavá omítka následky do větší plochy.

Při zatečení bude následek rovněž roznesen do větší plochy a k povrchu, čímž dojde k rychlejšímu vyschnutí a omezení následků.

    - Kompresní jádrová omítka

Kompresní jádrová omítka musí vydržet:

- Prosakování vody bez vyplavování volného vápna

- Zmrznutí vody na led (větším porézním prostorem, obsahem širších pórů)

- Krystalizaci zbytkových solí

Vyšší tepelný odpor bude bránit kondenzaci v běžných případech

Požadované parametry:

- hydraulické pojivo

- pojivo velmi odolné proti síranům

- kapilárně savý (nasákavý)

- hloubka průniku vody: h > 5 mm

- pórovitost: > 50 % obj.

- hodnota μ: < 18

- pevnost v tlaku třídy CS III

- λ dry < 0,9 W/mK při stupni nasycení P=50%

    - Štuková omítka

Rovněž štuková omítka nesmí být zábranou kapilární aktivity ani difúze. Štuková omítka musí být v odstínu bílém, zrnitosti odpovídající sousedním plochám povrchů omítek.

Požadavky na štuk:

- kapilárně savý (nasákavý) w > 1 kg/m² h0,5

- hloubka průniku vody: h > 5 mm

- hodnota μ: < 300

- pevnost v tlaku třídy CS III

V Praze 2014-11-11						Pavel Šťastný

Legenda:

Jílová svislá izolace podzemního zdiva

Bentonitová rohož

Odvedení vody drenáží