STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

## Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Architektonicko-stavební řešení – TECHNICKÉ A UŽITNÉ STANDARDY

Dokumentace pro vydání stavebního povolení/zadávací dokumentace stavby

Počet stran 4

Zak.č.  938/13

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2014

TS-H3-01

Příčky z cihelných bloků pálených broušených tl. 140mm, výšky 249mm

-pevnost v tlaku: 10MPa

-součinitel prostupu tepla: U=1,3W/(m2K) bez omítek

-vzduchová neprůzvučnost >42 dB

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-02

Příčky z přesných pórobetonových příčkovek  tl. 150mm, objem hmotnost v such. stavu max. 500kg/m3,

-pevnost v tlaku: 2,8MPa

-součinitel prostupu tepla: U=0,9W/(m2K) bez omítek

-vzduchová neprůzvučnost >41 dB

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-03

Příčky z přesných pórobetonových příčkovek  tl. 125mm, objem hmotnost v such. stavu max. 500kg/m3,

-pevnost v tlaku: 2,8MPa

-součinitel prostupu tepla: U=1,05W/(m2K) bez omítek

-vzduchová neprůzvučnost >39 dB

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-04

Příčky z přesných pórobetonových příčkovek  tl. 100mm, objem hmotnost v such. stavu max. 500kg/m3,

-pevnost v tlaku: 2,8MPa

-součinitel prostupu tepla: U=1,3W/(m2K) bez omítek

-vzduchová neprůzvučnost >37 dB

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-05

Příčky z přesných pórobetonových příčkovek  tl. 50mm, objem hmotnost v such. stavu max. 500kg/m3,

-pevnost v tlaku: 2,8MPa

-součinitel prostupu tepla: U=2,6W/(m2K) bez omítek

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-06

Zdivo z přesných pórobetonových tvárnic  tl. 250mm, objem hmotnost v such. stavu max. 500kg/m3,

-pevnost v tlaku: 2,8MPa

-součinitel prostupu tepla: U=0,6W/(m2K) bez omítek

-vzduchová neprůzvučnost >47 dB

Zdivo bude spojováno celoplošně na tenkovrstvou maltu

TS-H3-07- Sádrokartonový podhled se zateplením

Komplexní dodávka zavěšeného sádrokartonového podhledu

Kovový rošt zavěšený na kovových závěsech, rošt ve 2 úrovních –nosný a montážní profil pod sebou,vzdálenost nosných profilů 800mm, vzdálenost závěsů 800mm, třída zatížení do 30kg/m2, opláštění sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm, vytmelení vybroušení, přebandážování spar, povrchová úprava tenkovrstvou minerální omítkou. Tepelná izolace z desek z minerální plsti ve 2 vrstvách v celkové tl. 220mm, max. tepelná vodivost= 0,039 (W/m*K). Pod tepelnou izolací bude provedena parozábrana z parotěsné folie vyztužené perlinkovou mřížkou (min. 110g/m2), spoje přelepeny samolepící páskou z butylkaučuku.

TS H63-01

Betonová mazanina  C25/30  s výztuží ze sítí KARI 5-150x150 včetně prořezání a vyplnění smršťovacích spar  po 3m (chodby) a zřízení dilatačních spar po obvodě  a po 6m (chodby) se zarovnáním povrchu pro kladení keramické dlažby do tmele

TS H64-01

Ocelové zárubně z plechu tl. 1,5-2mm, v provedení do zdiva . Zárubně jsou v provedení pro dveřní křídla s polodrážkou a jsou opatřeny základním nátěrem.

TS-H97-01

Vodorovné přemístění suti

V projektu se předpokládá vzdálenost přemístění k uložení suti na skládku: 16km.

Dodavatel je povinen stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti při soupisem vymezeném množství měrných jednotek

TS-P711-01

Hydroizolační pás na bázi SBS modifik. asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

Tloušťka pásu celkem min. 4mm. Skladba:

-jemný separační posyp

-asfalt. hmota SBS modifikovaná

-impregnovaná skelná tkanina

-asfalt. hmota SBS modifikovaná

-separační PE-folie

TS P766-01

Privátní fólie matná, bílá obdoba pískovaného skla, síla 0,045mm, ochrana před UV 96%

TS-P771-01

Dlažba keramická glazovaná kladená do tmele, velikost dlaždic 200x200x9mm, barva šedá mramorová, povrch standardní glazovaný. Tvrdost 6, protiskluznost R9, koef. smykového tření 0,6. Dlažba je kladena do tmele a vyspárována spárovací hmotou.V místě sprchových koutů a pisoárových stání bude kladena do vodotěsného  tmele a vyspárována vodotěsnou spárovací hmotou. Včetně zřízení dilatačních spar v chodbách po 6m z Al profilů.

TS-P781-01

Obklad keramický bělninový, velikost obkladaček 200x250mm, barva bílá mramorová, povrch lesklý tl. 6mm. Obklady kladeny do tmele a vyspárovány spárovací hmotou.V místě sprchových koutů a pisoárových stání budou kladeny do vodotěsného  tmele a vyspárovány vodotěsnou spárovací hmotou.

TS-P784-01

Malby

Vodná suspenze kaolinu, vápence, titanové běloby, karboxymetylceluozy, organické disperze a chemických aditiv-technické parametry:

Bělost (% BaSO4): min. 86
Objemová hmotnost (kg/l): 1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 1
Přídržnost na betonu (MPa): 0,59

Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max. 50

Vydatnost 10-14 m²/kg v jedné vrstvě.