Most 152 - 037a

Most přes místní potok v Moravských Bránicích

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 152 - 037a (Most přes místní potok v Moravských Bránicích)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rušar Jaromír, Ing.

Datum provedení prohlídky:	7.12.2010

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu:  °C 	Teplota NK:  °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	152	Staničení km: 111,985	Ev. č. mostu:	152 - 037a

Název objektu:	Most přes místní potok v Moravských Bránicích

Staničení ve směru:	Ivančice - Ořechov	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit.Založení předpokládáme plošné, podkladní beton a štěrkopískový polštář. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Klasické opěry nejsou, spodní stavbu tvoří stojky rámu BENEŠ šíře 20 cm.Křídla jsou šikmá betonová. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce tvořena prefa ŽB rámy BENEŠ 3/1,5 m.Most je šikmý vůči ose komunikace, nosná konstrukce je kolmá.Tloušťka horní příčle je 20 cm, skladebná délka rámu je 1,0 m.Ložiska a dilatační závěry tento typ nemá.V příčném směru je volná šířka mostu 12,41 m, mezi obrubami 9,25 m.Délka přemostění je 3,60 m. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, povrch obalované kamenivo či AB.Izolační systém není celoplošný, je zatažen fabionem pod ozub říms.Chodník je oboustranný, betonová dlažba, betonové obrubníky, žulová přídlažba.Římsy jsou železobetonové monolitické, proarmované s krajní částí rámů. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Odvodňovače nejsou. V předmostí je uliční vpusť.Zábradlí je ocelové trojmadlové.Most není označen evidenčním číslem.V předmostí jsou značky pro hlavní silnice a zákaz odbočení vlevo.Osvětlení je pouličními lampami v předmostích. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Podél opěry II jsou vedeny 2 kabelové chráničky z trubek.Na výtoku pod římsou je uložen kabel. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Dno toku je zpevněno betonem. Pod mostem jsou to spodní příčle rámu Beneš.Vstup pod most je z obou břehů a od každé z opěr. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Sondy nebyly provedeny, základy jsou nepřístupné, dosud bez postřehnutelných geometrických změn, základové pásy nejsou obnaženy či podemlety, bez obnažení základů nelze stav spolehlivě posoudit.Silniční těleso vede po terénu obcí. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Stojky BENEŠ jsou v uspokojivém stavu. Místy je oprýsklá krycí vrstva betonu a tím je obnažena betonářská výztuž. Ve spárách jsou místy průsaky s výluhy a inkrustacemi.Betonová křídla mají zerodovaný povrch s výluhy, lišejníky a mechy. Lokálně se beton rozpadá. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je bez viditelných geometrických změn, jež by svědčily o přetížení mostu.Podhled rámů je v uspokojivém stavu. Místy je oprýsklá krycí vrstva betonu a tím je obnažena betonářská výztuž. Ve spárách jsou místy průsaky s výluhy a inkrustacemi.Lokální nerovnosti v uložení rámů.Čela rámů korodují. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Ložiska a závěry nejsou. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je mírně projetá s příčnými prasklinami.Předmostí je pokleslé zhruba 5 cm vůči mostu.Chodníky jsou v povrchu zvlněné (propadlé předmostí).U římsy je uchycena vegetace.Římsy jsou značně poškozeny erozí.Prakticky zcela chybí krycí vrstva betonářské výztuže říms.Výztuž je obnažena a koroduje.Na povrchu jsou uchyceny lišejníky a mech. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Hydroizolace je globálně v pořádku, jen místy teče, viz. průsaky na NK. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače nejsou. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Svodidla na mostě v intravilánu nemusí být.Zábradlí je nenormové s vodorovnou výplní (má být svislá).Výška jen 1,0 m (má být 1,10 m).Je natřeno, ale je na něm počínající koroze.Most není osazen označením ev.č. mostu. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Není a nemusí být. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Plastová chránička kabelu u opěry II je prověšená a porušená.Ocelová chránička je na 20% plochy zkorodovaná.Kabel na výtoku pod římsou není v chráničce. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Betonové dno pod mostem je v pořádku.Přístup je možný z vtoku i výtoku. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Doporučení správci na mostě provádět pravidelné prohlídky v intervalech ukládaných ČSN 73 62 21 a dle jejich závěrů vykonávat běžnou nestavební a stavební údržbu. V nejbližší době není potřeba provést větší opravu mostu.

-	Sledovat stav nosné konstrukce a v případě zhoršení naplánovat rekonstrukci mostu s obnovením funkce hydroizolace.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit značku s ev.č. mostu.

1.odstranění možno do 10 let

-	Při opravě vozovky vyrovnat niveletu (zásyp je již konsolidovaný).Odstranit vegetaci z chodníků a od obruby.Sanovat povrch říms nebo po zvážení udělat římsy nové.

-	V případě provádění sanace římsy, provést výměnu zábradlí za normové mostního typu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	50 t

Nosná konstrukce

Vr = 	78 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	420 t

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

|  | Hodnoty nejsou sníženy koeficientem stavebního stavu 0,8, ale pouze dle článku 5.1.10 normy ČSN 73 6222. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | pohled po směru staničení |
| --- | --- |
|  | pohled proti směru staničení |
|  | nosná konstrukce |
|  | pohled na výtok vpravo |
|  | pohled na vtok vlevo |
|  | opěra II s chráničkami |
|  | obnažená výztuž na opěře |
|  | popraskané čelo mostu, obnažená výztuž rámu |
|  | průsaky ve spáře nosné konstrukce |
|  | chráničky sítí |
|  | degradace římsy na výtoku vpravo, nenormové zábradlí |
|  | degradace římsy na vtoku vlevo, nenormové zábradlí |