Most 152 - 038

Most přes místní potok v Moravských Bránicích

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 152 - 038 (Most přes místní potok v Moravských Bránicích)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Pechal Antonín, Ing.

Datum provedení prohlídky:	4.10.2013

Poznámka:	Prohlídku provedl Ing. Antonín Pechal, CSc a Ing. Petr Novák. Teplota NK nebyla při prohlídce měřena.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno

Teplota vzduchu: 15 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	152	Staničení km: 112,173	Ev. č. mostu:	152 - 038

Název objektu:	Most přes místní potok v Moravských Bránicích

Staničení ve směru:		Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Založení pravděpodobně plošné, základy nejsou přístupné, bez sond nelze zjistit. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Původní opěry ve střední části z kamenného kvádrového zdiva, později omítnuté maltou. Vlevo dostavěna část pod chodníkem z monolitického betonu, vpravo pod chodníkem dostavěna část z lomového kamene a monolitického betonu. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Vpravo navazují na opěry nábřežní zídky - u opěry 1 betonová, u opěry 2 kamenná. Vlevo při opěře 1 křídlo svahové šikmé, v dolní části z kamene, v horní části z monolitického betonu. Vlevo při opěře 2 křídlo rovnoběžné, v dolní části z kamene, v horní části z monolitického betonu. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Most o jednom poli postupně rozšiřován. Původní nosnou konstrukci tvoří ocelové I nosníky s ocelovými mostinami a betonovou deskou. Následně byly vpravo ponechány pouze dva nosníky, ostatní odstraněny a nahrazeny železobetonovými prefabrikovanými nosníky ŽMP. Později byl na levé straně most rozšířen o chodník podporovaný keramickými tvarovkami s vyrovnávacím betonem. Všechny konstrukce uloženy přímo na spodní stavbu (bez ložisek). |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Mostní závěry | Mostní závěry konstrukce nemá. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Živičná vozovka |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Chodníky | Chodník vlevo betonový, monolitický. |
| 4.3 | Římsy | Vpravo původně římsa zarovnaná s krajnicí, vlevo železobetonová monolitická. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Kolejový svršek | Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. Zcela chybí dopravní značka s údaji o zatížitelnosti mostu. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Záchytná zařízení | Zábradlí na obou krajích mostu, navíc vlevo mezi chodníkem a vozovkou. Vše dvoumadlové bez výplně, z trubek nebo L či T-profilů. |
| 5.3 | Odvodňovací zařízení | Odvodnění mostu je provedeno kombinací podélného a příčného sklonu vozovky do prostoru mimo most. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | V bezprostřední blízkosti mostu a pod mostem několik blíže neurčených chrániček, procházejících jak podélně, tak příčně pod nosnou konstrukcí. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Koryto místního potoka. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je možný kolem křídel mostu. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez provedení sond nelze zjistit stav základů. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavba vpravo u opěry 2 (z lomového kamene) zcela rozpadená. Spodní stavba vlevo špatně vybetonovaná, s velkými kavernami. Obě opěry vlhké, degradované, s inkrustacemi, výluhy. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla vlhká, degradovaná s kavernami. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Vpravo - Nosná konstrukce pod krajnicí a částí vozovky zcela zkorodovaná - jak podélné nosníky, tak plechy na nich. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Beton na nosné konstrukci vpravo zcela degradovaný.Ve střední části - Prefabrikáty nosné konstrukce mají malé krytí, beton je oprýskaný a výztuž obnažená a zkorodovaná. Ve sparách mezi prefabrikáty výluhy, krápníky. |
| 3.3 |  | Vlevo - Keramické tvarovky v podhledu nosné konstrukce jsou místy popraskané. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Vozovka je na levém kraji půl metru od obruby vypráskaná bez živice a nánosy písku a uchycující se vegetace. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Římsa či chodník vpravo zcela chybí. Hrany říms vlevo místy ulámané. Obruba chodníku zcela rozbitá. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je v pravé části mostu zcela nefunkční, vlevo snad částečně funkční. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Zábradlí je nenormové, jeho PKO je na konci životnosti. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Není osazeno dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu. |
| 8.3 | Označení mostu | V pořádku. |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Některé chráničky zcela zkorodované, kabel volně pod nosnou konstrukcí. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Přístupové cesty | Přístup pod most je v pořádku. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Území pod mostem | Naplaveniny, velké nánosy bahna. Zarostlé vegetací. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce. Mostní objekt je v takovém stavu, kdy provádění běžné údržby nemůže prodloužit jeho životnost, resp. zvýšit zatížitelnost. Most je nutno zásadně rekonstruovat bez jakékoliv prodlevy.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Krajnice a předpolí mostu je nutno průběžně čistit od nánosů a vegetace.

5.odstranění nutno provést ihned

-	Do počátku rekonstrukce zabránit nájezdu vozidel na část vozovky cca 70 cm vpravo.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit značky zatížitelnosti mostu.

-	Zahájit přípravné projekční práce na rekonstrukci mostu spočívající v demolici stávajícího mostu a stavbě mostu nového. Posoudit kapacitu mostního otvoru z hlediska převedení návrhového průtoku a rozhodnout o způsobu rekonstrukce. Nový most doporučujeme navrhnout jako železobetonovou monolitickou rámovou konstrukci.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.11.2015

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány se správcem mostu.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VII - Havarijní	a =	0,2

Vn =	11 t

Nosná konstrukce

Vr = 	12 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	20 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 8,3 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	květen 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled proti směru staničení |
|  | 5.1 - Vozovka je na levém kraji půl metru od obruby vypráskaná bez živice a nánosy písku a uchycující se vegetace. |
|  | Pohled pod most a na koryto bránického potoka. |
|  | 2.1 - Spodní stavba vpravo u opěry 2 (z lomového kamene) zcela rozpadená. Spodní stavba vlevo špatně vybetonovaná, s velkými kavernami. Obě opěry vlhké, degradované, s inkrustacemi, výluhy. |
|  | 5.2 - Římsa či chodník vpravo zcela chybí. Hrany říms vlevo místy ulámané. Obruba chodníku zcela rozbitá. |
|  | 2.2 - Křídla vlhká, degradovaná s kavernami. |
|  | Degradace křídla 2 na vtoku, koroze nosné OK pod pravou krajnicí, nánosy. |
|  | 3.1 - Vpravo - Nosná konstrukce pod krajnicí a částí vozovky zcela zkorodovaná - jak podélné nosníky, tak plechy na nich. |
|  | 5.2 - Římsa či chodník vpravo zcela chybí. Hrany říms vlevo místy ulámané. Obruba chodníku zcela rozbitá. |