Most 430 - 001

Olomoucká přes železnici

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 430 - 001 (Olomoucká přes železnici)

Okres:	Brno-město

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Kryštof Jan, Ing.

Datum provedení prohlídky:	5.8.2015

Poznámka:	Na mostě byl proveden v roce 1996 diagnostický průzkum neuvedený v BMS.

Počasí v době provádění prohlídky: jasno, slunečno

Teplota vzduchu: 22 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	430	Staničení km: 0,829	Ev. č. mostu:	430 - 001

Název objektu:	Olomoucká přes železnici

Staničení ve směru:	od Černovic (centra) do Slatiny (od SZ k JV)	Způsob zpřístupnění: Bez pomocných zařízení.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy mostního objektu nejsou přístupné. Založení je pravděpodobně provedeno plošné. Na objektu nejsou patrné stopy svědčící o jejich špatné funkci. Základy nejsou obnažené, nesedají, mostní otvor není zmenšen. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavba je tvořena 2 monolitickými masivními betonovými opěrami s UP ze ŽB. Povrch je nebo byl opatřen omítkou, ta v dosahu sprejerů pokreslena. Opěry mají svislý povrch a jsou rozdělené pracovní spárou na dvě nestejné části (původní část a pravostranné rozšíření). Opěra 2 je navíc na levé straně prodloužena ještě jedním samostatným dilatačním celkem. Délka opěr činí 17,6 m, výška 7,76 m a tloušťka 1,5 m. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla jsou betonová, z kvalitativně stejného betonu jako opěry. Jejich povrch je nebo byl opatřen omítkou. Levé křídlo 1. OP a obě křídla 2. OP jsou šikmá (rovnoběžná s osou překračované dráhy), pravé křídlo 1. OP je kolmé (k ose mostu). Všechna křídla mají mírně skloněný líc a jsou dilatována od opěr. Levé křídlo 2. OP je na svém konci opatřeno oddilatovaným kolmým zakončením. Temena křídel nejsou opatřena římsami. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | NK je železobetonová trámová. Skládá se z NK původní (šestitrám) a NK rozšíření (trojtrám). Osová vzdálenost trámů činí 1,55 m. Trámy jsou ztuženy na ně kolmými příčníky menší dimenze. Trámy jsou opatřeny náběhy výšky 0,15 m. ŽB mostovková deska má tloušťku 0,20 m. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Ložiska mostu jsou špatně přístupná. Dle předchozí diagnostiky z roku 1996 (Mostní a silniční vývoj Brno) je NK na 1. podpěře, černovické opěře uložena prostřednictvím tangenciálních ložisek. Uložení na 2. podpěře, slatinské opěře nebylo ověřováno. Je pravděpodobně stejné nebo obdobné. |
| 3.3 | Mostní závěry | Oba příčné mostní závěry (MZ) i mostní závěr podélný (mezi původní částí a rozšířením) jsou na mostě provedeny jako podpovrchové. Zalité spáry umožňující dilatační pohyb nejsou ve vozovce zřízeny. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je provedena z AB. V pravém jízdním pruhu je kryt novější, v levém jízdním pruhu starší s četnými vysprávkami. Vozovka na mostě je v přímé, ve střechovitém příčném sklonu a v podélném stoupání ve směru staničení. Na pravé straně je zřízen chodník, vlevo před římsou osazeno betonové svodidlo typu New Jersey z důvodu havarijního stavu levostranného zábradlí. Zvýšená obruba na rozhraní vozovky a chodníku je provedena z kamenných obrubníků šířky 0,13 m. Pod obrubníky přídlažba šířky 0,24 m z betonu. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Sondou provedenou při DG v roce 1996 byla zjištěna nekvalitní dehtová stěrková izolace. Izolace spodní stavby pravděpodobně není provedena žádná nebo nedostačující. |
| 4.3 | Chodníky | Na mostě je proveden pravostranný chodník šířky přibližně 2,8 m. Jeho povrch je z LA, z vnější strany lemovaný betonovou obrubou šířky 0,25 m zřízenou na horní ploše pravé římsy. Tímto způsobem bylo dosaženo potřebné výškové úrovně chodníku po nadbytečném zesílení vozovky. Na levé straně začíná chodník až za mostem. |
| 4.4 | Římsy | Římsy na mostě jsou zřízeny jako ŽB monolitické. Do říms jsou kotvena zábradlí. Na horní ploše pravé římsy zřízena betonová obruba chodníku, jež byl zvýšen po nadbytečném zesílení vozovky. Římsy jsou v místech MZ dilatovány. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Záchytné bezpečnostní zařízení tvoří na levé straně betonové svodidlo typu New Jersey výšky 1 m složené celkem z 10 (8+2 koncové) dílců délky 4 m. Svodidlo bylo nainstalováno z důvodu havarijního stavu levostranného zábradlí. To kotveno do kalichů v římse. Je provedeno z ocelových profilů a jeho výška je přibližně 1130 mm. Pravostranné zábradlí je nové, provedené jako dvoumadlové se svislou zábradelní výplní. Výška prvostranného zábradlí je přibližně 1150 mm (nad betonovou obrubou chodníku na horní ploše římsy). |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Ochranná zařízení jsou na mostě instalována. Na levé straně jsou zřízeny protidotykové rámy s výplní z pletiva a do podhledu NK kotvené protidotykové zábrany bez výplně. Na pravé straně jsou zřízeny protidotykové zábrany z trapézových plechů nad trolejemi. Protidotykové zábrany jsou vynášeny konzolamy kotvenými k trámům NK. |
| 5.3 | Dopravní značení | Dopravní značení týkající se zatížitelnosti mostu je osazeno pro oba směry mimo mostní objekt na sloupech trolejového vedení. Tabulka s evidenčním číslem mostu není osazena pro žádný směr. Na mostě ve směru od Slatiny k Černovicím před čelem svodidla osazena DZ Z4a Směrová deska levá). Na konci levého zábradlí pro směr od Slatiny do Černovic osazena DZ A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou. |
| 5.4 | Osvětlení | Osvětlovací zařízení není přímo na mostě zřízeno. Osvětlení přecházející komunikace je realizováno mimo mostní objekt. |
| 5.5 | Odvodňovací zařízení | Na mostě nejsou osazeny odvodňovače. Odvodnění je realizováno pouze povrchově, pomocí příčného a podélného sklonu vozovky. Voda je odváděna mimo most k dešťovým vpustím. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě je instalováno velké množství CZ. Před levou fasádou mostu červená plastová chránička průměru 70 mm s kabelem na římse, do římsy kotvená z poloviny korodovaná trubka průměru asi 180 mm (pravděpodobně plyn), velkoprůměrové potrubí s poškozenou izolací (pravděpodobně parovod). Za pravou fasádou jsou vedeny 2 ocelové chráničky průměru 60 mm a potrubí průměru 200 mm. Mezi krajními trámy na levé straně jsou pod NK vedena dvě potrubí prostupy v příčnících. Prostor mezi příčníky je částečně zabedněn. Mezi krajními trámy na pravé straně je vedeno potrubí. Mimo to přes most prochází trolejové vedení trolejbusové tratě. V pravém chodníku jsou podchodníkové prostory s vedením CZ. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Území pod mostem tvoří pozemek ČD. Je silně zarostlý vegetací, svahy silničního tělesa až neprostupně. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístupové cesty pod most nejsou zřízeny. Sestup po strmých svazích je sice možný, ale za deště nebezpečný. Nejvýhodnější a nejbezpečnější sestup pod mostní objekt je po levém svahu 2. opěry. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy mostního objektu nejsou přístupné, obnažené ani nesedají. Na objektu nejsou patrné žádné stopy, které by svědčily o jejich špatné funkci. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Zemní svahy v okolí objektu nejsou dlážděny. Okolní svahy jsou silně až neprostupně zarostlé vegetací, keři a stromy. Tvarově jsou svahy až na výjimky neuspořádané, díky erozivním rýhám, neexistujícímu odvodnění a rozsáhlým skládkám odpadků. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Křídla | Temena křídel nejsou opatřena římsami, jejich ruby pravděpodobně nejsou izolovány a chybí svahové skluzy podél nich. Z těchto důvodů dochází k jejich zamáčení. Beton křídel je rovnocenné kvality s betonem opěr a dochází ke stejným poruchám včetně jejich postižení trhlinami. Povrch je částečně pokreslen grafitti. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Mostní podpěry | Povrch opěr je v dosahu sprejerů pokreslen. Na opěry zatéká z horních ploch úložných prahů, kam se voda dostává přes netěsné podpovrchové MZ, pokud jsou tyto vůbec zachovány. Dochází též k průsakům z rubů opěr pracovními spárami neboť jejich izolace buď zcela chybí nebo je nedostatečná. V takových místech inkrustace z výluhů cementového tmele. Beton opěr je velmi špatné kvality, betonáž byla prováděna po vrstvách a beton nebyl dostatečně hutněn. To se projevilo na jeho nestejnorodosti, vrstevnatosti a obecně nízké kvalitě. Je postižen povrchovým i hloubkovým větráním a jeho strukturu lze na většině plochy líce 2. podpěry rozrušovat rukou. Opěry (1. opěra více) jsou postiženy velkým množstvím vodorovných i svislých trhlin. Dilatační spáry jsou špatně těsněny a mají olámané hrany. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | NK je na podhledu zakouřena od výfukových zplodin. O agresivitě prostředí svědčí také stav CZ mezi trámy a zejména CZ před levou fasádou. Beton trámů, příčníků i desky koroduje, vlivem ztráty pasivačních vlastností dochází k odtrhávání krycích vrstev a obnažování korodující příčné betonářské výztuže. Na podhled NK zatéká nejvíce v okolí dilatační spáry mezi původní částí a rozšířením. Nad pravým koncem 2. OP je patrné vysunutí NK směrem doprava následkem nedostatečné kapacity dilatační spáry nebo spár. Nosná konstrukce je mírně prověšena. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | Ložiska nejsou přístupná následkem velkého znečistění úložných spár. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Použité podpovrchové mostní závěry pozorovatelně propouštějí vodu na níže položené konstrukce. Přes podélný MZ mezi původní částí a rozšířením proniká voda po celé délce dilatační spáry. Přes příčné MZ pak zatéká nejvíce na jejich koncích, kde jsou tyto vadně ukončeny. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Chodníky | Kryt pravostranného chodníku z LA je postižen několika příčnými trhlinami přes celou jeho šířku. Ve spárách mezi obrubami se uchycuje vegetace, zatím v malé míře. V důsledku nadbytečného zesílení vozovky byl chodník zvýšen, na rozhraní s vozovkou jsou osazeny nové obrubníky, na vnější straně je obruba provedena z betonových desek rozměrů 500 x 250 x 100 mm (d x š x v). Toto řešení znemožňuje údržbu římsy a přispívá v zamáčení mostu. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Kontrolu stavu říms komplikuje množství CZ v jejich blízkosti, některá jsou přímo k římsám kotvena. Z dostupných míst byly pozorovány místy trhliny a obnažení výztuže. Na horní ploše pravé římsy je neodborně provedena vnější obruba chodníku, která znemožňuje údržbu římsy a přispívá k zamáčení mostu.. |
| 5.3 | Vozovka | Vozovka levého jízdního pruhu (LJP) na mostě je postižena vyjetými kolejemi a větším množstvím poruch, z nichž většina byla v minulosti vyspravována. Kryt je postižen trhlinami na rozhraní těchto vysprávek, v okolí předpokládaných podpovrchových MZ, ale i na jiných místech. Kryt pravého jízdního pruhu je novější a vady a poruchy se zatím ve větší míře neprojevily . |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Hydroizolace NK je ve špatném stavu. Neplní svou funkci a pozorovatelně propouští vodu na níže ležící konstrukce. Nejhorší situace je v okolí podélné dilatace mezi původní částí a rozšířením. Hydroizolace spodní stavby pravděpodobně není provedena žádná nebo nedostatečná. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Vozovka je odvodněna pouze povrchově, svým podélným a příčným sklonem. Ten proveden precizně pouze v PJP. Z povrchu LJP voda po dešti pravděpodobně odtéká také odvodňovacími prostupy v patě svodidla a dále přes levou římsu, která není dostatečně zvýšena oproti okraji vozovky do přilehlých svahů. Svahové skluzy nejsou zřízeny, ve svazích vznikly erozivní rýhy. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Dopravní značení | Dopravní značení je bez závad. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Označení mostu | Tabulky s evidenčním číslem mostu nejsou osazeny pro žádný směr. |
| 8.3 | Zábradlí | Levostranné zábradlí je v havarijním stavu. Koroduje na celém svém povrchu, místy je překorodované zcela. Z bezpečnostních důvodů bylo před něj osazeno betonové svodidlo New Jersey výšky 1 m. To je bez vad, osazeno řádně s provázáním jednotlivých dílců zámky. Pravostranné zábradlí je nové, natřené ochranným nátěrem, nekoroduje. Je řádně oddilatováno. Výška zábradlí činí 1150 mm (nad vnější obrubou na horní ploše římsy), mezery mezi svislou zábradelní výplní mají šířku 120 mm. Zábradlí je kotveno pomocí patní desky a čtyř šroubů do římsy. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 | Protidotykové zábrany | Protidotykové zábrany na obou stranách mostu jsou částečně poškozeny korozí. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Ocelová potrubí při fasádách a mezi trámy korodují. V důsledku velké agresivity prostředí je do značné míry poškozena izolace některých vedení, zvláště parovodního potrubí při levé fasádě. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Příkopy železniční tratě jsou rozvolněné, zanesené štěrkem z kolejového lože a odpadky. Svahy silničního tělesa jsou silně až neprostupně zarostlé vegetací. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístupové cesty pod most nejsou zřízeny a jsou silně postrádány. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Osadit DZ s aktuální (sníženou) zatížitelností dle této MPM.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit projekt rekonstrukce mostu a tuto provést. V důsledku závažnosti zjištěných závad a poruch doporučujeme snést stávající objekt a na jeho místě vybudovat mostní objekt nový. Podle výsledku diagnostiky z r. 1996 je zřejmé, že spodní stavba mostu je neopravitelná a NK opravitelná nejistě. Zjištěná třída pevnosti betonu černovické opěry je C 8/10, slatinské opěry C 6/7,5. Povrchy takových betonů neudrží tenkou sanaci, vyžadovaly by silné obetonování, hluboce, hustě, nejistě a neekonomicky kotvené s trhlinami mezi původními a novými částmi, do kterých bude zatékat a koroze vzájemné kotvení likvidovat. Průjezdný profil dvojkolejné trati Brno - Vlárský průsmyk nemá navíc pro obetonování dostatečnou prostorovou rezervu a při levostranném rozšíření mostu na šířku následujícího mostu přes vlečku do Zetoru by stejně bylo nutné zbořit obě levostranná křídla.Rovněž NK není z několika důvodů v dobrém stavu. Mimo obnažení hlavní výztuže trámů je v kritickém stavu podélná dilatace mezi její původní a novou částí a předpokládané uložení na kluzná (tangenciální) ložiska je po desetiletí zasypání vlhkými nečistotami v nepoužitelném stavu. Pro záchranu betonů které ztratily svoje pasivační vlastnosti (nepřesně karbonatací) do hloubek až 50 mm (viz diagnostika z r. 1996) by bylo třeba odstranit povrchové vrstvy a nahradit je drahým kotvenými sanačními vrstvami, stejně jako u spodní stavby, s nejistým výsledkem.V rámci rekonstrukce by s výhodou bylo vhodné provést současně též rekonstrukci sousedního mostního objektu ev. č. 430-002 přes železniční vlečku do Zetoru. Do doby rekonstrukce provádět na mostě jen nejnutnější údržbu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :8.9.2015

Poznámka :

Závěry MPM projednány s Ing. Pacákem, SÚS JmK

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

VII - Havarijní	a =	0,2

Vn =	14 t

Nosná konstrukce

Vr = 	16 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	112 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

|  | Hodnoty zatížitelnosti stanovené podrobným statickým výpočtem jsou redukovány koeficientem stavebního stavu nosné konstrukce 0,4. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | C92-01 Průhled osou mostu ve směru staničení. Pohled od Černovic (centra) ke Slatině,-vlevo je směr žel. trati Brno - hl. nádraží, vpravo Vlárský průsmyk,-DZ týkající se zatížitelnosti a tabulka s ev.č. jsou osazeny na sloupu VO před mostem. |
| --- | --- |
|  | C92-02 Průhled osou mostu proti směru staničení. Pohled od Slatiny k Černovicím (k centru),-vlevo je směr žel. trati Vlárský průsmyk, vpravo Brno - hl. nádraží,-DZ týkající se zatížitelnosti a tabulka s ev.č. jsou osazeny na sloupu VO za mostem. |
|  | C92-03 Levá fasáda mostu. Pohled zleva doprava,-vlevo je směr Slatina a druhá podpěra, vpravo je směr Černovice a první podpěra,-přemosťovanou překážkou je dvojkolejná železniční trať Brno - Vlárský průsmyk. |
|  | C92-04 Pravá fasáda mostu. Pohled zprava doleva,-vlevo je směr Černovice a první podpěra, vpravo je směr Slatina a druhá podpěra, -přemosťovanou překážkou je dvojkolejná železniční trať Brno - Vlárský průsmyk,-před fasádou CZ. |
|  | C92-05 Levá (původní) část 1. podpěry. Pohled proti směru staničení,-opěra je monolitická betonová, UP ze ŽB, povrch opatřen omítkou, spodní část dříku pokreslena grafitti,-opěra je postižena větráním betonu a množstvím vodorovných i svislých trhlin. |
|  | C92-06 Pravá část 1. podpěry (rozšíření). Pohled proti směru staničení,-opěra je monolitická betonová, UP ze ŽB, povrch opatřen omítkou, spodní část dříku pokreslena grafitti,-opěra postižena větráním betonu a množstvím vodorovných i svislých trhlin. |
|  | C92-07 Levá (původní) část 2. podpěry. Pohled ve směru staničení,-opěra je monolitická betonová, UP ze ŽB, povrch opatřen omítkou, spodní část dříku pokreslena grafitti,-opěra je postižena větráním betonu a množstvím vodorovných i svislých trhlin. |
|  | C92-08 Pravá část 2. podpěry (rozšíření). Pohled ve směru staničení,-opěra je monolitická betonová, UP ze ŽB, povrch opatřen omítkou, spodní část dříku pokreslena grafitti,-opěra postižena větráním betonu a množstvím vodorovných i svislých trhlin. |
|  | C92-09 Levé šikmé svahové křídlo 1. opěry. Pohled proti směru staničení,-beton křídla kvalitativně shodný s betonem OP, postižen vodorovnými a svislými trhlinami,-temeno křídla není opatřeno římsou, na líc křídla zatéká,-křídlo pokresleno grafitti. |
|  | C92-10 Pravé kolmé křídlo 1. podpěry. Pohled diagonálně proti směru staničení a zprava doleva,-beton křídla kvalitativně shodný s betonem opěry, postižen vodorovnými a svislými trhlinami,-křídlo pokresleno grafitti. |
|  | C92-11 Levé šikmé svahové křídlo 2. opěry. Pohled ve směru staničení,-beton křídla kvalitativně shodný s betonem OP, postižen vodorovnými a svislými trhlinami,-temeno křídla není opatřeno římsou, na líc křídla zatéká,-křídlo pokresleno grafitti. |
|  | C92-12 Levostranné prodloužení 2. podpěry. Pohled ve směru staničení,-beton křídla kvalitativně shodný s betonem opěry, postižen vodorovnými a svislými trhlinami,-spodní část pokreslena grafitti. |
|  | C92-13 Pravé šikmé svahové křídlo 2. opěry. Pohled ve směru staničení,-beton křídla kvalitativně shodný s betonem OP, postižen vodorovnými a svislými trhlinami,-temeno křídla není opatřeno římsou, na líc křídla zatéká,-křídlo pokresleno grafitti. |
|  | C92-14 Podhled 1. části původní NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu, nejvíce u krajního trámu,-v zabedněném prostoru mezi 1. a 2. trámem CZ. |
|  | C92-15 Podhled 2. části původní NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v částečně zabedněném prostoru mezi 1. a 2. trámem CZ. |
|  | C92-16 Podhled 3. části původní NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v částečně zabedněném prostoru mezi 1. a 2. trámem CZ. |
|  | C92-17 Podhled 4. části původní NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v částečně zabedněném prostoru mezi 1. a 2. trámem CZ. |
|  | C92-18 Podhled 5. části původní NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu. |
|  | C92-19 Podhled 1. části rozšíření NK . Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v prostoru mezi 2. a 3. trámem rozšíření CZ. |
|  | C92-20 Podhled 2. části rozšíření NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v prostoru mezi 2. a 3. trámem rozšíření CZ. |
|  | C92-21 Podhled 3. části rozšíření NK. Pohled vzhůru,-podhled znečištěn od výfukových zplodin, -betonářská výztuž trámů i desky koroduje, zplodiny koroze odtrhávají krycí vrstvu betonu,-v prostoru mezi 2. a 3. trámem rozšíření CZ. |
|  | C92-22 Podhled 1. části pracovní spáry mezi NK původní části a rozšíření. Pohled proti směru staničení a vzhůru,-v okolí spáry stopy po zatékání na podhledy NK obou částí. |
|  | C92-23 Podhled 2. části pracovní spáry mezi NK původní části a rozšíření. Pohled ve směru staničení a vzhůru,-v okolí spáry stopy po zatékání na podhledy NK obou částí. |
|  | C92-24 Vozovka v místě předpokládaného podpovrchového MZ nad 1. podpěrou. Pohled zleva doprava,-zalitá spára umožňující dilatační pohyb není ve vozovce zřízena,-ve vozovce vznikly zatím jen menší poruchy, některé v minulosti vyspraveny. |
|  | C92-25 Vozovka a chodník v místě předpokládaného podpovrchového MZ nad 1. podpěrou. Pohled zprava doleva,-zalitá spára umožňující dilatační pohyb není ve vozovce zřízena,-ve vozovce vznikly menší poruchy, v chodníku trhlina přes celou jeho šířku. |
|  | C92-26 Vozovka v místě předpokládaného podpovrchového MZ nad 2. podpěrou. Pohled zleva doprava,-zalitá spára umožňující dilatační pohyb není ve vozovce zřízena,-ve vozovce vznikly poruchy, některé v minulosti vyspraveny. |
|  | C92-27 Vozovka a chodník v místě předpokládaného podpovrchového MZ nad 2. podpěrou. Pohled zprava doleva,-zalitá spára umožňující dilatační pohyb není ve vozovce zřízena,-ve vozovce vznikly menší poruchy. |
|  | C92-28 Průhled pravostranným chodníkem. Pohled ve směru staničení,-kryt chodníku z LA, postižen několika trhlinami přes celou jeho šířku,-vnitřní ohraničení tvořeno silničními obrubníky, vnější přídlažbou zřízenou na horní ploše římsy. |
|  | C92-28 Průhled pravostranným chodníkem. Pohled proti směru staničení,-kryt chodníku z LA, postižen několika trhlinami přes celou jeho šířku,-vnitřní ohraničení tvořeno silničními obrubníky, vnější přídlažbou zřízenou na horní ploše římsy. |
|  | C92-30 Levostranné betonové svodidlo. Pohled proti směru staničení a zprava doleva,-svodidlo zřízeno provizorně kvůli havarijnímu stavu mostního zábradlí,-svodidlo typu New Jersey je tvořeno 2 koncovými a 8 mezilehlými kusy délky 4 m a výšky1 m . |
|  | C92-31 Pravostranné mostní zábradlí. Pohled zleva doprava a proti směru staničení,-zábradlí je nové, z ocelových U profilů a svislé zábradelní výplně z pásové oceli. Je opatřeno ochranným nátěrem a řádně dilatováno. |
|  | C92-32 Vozovka na mostě. Pohled zleva doprava a proti směru staničení,-starší kryt LJP je postižen trhlinami a poruchami, částečně vyspravován,-kryt PJP je novější, téměř bez poruch, u obrubníku opatřen přídlažbou. |
|  | C92-33 Vozovka na mostě. Pohled zleva doprava a ve směru staničení,-starší kryt LJP je postižen trhlinami a poruchami, částečně vyspravován,-kryt PJP je novější, téměř bez poruch, u obrubníku opatřen přídlažbou. |
|  | C92-34 Detail poruchy levého křídla 1. podpěry. |
|  | C92-35 Detail poruchy levého křídla 1. podpěry. |
|  | C92-36 Detail poruchy levého křídla 1. podpěry. |
|  | C92-37 Detail poruchy levého křídla 1. podpěry. |
|  | C92-38 Detail poruchy původní části 1. podpěry. |
|  | C92-39 Detail poruchy původní části 1. podpěry. |
|  | C92-40 Detail poruchy původní části 1. podpěry. |
|  | C92-41 Detail poruchy původní části 1. podpěry. |
|  | C92-42 Detail poruchy původní části 1. podpěry. |
|  | C92-43 Detail poruchy rozšíření 1. podpěry. |
|  | C92-44 Detail poruchy rozšíření 1. podpěry. |
|  | C92-45 Detail poruchy rozšíření 1. podpěry. |
|  | C92-46 Detail poruchy rozšíření 1. podpěry. |
|  | C92-47 Detail poruchy pravého křídla 1. podpěry. |
|  | C92-48 Detail poruchy levého křídla 2. podpěry. |
|  | C92-49 Detail poruchy levého křídla2. podpěry. |
|  | C92-50 Detail poruchy původní části 2. podpěry. |
|  | C92-51 Detail poruchy původní části 2. podpěry. |
|  | C92-52 Detail poruchy původní části 2. podpěry. |
|  | C92-53 Detail poruchy původní části 2. podpěry. |
|  | C92-54 Detail poruchy betonu rozšíření 2. podpěry. |