Most 430 - 002

Olomoucká přes vlečku do Zetoru

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 430 - 002 (Olomoucká přes vlečku do Zetoru)

Okres:	Brno-město

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Bystřický Ladislav, Ing.

Datum provedení prohlídky:	3.7.2013

Poznámka:	Stavební stavy a zatížitelnost zůstávají dle poslední HP.

Počasí v době provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 26 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	430	Staničení km: 0,880	Ev. č. mostu:	430 - 002

Název objektu:	Olomoucká přes vlečku do Zetoru

Staničení ve směru:	od Černovic do Slatiny	Způsob zpřístupnění: Bez pomocných zařízení

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby jsou nepřístupné, dle ML je zaožení spodní stavby plošné na základových pasech. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří masivní ŽB opěry s křídly. Povrch je opatřen cementovou omítkou. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla jsou rovnoběžná ŽB, vzhledem k velké délce jsou dilatována. Povrch je opatřen cemntovou omítkou. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Most o 1 poli, šikmost pravá 57,78g, délka přemostění je 10,30 m. NKi tvoří prostá ŽB deska toušťky 0,75m. Boční pohledové plochy jsou opatřeny omítkou. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Uložení NK na opěrách je přímé na lepenku. |
| 3.3 | Mostní závěry | Mostní závěry jsou podpovrchové. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka šířky 9,0m je živičná z AB, obrubníky kamenné. Komunikace na mostě je v přímé, niveleta cca ve vodorovné, příčný sklon oboustranný. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolace mostovky je vanová do zvýšených říms. |
| 4.3 | Chodníky | Chodníky šířky 2,90m jsou oboustranné, povrch z LA, obrubník žulový. |
| 4.4 | Římsy | Římsy jsou monolitické ŽB, povrch je opatřen cementovou omítkou. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Záchytné zařízení na mostě tvoří ocelové zábradlí výšky 1,10m se 2 madly a sloupky z profilu U, svislá výplň je z pásoviny. Zábradlí je kotveno do římsy přes patní plechy. Na předpolích mostu navazuje trubkové trojmadlové zábradlí se svislou výplní. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Na mostě není DZ. |
| 5.3 | Osvětlení | Komunikace je osvětlena ze sloupů V.O.umístěnými mimo most. |
| 5.4 | Odvodňovací zařízení | Mostovka je odvodněna podélným a příčným sklonem vozovky do dešťových vpustí na předmostích. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Trolejové vedení MHD na d komunikací, sloupy jsou mimo most. V chodnících jsou převáděny kabely V.O., ostatní sítě nebyly zjišťovány. Na konzolách v pravé římse je převáděno ocelové potrubí, na římse je uloženo další ocelové potrubí. Podél pravé strany souběžně velkoprůměrové potrubí podepřené ocelovými stojkami. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Území pod mostem tvoří jednokolejná vlečka do továrny Zetor. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most po příkrých svazích kolem vlečky. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Nebyly zjištěny závady způsobené poklezi v založení objektu. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Svahy zemního tělesa u křídel mostu a podél trati vlečky jsou neudržované, hustě porostlé náletovými křovinami a stromy zakrývajícími křídla. Svahy jsou bez eroze. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Opěry jsou pomalované GRAFFITI, prokopírované bednící díly, omítka místy odpadlá, patrné průsaky, vápenné výluhy, zřejmě v pracovních spárách. Potečení úložného prahu OP2 průsaky v dilataci. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Povrch omítky porušen trhlinami, místy průsaky, vápenné výluhy. Křídla zakrytá nálety, nepřístupná. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Podhled desky v ploše suchý, patrné průsaky z úložných prahů OP2, patrná degradace betonu, výluhy. Na pravé straně u OP2 rezavé skvrny od koroze podélné výztuže. Na podhledu patrná sanace odpadlých vrstev podélné výztuže nátěrem. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | Uložení NK na opěrách bez závad kromě průsaků dilatací na úložný práh OP2. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Netěsný podpovrchový závěr nad OP2. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Nerovnosti podélné a příčné, vyjeté koleje, výspravy trhlin, na krajnici zbytky posypu, vegetace. Nedostatečná výška obrubníku, zřejmě převrstvená vozovka. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | Povrch hodníků znečistěný posypem, na levém chodníku osazena ocelová deska zřejmě zakrývající revizní šachtu, plošná koroze desky. Na pravém chodníku oprava povrchu nad chráničkami kabelů, trhliny ve spárách, příčné trhliny, nerovný povrch. Ve spárách u říms, u obrubníků a v trhlinách vyrůstá vegetace. |
| 5.3 | Římsy | Horní plocha říms je sanována před osazením nového zábradlí a opatřena ochranným nátěrem. Na pravé straně je místně odtržený povrch porušený trhlinami, znečistění povrchu s uchycenou vegetací. Trhliny na svislých plochách, uolámané okapové hrany. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace mostovky je porušena u dilatace OP2. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | V nerovnostech vozovky zůstávají kaluže. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Označení mostu | Chybí tabulky s evidenčním číslem mostu. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradlí | Zábradlí nově osazeno, PKO bez závad. Místy koroze nezakrytých kotev v patním plechu. Plošná koroze zábradlí na předpolích. |
| 8.3 | Dopravní značení | DZ není provedeno. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Nejsou provedena. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Koroze ocelových potrubí na pravé římse. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Přístupové cesty | Přístup pod most obtížný z levé strany po příkrém svahu porostlém nálety. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Území pod mostem | Prostor pod mostem u opěr je zaplněn odpadky, plastovými láhvemi. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Odstranit náletové křoviny od křídel mostu.

-	Očistění krajnic vozovky v rámci běžné údržby.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

-	Vyčistění prostoru pod mostem, odstranění odpadků.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Celoplošná oprava obrusu vozovky.

-	Oprava povrchu chodníku na pravé straně, osazení obrubníku v normové výšce.

1.odstranění možno do 10 let

-	Připravit rekonstrukci mostovky a sanaci spodní stavby.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :29.7.2013

Poznámka :

Závěry HP byly projednány se zástupcem objednatele ing. Petrem Masaříkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	50 t

Nosná konstrukce

Vr = 	60 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	100 t

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Použitelnost:	II - Podmíněně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

| Stavební stavy se nemění. | Zatížitelnost zůstáva dle poslední HP. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	červenec 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
|  | Levá strana mostu |
|  | Pravá strana mostu |
|  | Pohled na OP1 |
|  | Pohled na OP2 |
|  | Odpadky v kolejišti pod mostem |
|  | Podhled NK |
|  | Podhled NK |
|  | Koroze výztuže desky |
|  | Levé křídlo OP1 |
|  | Levé křídlo OP2 |
|  | Pravé křídlo OP1 |
|  | Pravé křídlo OP2 |
|  | Vozovka na mostě, pohled ve směru staničení |
|  | Levý chodník |
|  | Porušený povrch římsy |
|  | Koroze zábradlí před mostem |
|  | Pravý chodník |
|  | Vegetace na pravé římse |
|  | Potrubí na pravé straně mostu |
|  | Detail kotvení zábradlí |
|  | Levý chodník |