Most 41617 - 2

Most přes Vojkovický náhon v Rajhradě

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 41617 - 2 (Most přes Vojkovický náhon v Rajhradě)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Marván David, Ing.

Datum provedení prohlídky:	22.10.2015

Poznámka:	Prohlídku provedl Ing. David Marván a Ing. Miroslav Loučka. Teplota NK nebyla při prohlídce měřena.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno

Teplota vzduchu: 12 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	41617	Staničení km: 1,121	Ev. č. mostu:	41617 - 2

Název objektu:	Most přes Vojkovický náhon v Rajhradě

Staničení ve směru:	Rajhrad - Rajhradice	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný po svazích zemního tělesa.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří 2 masivní kamenné opěry, v opěře OP1 náznak dalšího mostního otvoru - místo je zasypáno a 2 mezilehlé kamenné pilíře, tloušťka 2,2 m, výška 1,8 m, šířka 5,16 m. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Rovnoběžná betonová křídla. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosnou konstrukci tvoří cihelná klenba s nadbetonováním. Rozpětí kleneb v jednotlivých polích 5,03 m, 5,8 m a 5,83 m. Konstrukční výška 0,98 m, tloušťka cihelné klenby 0,45 m, vzepětí klenby 1,05 m. Ložiska ani závěry nejsou. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka živičná, šířka mezi zvýšenými obrubami 5,3 m. Volná šířka mostu 6,29 m. Chodníky na mostě zrušeny - pěší jsou převádění po lávce na pravé straně mostu. Původní pravý chodník vybudován na ŽB konzole, podpírané vykonzolovanými trámy po vzdálenosti cca 2,5 m. Římsy jsou betonové monolitické. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Na mostě oboustranné ocelové dvoumadlové zábradlí z válcovaných I-profilů, výška 0,95 m. Sloupky I100, horní madlo I80, dolní madlo I60.Dodatečně bylo na pravé straně osazeno betonové svodidlo typu New Jersey - celkem 5 kusů s mezerami. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Evidenční čísla mostu jsou osazena před i za mostem. Na mostě je zaveden provoz v jednom pruhu (kyvadlově) - u opěry OP1 je značka P7 a C4b, u opěry OP 2 je osazena značka P8. Podél svodidel jsou umístěny 3 značky Z4a. |
| 5.3 | Odvodňovací zařízení | Most je odvodněn podélným a příčným spádem komunikace. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na povodní straně ocelová chránička IS. Na návodní straně umístěn měřič výšky hladiny. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Nezpevněné přírodní koryto toku. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez provedení sond nelze posoudit stav základů. Mostní objekt vykazuje závady pocházející od možných poruch založení. Celá konstrukce je nakloněna na levou stranu. Zemní těleso bez viditelných geometrických změn. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Vodorovná spára ve zdivu pilíře je vůči hladině o cca 150mm nakloněna, toto naklonění je již z doby brzy po výstavbě mostu. Ve spárách mezi kameny místy vyrůstá vegetace. Na povodní straně degradují cihly nad kamenným zdivem. Dochází k odprýskávání povrchu kamenů, vydroluje se spárování mezi kameny ve vodě. U opěry OP1 vlevo se výrazně vydroluje kamenné zdivo. Trhliny v omítce křídel. Na zdech nad klenbami popraskaná a odpryskávající omítka, trhliny s výluhy. Na pilíři P2 jsou vymleté spáry, z kterých vyrůstá vegetace. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Výluhy na klenbách, místy poškozené jednotlivé cihly. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je převrstvená s vytlačeným asfaltem. Krajnice jsou zanesené a zarostlé. Chodník nepoužitelný. Beton chodníkové konzoly na povodní straně mostu je značně rozpraskaný, četné výluhy, na několika místech odpadaná krycí vrstva až na výztuž, která koroduje. V poli 3 je veliká trhlina na výšku desky. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace nefunkční. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí je na několika místech bourané, na pravé straně na konci mostu sloupky nedrží ukotvené. Zábradlí sotva drží na konzole, neplní žádnou ochrannou funkci. Zábradlí je zkorodované, na mnoha místech nevhodné napojení mezi jednotlivými dílci. U opěry OP4 je zdegradovaný zbytek zdiva. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Chránička na povodní straně zkorodovaná. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Na návodní straně u mostních pilířů naplavené větve a kmeny menších stromů, koryto toku mírně zanesené. Přístup pod most u opěry OP1 nalevo je znemožněn - plot s ostnatým drátem. Nutno jít přes zahradu. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Čistit koryto toku.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Zásadní oprava mostu nemá s ohledem na stavební stav mostu a šířku využitelné vozovky smysl. Doporučujeme provést podrobnější diagnostiku spodní stavby a NK za účelem zjištění zda má smysl nosnou konstrukci zachovat a provést rekonstrukci mostního svršku, nebo je ekonomičtější realizovat kompletně nový most.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :24.11.2015

Poznámka :

Závěry z hlavní prohlídky byly projednány se zástupcem objednatele panem Rudolfem Milerskim.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	30 t

Nosná konstrukce

Vr = 	83 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	326 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

|  | Maximální nápravový tlak stanoven s ohledem na únosnost vozovky. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Celkový pohled na most po směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Celkový pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pohled na most na povodní straně. |
|  | Pohled na zábradlí a chodník na povodní straně mostu. |
|  | Pohled na zábradlí a vozovku na návodní straně mostu. |
|  | Detail opěry OP1 a pilíře P2. Degradace povrchu. |
|  | Náznak naklonění konstrukce. |
|  | Pohled na pilíř P2. |
|  | Detail pilíře P3 a opěry OP4. Degradace povrchu. |
|  | Detail vymleté spáry v opěře OP1. |
|  | Detail pilíře P2. Degradace povrchu. |
|  | Pohled na pilíř P2. Vymleté spáry a uchycená vegetace. |
|  | Zdegradované zbytky zdiva v prostoru opěry OP4. |
|  | Trhlina na chodníku, stopy po zatékání na konstrukci. |
|  | Detail konzoly na návodní straně mostu. Paprskovité trhliny v betonu, patrné výluhy. Odpadaná krycí vrstva betonu. |
|  | Detail nevhodného napojení svodidla/zábradlí v prostoru opěry OP1 na návodní straně mostu. |
|  | Odpadlá vrstva betonu na návodní římse. |
|  | Pohled na zábradlí u opěry OP 2 na povodní straně mostu - nevhodné napojení a náklon zábradlí. |
|  | Detail nevhodného připojení chráničky IS a její koroze. |
|  | Detail sloupku zábradlí, který je uvolněný. |
|  | Detail na zkorodované zábradlí a nevhodnou opravu. |
|  | Zdegradované zbytky zdiva v prostoru opěry OP4. |