Most 3833 - 2

Most přes místní potok před Mokrou - Horákovem

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 3833 - 2 (Most přes místní potok před Mokrou - Horákovem)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Menšík Radek, Ing.

Datum provedení prohlídky:	11.7.2011

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu:  °C 	Teplota NK:  °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	3833	Staničení km: 3,393	Ev. č. mostu:	3833 - 2

Název objektu:	Most přes místní potok před Mokrou - Horákovem

Staničení ve směru:		Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | základy spodní stavby nejsou přístupné, založení mostu předpokládám plošné |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | betonové krajní opěry s rovnoběžnými křídly |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | železobetonová šikmá deska prostá tl. 0,45m, uložení bez ložisek, závěry nejsou |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | vozovka z AB, římsy z monolitického žb., typ izolace není znám |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | na obou stranách osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní, most je opatřen dvěma tabulkami s evidenčním číslem mostu, odvodňovače na mostě nejsou |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | není |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | vodní tok |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | základy jsou nepřístupné, dosud bez postřehnutelných geometrických změn, bez obnažení základů nelze stav spolehlivě posoudit, předpokládaný stav dobrý |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | průniky vody přes opěry, degradace betonu na styku s vodou do hl. cca 4cm |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | v místě říms zatéká na čela NK, NK bez deformací a trhlin |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | - |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | příčné trhliny ve vozovce v místě konců NK, hloubkový rozpad betonu říms |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | izolace nefunkční pod římsami |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | - |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | koroze zábradlí |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | - |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | - |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | bez závad |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

2.odstranění nutno do 5 let

-	provést opravu izolace pod římsami, sanace říms a spodní stavby

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :

Poznámka :

projednáno se správcem

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

III - Dobrý	a =	1

Vn =	52 t

Nosná konstrukce

Vr = 	60 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	105 t

III - Dobrý	a =	1

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | směr Brno |
| --- | --- |
|  | směr Horákov |
|  | návodní strana |
|  | povodní strana |
|  | pravobřežní opěra |
|  | levobřežní opěra |
|  | podhled NK |