PODLAHOVÉ  KONSTRUKCE

Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505):

- konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích

- nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající nebo novou plovoucí hrubou podlahu

- stávající betonová mazanina bude chemicky a mechanicky očistěna , chemicky bude očistěna po

sejmutí krytin z PVC, tzn. odstranění lepidla, mechanické očistění , tzn, přebroušení podkladu po

vybourání keramických dlažeb a podkladních malt, přebroušení uvolněného podkladu

- betonové  mazaniny, cem. potěry  a stěrky tvořící podklad pod nášlapnou vrstvu  musí vykazovat

pevnost  v  tahu kolmo na plochu 1,75 MPa

- oddilatování od svislých konstrukcí provádět vložením okrajové pásky z pěnového  polyetylenu

tl. 5 mm a výšky 120 mm (vždy na celou tl. navržené podlahy)

- u  podlahových  krytin  PVC  bude  proveden  sokl   v. 80 mm  z příslušného povlakového

materiálu,   vytaženého na svislo pomocí plastových přechodových lišt s fabionem o r=15-20 mm,

PVC bude ukončeno pod obkladem a vytmeleno silikonem

- hydroizolace v podlahách navázat na příruby podlahových vpustí a vytáhnout na obvodové stěny

místnosti alespoň do v. 150 mm, ve sprchách, u van a sprchovacích panelů do v. 2050mm,

v koutech a hranách hydroizolaci vyztužit vodotěsnou páskou

- lité cementové potěry mají být dilatovány na plochy o rozměru max. 40 m2 , jedna strana dilatačního

celku max. 6,5 m a poměr stran nesmí být větší jak 1:4. Z návrhu nevyplývají žádné dilatace.

- pro veškeré nášlapné vrstvy platí požadavek  třídy reakce na oheň A1fl - Cfl (dříve index šíření

plamene po povrchu is< 100 mm/min).

- při provádění podlah dodržovat veškerá ustanovení ČSN 74 45 05

Navržené izolace:

a) Proti kročejovému hluku

- extrudovaný polyethylen, s uzavřenou buněčnou strukturou, tl. 5 mm

- násyp z Liaporu, frakce 1-4 mm /350 kg/m3/ zpevněný cementovým mlékem  150 kg/m3

b) Proti stékající vodě

-  	dvousložková pružná těsnicí stěrka na bázi cementu a syntetické pryskyřice k hydroizolaci ploch

stavebních objektů v interiéru a exteriéru s výztužnou síťovinou ze skelných vláken

Potěry a mazaniny:

- litý cementový potěr F5 25 – minimální tl. 45 mm

Zrnitost: 0-4,0 mm

Pevnost v tlaku min. 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu min. 5 Mpa

- samonivelační polymercementová stěrka 40

Zrnitost: 0-0,7 mm

Pevnost v tlaku min. 40 MPa

Pevnost v tahu za ohybu min. 6 Mpa

Separační vrstvy:

- PE fólie tl. min. 0,1mm

Penetrace:

- bezrozpouštědlový disperzní základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro savé

podklady

Lepidla pro povlakovou nášlapnou vrstvu:

- budou použita systémová lepidla určená výrobcem pro konkrétní podlahovou krytinu

Tmely pro lepení dlažeb a obkladů:

- systémové cementové tmely flexibilní, třídy C2, v případě použití na hydroizolační stěrce s příměsí zvyšující  vodotěsnost

Typy podlahových konstrukcí:

A   - specifikace povlakové krytiny vinylové

PVC protiskluzná homogenní podlahovina pro těžkou zátěž (dle třídy zátěže 34,43) tl.2mm, šířka role 2m. S tvrzenou polyuretanovou povrchovou úpravou z výroby pro snadnější údržbu materiálu.

- celková váha mater. 2940 g/m2

- protiskluzovou úpravou dle din o hodnotě R10,

- možnost dodání v 10 různých barvách.

- reakce na oheň dle normy  EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.

- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV

- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 6

- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm

- Třída zatížení dle EN 433 - 34,42

- Skupina otěru dle EN 660-1 klasifikována jako P: ≤ 0,15 mm.

- Dle normy EN 425 a EN 424 vhodná na židle s pojezdovými kolečky a nohy nábytku.,

- Kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 4dB.

- velmi dobrou odolnost (0.008) proti chemikáliím dle normy EN 423.

- materiál klasifikován dle normy SIS 923511 jako voděodolný.

Základ plochy: barva šedomodrá střední

MATERIÁL:

např. GERFLOR TARASAFE ELEMENTS STANDARD – DOVE GREY alt. MAGNESIUM

Sokl vytvořený vytažením nášlapné povlakové vrstvy na stěnu do výšky 80mm. Vytažení provést s fabionem přes plastovou lištu o r 15-20 mm. Sokl bude ukončen pod obkladem, alt. bude hrana začištěna silikonovým tmelem.

B   - specifikace keramických dlažeb

Velkoplošná keramická dlažba slinutá 300/300/9 mm, povrch dlaždic neglazovaný matný. Kladení ortogonálně.

Způsob lepení: flexibilní tmel

Technické vlastnosti: koeficient tření nad 0,6, třída dle DIN R10 / A

SKLADBY  PODLAHOVÝCH  KONSTRUKCÍ

A  - POVLAKY

A1  - VINYL

- povlaková krytina                                                                                     2,5 mm

- lepidlo hydroizolační	                                                                               0,5 mm

- samonivelační  stěrka 40	                                                                         3,0 mm

- stěrková hydroizolace                                                                              2,0 mm

- penetrační nátěr

- litý cementový potěr 25                                                                          62,0 mm

ve spádu ke vpusti 52-62mm ve čtverci max. 900/900mm

- PE folie s přelepením spojů páskou

- násyp z Liaporu                                                                                      50,0 mm

- stávající škvárový násyp na klenbě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

120 mm

Pozn.

Ve sprchovém koutu provést cementový potěr  ve spádu ke vpusti, hydroizolaci napojit ke spodní přírubě vpusti. Povlaková krytina bude vodotěsně svařena a sevřena mezi příruby speciální vpusti. Povlaková krytina tvoří primární hydroizolační vrstvu a musí být sevřena v přírubě !!!  Tmelené detaily nelze akceptovat.

V případě nutnosti korekce výšky podlahy bude kompenzace provedena úpravou tl. násypu Liaporu.

A2  - VINYL

- povlaková krytina                                                                                     2,5 mm

- lepidlo hydroizolační	                                                                               0,5 mm

- samonivelační  stěrka 40	                                                                         3,0 mm

- stěrková hydroizolace                                                                              2,0 mm

- penetrační nátěr

- litý cementový potěr 25                                                                          62,0 mm

ve spádu ke vpusti 52-62mm ve čtverci max. 900/900mm

- PE folie s přelepením spojů páskou

- násyp z Liaporu                                                                                      60,0 mm

- stávající Orsil na PZD lze ponechat a tl. Liaporu upravit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 mm

Pozn.

Ve sprchovém koutu provést cementový potěr  ve spádu ke vpusti, hydroizolaci napojit ke spodní přírubě vpusti. Povlaková krytina bude vodotěsně svařena a sevřena mezi příruby speciální vpusti.

Povlaková krytina tvoří primární hydroizolační vrstvu a musí být sevřena v přírubě !!!  Tmelené detaily nelze akceptovat.

V případě nutnosti korekce výšky podlahy bude kompenzace provedena úpravou tl. násypu Liaporu.

A3 – VINYL

- povlaková krytina	                                                                                     2,0 mm

- lepidlo	                                                                                     0,5 mm

- stávající podklad DTD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,5  mm

- podklad zatmelený, přebroušený a vyrovnaný

B  - KERAMICKÉ  DLAŽBY

B1  - KERAMICKÁ DLAŽBA

- keramická slinutá dlažba 300/300 mm                                                    9,0 mm

- lepící tmel flexibilní C2                                                                             3,0 mm

- litý cementový potěr 25                                                                          36,0 mm

- stávající cementový potěr tl. 60 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 mm

Pozn.

V případě nutnosti korekce výšky podlahy bude kompenzace provedena úpravou tl. cem. potěru.

ÚPRAVY  POVRCHŮ  STĚN

OBKLADY

Pro vnitřní prostory jednotlivých koupelen je navržen porovinový obkladový materiál kalibrovaný, s povrchem matným, velikost formátu je 300/300 mm. Skladba všech obkladů na střih, spárování bílým spárovacím tmelem.

Obklady navazují v místnostech na povlakovou krytinu PVC s vytaženým soklem z téhož materiálu výšky 80 mm.

Kompletizace obkladů bude obsahovat plastové lišty bílé, jako ukončovací, koutové a rohové profily.

Poznámka

- obklad všech stěn v koupelnách, především kolem sprchových koutů, van a sprchovacích panelů bude lepený vodotěsným  lepidlem flexibilním na stěrkovou hydroizolaci

OMÍTKY

1/ Omítka štuková třívrstvá na zděných a železobetonových konstrukcích – lokální opravy a zapravení dozdívaných otvorů a konstrukcí.

2/ Pro aplikaci  povrchových úprav budou stěny se stávající omítkou opatřeny konečnou štukovou stěrkou s jemnou zrnitostí, která umožní vytvořit hladkou plochu, požadovanou pro malby disperzními nátěry.

3/ Povrchová úprava stěn ze sádrokartonu v technologii, stanovené výrobcem.

MALBY

Disperzní akrylátová malba vč. penetračního a neutralizačního nátěru, barva bílá.

PODHLEDY

Podhledy nejsou navrženy v žádné řešené místnosti. Stávající SDK podhledy budou zachovány, místně po vybouraných příčkách vyspraveny a natřeny akrylátovou malbou bílou.