Most 42510 - 4

Most přes polní příkop za Rajhradem

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 42510 - 4 (Most přes polní příkop za Rajhradem)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Pechal Antonín, Ing.

Datum provedení prohlídky:	8.10.2014

Poznámka:	Prohlídku provedl Ing. Petr Neuvald a Ing. Jiří Ćmiel. Teplota NK nebyla při prohlídce měřena.

Počasí v době provádění prohlídky: zataženo

Teplota vzduchu: 15 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	42510	Staničení km: 3,327	Ev. č. mostu:	42510 - 4

Název objektu:	Most přes polní příkop za Rajhradem

Staničení ve směru:	Rajhrad - Pohořelice	Způsob zpřístupnění: Přístup pod most kolem křídel mostu.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Masivní zděné opěry. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Cihelná, šikmá. |
| 2.3 | Čelní zdi | Zděné, cihelné. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Přesypaný klenbový most o jednom poli. Nosná konstrukce tvořena zděnou klenbou. Ložiska, klouby ani mostní závěry nejsou zhotoveny. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Živičná vozovka. Izolační systém nelze bez provedení sond zjistit. Chodníky nejsou. Římsy jsou monolitické ŽB. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Na obou stranách mostu osazeno ocelové silniční svodidlo. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Osazeny tabulky s ev. č. mostu. Chybí značení zatížitelnosti. |
| 5.3 | Odvodňovací zařízení | Odvodnění pomocí podélného a příčného sklonu vozovky. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Nebylo nalezeno. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Inundační most bez stálého průtoku. Přístup po násypovém tělese kolem mostu. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Opěry jsou zavlhlé. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Pravé křídlo u opěry OP1 s rozpadajícími se cihlami. Křídla zavlhlá. |
| 2.3 | Čelní zdi | Na obou stranách zavlhlé. Na pravé straně pod římsou rozpadlé. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | klenba je na krajích zavlhlá, cihly se lehce rozpadají. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Nejsou. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Vozovka živičná, převrstvená. U levé římsy popraskaná. Příčná trhlina před mostem. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Konce říms se rozpadají. Zatéká přes ně na křídla. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Nefunkční. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Svodidla | Korodující svodidla. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Chybí značení zatížitelnosti mostu. |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Pod mostem nános naplavenin. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístupové svahy zarostlé křovinami a vegetací. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Krajnice a předpolí mostu je nutno průběžně čistit od nánosů a vegetace. Je nutné průběžně kontrolovat a opravovat trhliny ve vozovce podél křídel, aby se omezilo soustředěné zatékání do konstrukce.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Odstranit křoviny z blízkosti mostu a zpřístupnit tak mostní objekt. Vyčistit prostor pod mostem a obnovit průtok.

-	Osadit značky zatížitelnosti mostu.

-	Odvodnit vytvořením skluzů před i za mostem.

-	Opravit římsy (izolaci pod nimi) tak, aby nezatékalo na klenbu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :18.11.2014

Poznámka :

Hlavní prohlídka a závěry z ní byly projednány s p. Milerskim, mostmistrem SÚS JMK, okres Brno-venkov.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	18 t

Nosná konstrukce

Vr = 	23 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	36 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení |
|  | Pohled na most zleva |
|  | Pohled na most zprava |
|  | Podhled mostu zprava |
|  | Podhled mostu zleva |
|  | Rozpad ukončení římsy vpravo u opěry OP2 |
|  | Díry v levé římse |
|  | Trhliny ve vozovce |
|  | Trhliny ve vozovce |