Most 4133 - 6

Most svodnice v obci Loděnice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 4133 - 6 (Most svodnice v obci Loděnice)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Struhár Filip, Ing.

Datum provedení prohlídky:	1.9.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: zataženo, déšť

Teplota vzduchu: 10 °C 	Teplota NK: 10 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	4133	Staničení km: 16,257	Ev. č. mostu:	4133 - 6

Název objektu:	Most svodnice v obci Loděnice

Staničení ve směru:	Loděnice - Jezeřany	Způsob zpřístupnění: ze země

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | - základy spodní stavby jsou nepřístupné |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | - dvě masivní opěry z monolitického betonu |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | - železobetonová deska tl. 0,30 m |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | - uložení přímé |
| 3.3 | Mostní závěry | - závěry nejsou nebo jsou podpovrchové |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | - vozovka živičná - AB |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | - izolace vanová, pravděpodobně vytažená fabionem pod ozub římsy |
| 4.3 | Chodníky | - po obou stranách betonové chodníky, vlevo šířky 1,25-1,55 m, vpravo šířky 0,75-1,25 m |
| 4.4 | Římsy | - římsy monolitické betonové |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Ochranná zařízení | - po obou stranách nenormové ocelové třímadlové zábradlí, sloupky I10, horní madlo U10, ostatní madla I8, výška zábradlí 1,05 m |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Revizní zařízení | - není |
| 5.3 | Dopravní značení | - na mostě osazeno 2x značka B13 (14 t), E5 (jediné vozidlo 43t) a ev. číslem |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | - není |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | - pod mostem svodnice |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | - základy jsou nepřístupné, nelze posoudit, bez zřejmých geometrických změn |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | - přes opěry mírně prosakuje zemní vlhkost, lokálně jsou na povrchu jedné z opěr silné průsaky. Po odprýsknutí omítky je lokálně odhalen hrubý beton opěry. Líce opěr jsou potečeny asfaltovou zálivkou z úložných prahů. Pohledové plochy opěr jsou zmáčeny stékající vodou přes mostní závěry z úložných prahů, na hranách úložných prahů odprýskává omítka. Na pohledových plochách křídel jsou pod římsami trhlinky s výluhy, od terénu jsou křídla pokryta mechem. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | - pohledové plochy NK pod římsami trhlinky s výluhy, na hranách odprýskává omítka. Čela NK jsou zmáčená průsaky přes mostní závěry. Na podhledu NK ve středu mostu je zelenkavá skvrna, nejspíše od průsaků, v době prohlídky podhled NK suchý. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Mostní závěry | - mostní závěry nejsou ve vozovce patrné, dochází k zatékání přes mostní závěry, voda dále stéká zejména na levé straně z úložného prahu |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Ložiska | - nepřístupná |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | - vozovka je ve špatném stavu, povrch je nerovný, za mostem je vozovka prosedlá. Kryt vpravo je přebalený až po úroveň obruby. Vlevo podél obruby louže. Při okrajích jsou nánosy, ve kterých je uchycena vegetace, zejména na levé straně. Při okrajích se vozovka drolí a rozpadá. V době prohlídky kryt vpravo za mostem lokálně sfrézovaný. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | - povrch říms je hrubý, dochází k degradaci betonu, který je z velké části pokryt mechy a lišejníky, v místě dil. závěrů neutěsněné trhliny |
| 5.3 | Chodníky | - povrch chodníků lokálně pokryt mechy a lišejníky |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | - podhled Nk v době prohlídky suchý, na podhledu ve středu mostu je zelenkavá skvrna, nejspíše od průsaků |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | - svedení vody podél obruby na přilehlý terén je nefunkční, voda zůstává stát u obruby na mostě |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Označení mostu | - bez závad |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Zábradlí | - na mostě osazeno zábradlí neodpovídající požadavkům platné normy, zábradlí celoplošně koroduje, bez úbytku materiálu |
| 8.3 | Dopravní značení | - bez závad |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | - nejsou |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | - není |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Přístupové cesty | - přístup pod most dobrý po rostlém terénu |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Území pod mostem | - opevnění pod mostem nezjištěno, pod mostem nánosy bahna, uchycena vegetace |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Provádět pravidelnou údržbu

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Do výměny vybavení mostu provést protikorozní ochranu zábradlí

-	Odstranit naplaveniny z prostoru pod mostem

2.odstranění nutno do 5 let

-	Provést opravu mostního svršku sestávající z kompletní výměny vybavení mostu, včetně spádové desky do nové výšky, nové izolace a jejího odvodnění, nových chodníků s normovaným zábradlím a vozovkového souvrství

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.10.2014

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

III - Dobrý	a =	1

Vn =	14 t

Nosná konstrukce

Vr = 	43 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	359 t

II - Velmi dobrý	a =	1

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2020

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled od Loděnice na Jezeřany |
| --- | --- |
|  | Pohled od Jezeřan na Loděnice |
|  | Pohled na pravou stranu mostu |
|  | Pohled na levou stranu mostu |
|  | Opěra dvě - líce opěr jsou potečeny asfaltovou zálivkou z úložných prahů |
|  | Opěra jedna - líce opěr jsou potečeny asfaltovou zálivkou z úložných prahů, lokálně jsou na povrchu jedné z opěr silné průsaky |
|  | Detail - lokálně jsou na povrchu jedné z opěr silné průsaky |
|  | Levý pohled - plochy opěr jsou zmáčeny stékající vodou přes mostní závěry pod římsami trhlinky s výluhy |
|  | Levý pohled - plochy opěr jsou zmáčeny stékající vodou přes mostní závěry z úložných prahů, hranách NK odprýskává omítka |
|  | Podhled NK - ve středu mostu je zelenkavá skvrna, nejspíše od průsaků, v době prohlídky podhled NK suchý |
|  | Vozovka je ve špatném stavu |
|  | Vlevo podél obruby louže, uchycená vegetace |
|  | Kryt vpravo je přebalený až po úroveň obruby, kryt za mostem lokálně sfrézovaný |
|  | Povrch říms je hrubý, pokryt mechy a lišejníky, zábradlí celoplošně koroduje, bez úbytku materiálu |