Most 40832 - 2

Most přes místní potok v obci Kravsko

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 40832 - 2 (Most přes místní potok v obci Kravsko)

Okres:	Znojmo

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Prokop Ivo, Ing.

Datum provedení prohlídky:	12.9.2013

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: 16,8 °C 	Teplota NK: 14,6 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	40832	Staničení km: 5,054	Ev. č. mostu:	40832 - 2

Název objektu:	Most přes místní potok v obci Kravsko

Staničení ve směru:	Mramotice - Kravsko	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | základy spodní stavby nejsou přístupné, předpokládám založení opěr i křídel plošné, kamenné a betonové |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | klenby mají dvě opěry a dva pilíře, kamenné masivní s omítkou ze stříkaného betonu, rozšířená část spodní stavby je masivní betonová s omítkou ze dvou opěr a jednoho pilíře, původní rovnoběžná křídla kamenná masivní - zazděná, nepřístupná, křídla rovnoběžná, masivní, betonová s omítkou, čelní zídky kleneb nepřístupné, kamenné s omítkou, u rozšířené části (OK+žb deska) čelní zídky nejsou |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | segmentová klenba o třech polích, klenba je vetknutá do mohutných opěr a pilířů, povrch opatřen stříkanou omítkou, oboustranně most rozšířen trámovou konstrukcí z ocelových válcovaných I nosníků se spřaženou železobetonovou deskou, vlevo osazeny 2 ks nosníků I 320, vpravo osazeny 3 ks nosníků I 400, příčná vzdálenost 0,83 m, tloušťka desky nezjištěna, délka přemostění v rozšíření 9,60 m, kolmý most, uložení ocelových nosníků přímé, klouby nejsou, MZ nejsou, případně u trámové rozšířené části závěry podpovrchové |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | vozovka živičná, volná šířka mostu 7,97 m, šířka mezi zvýšenými obrubami 6,73 m, izolační systém byl u klenby tvořen jílovou vrstvou, v rozšířených částech izolace pásová, pravděpodobně zavedena fabinem pod ozub, vanová, chodník vlevo monolitický, betonový, šířka 0.90 m, vpravo chodník není, proveden pouze odrazný pás, římsy monolitické, betonové |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | oboustranně osazeno zábradlí s vodorovnou výplní, výška zábradlí 0,95 m, dvoumadlové zábradlí provedeno z válcovaných I profilů, svislé dopravní značky B13 (18 t), vodorovné dopravní značení není, tabulky s evidenčním číslem mostu 2x, odvodňovače nejsou, vozovka na mostě odvodněna podélným a příčným sklonem mimo most |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | vodovod na konzolové konstrukci, upevněné na levé straně mostu na spodních pásnicích ocelový krajních I nosníků |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | přemostění vodoteče, v místě mostu se jedná spíše o rozšíření nádrže, dno pod mostem vydlážděno kamennou rovnaninou a částečně zpevněno betonem v místě rozšíření, přístup kolem pravých křídel po seskočení z nízkých, navazující OZ a poté po opevnění dna vodoteče pod most |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | základy jsou nepřístupné, bez postřehnutelných geometrických změn, na křídla navazují nábřežní operné zídky, levé jsou ve špatném stavu, u OP4 vlevo se OZ bortí, násypové těleso v blízkosti mostu zatím bez geometrických změn |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | zdivo klenby zamáčené, prostupující vlhkost zdivem, mapy a výluhy, omítka klenby místy odprýsknutá, v dolní části kaverny a vyplavená spárová omítka a lokálně i kameny vyzdívky, vlevo u podpěry 2 rozpad kamenného zdiva klenby v patě, vypadlé kameny, betonová část spodní stavby (opěry i křídla) zvlhlá, dlouhodobé průsaky, popraskaná zvlhlá omítka, trhlinky s inkrustacemi, lokálně odpadaný beton v místě uložení I nosníků, nečistoty na ÚP, křídla a čelní zídky původní konstrukce nepřístupné |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | omítka i kamenné zdivo, zamáčené, mapové výluhy způsobené dlouhodobou vlhkostí, odprýskávání omítky, odhaleno na 20-30 % plochy kamenů, zvětrávající zdivo, vyplavená malta mezi kameny klenby, kameny rozvolněné, hrozí vypadnutí, ocelové nosníky s povrchovou korozí ve 20 % plochy, vnější část desky s vápennými výluhy, dlouhodobé průsaky, významné průsaky na styku s původní konstrukcí - vlhký beton ŽB desky, v rozšířené části čela desky potečené, vápenné výluhy, odražené hrany ŽB desky, 1x obnažená korodující výztuž |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | ložiska, klouby ani MZ nejsou, příčné trhliny v betonu chodníku a říms v místě nepřiznaných dilatačních spár |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | vozovka nerovná, zvlněná, trhliny a vysprávky, převýšená, pokleslá v předpolí, příčné trhliny v místě nepřiznaných dilatací, nečistoty v krajnici, odražené hrany betonu chodníku a odrazného proužku, příčné trhliny, lišejník, lokálně odražené hrany okapového nosu levé i pravé římsy s obnaženou výztuží, odprýsknutá omítka, ze spodu říms inkrustace, příčné trhliny v nepřiznaných dilatačních spárách |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | izolace původní konstrukce nefunkční, dlouhodobé průsaky, izolace v rozšířené části s poruchami v návaznosti na původní konstrukci a v návaznosti na mostní vybavení |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | odvodňovače nejsou, odvodnění mostu je provedeno vyspádováním vozovky mimo most |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | zábradlí nenormové, nevyhovující výška a výplň, 1x deformace horního madla vpravo, hloubková koroze v patě sloupků, není osazeno svislé dopravní značení E5 (18 t), jinak bez závad, vodorovné značení není, tabulky s evidenčním číslem mostu osazeny, 1x sloupnuté číslo na označení vpravo |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | nejsou |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | cizí zařízení v blízkosti neovlivňuje stav mostu, ale omezuje přístup k němu, lokální povrchová koroze krycíh plechů a celoplošná koroze konzol |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | dno zpevněné, lokálně rozrušené, mírně zanesené zejména v čelech pilířů, ztížený přístup kolem pravých křídel po seskočení z nízkých, navazující OZ a poté po opevnění dna vodoteče pod most, vstup pod most dle výšky hladiny vody |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	z a od mostu odstranit nečistoty

5.odstranění nutno provést ihned

-	osadit svislé dopravní značení E5 (18 t), vyměnit označení mostu vpravo

2.odstranění nutno do 5 let

-	náklady na opravu stávajícího mostu jsou vzhledem k investici a další životnosti mostu vysoké, nutno je připravit projektovou dokumentaci pro stavbu nového mostu a nový most realizovat, do vlastní realizace stavby provádět nejnutnější práce stavební a nestavební údržby a sledovat stav mostu

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :5.11.2013

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Vn =	18 t

Nosná konstrukce

Vr = 	18 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	117 t

V - Špatný	a =	0,6

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Celkový pohled na most ve směru staničení. Není osazeno svislé dopravní značení E5 (18 t), jinak bez závad, vodorovné značení není, tabulky s evidenčním číslem mostu osazeny, 1x sloupnuté číslo na označení vpravo |
| --- | --- |
|  | Boční pohled na most zprava proti směru toku. Ztížený přístup kolem pravých křídel po seskočení z nízkých, navazující OZ a poté po opevnění dna vodoteče pod most, vstup pod most dle výšky hladiny vody. |
|  | Boční pohled na most zleva po směru toku. |
|  | Celkový pohled na opěru 1 vpravo. Lokálně odpadaný beton v místě uložení I nosníků. |
|  | Celkový pohled na opěru 1 uprostřed. |
|  | Celkový pohled na opěru 1 vlevo. |
|  | Pravé křídlo opěry 1 a navazující OZ. |
|  | Levé křídlo opěry 1 a navazující OZ. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 2 z pole 1. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 2 z pole 2. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 vpravo z pole 1 a 2. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 uprostřed z pole 2. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 vlevo z pole 1 a 2. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 vpravo z pole 3. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 uprostřed z pole 3. |
|  | Celkový pohled na vnitřní podpěru 3 vlevo z pole 3. |
|  | Celkový pohled na opěru 4 vpravo. |
|  | Celkový pohled na opěru 4 uprostřed. |
|  | Celkový pohled na opěru 4 vlevo. |
|  | Pravé křídlo opěry 4. |
|  | Levé křídlo opěry 4. |
|  | Zdivo klenby zamáčené, prostupující vlhkost zdivem, mapy a výluhy, omítka klenby místy odprýsknutá, v dolní části kaverny a vyplavená spárová omítka a lokálně i kameny vyzdívky. |
|  | Vlevo u podpěry 2 rozpad kamenného zdiva klenby v patě, vypadlé kameny. |
|  | Betonová část spodní stavby (opěry i křídla) zvlhlá, dlouhodobé průsaky, popraskaná zvlhlá omítka, trhlinky s inkrustacemi, křídla a čelní zídky původní konstrukce nepřístupné. |
|  | Celkový pohled na NK mostu v poli 1 uprostřed. Izolace původní konstrukce nefunkční, dlouhodobé průsaky. |
|  | Celkový pohled na NK mostu v poli 2 uprostřed. |
|  | Celkový pohled na NK mostu v poli 3 uprostřed. |
|  | Omítka i kamenné zdivo, zamáčené, mapové výluhy způsobené dlouhodobou vlhkostí, odprýskávání omítky, odhaleno na 20-30 % plochy kamenů, zvětrávající zdivo, vyplavená malta mezi kameny klenby, kameny rozvolněné, hrozí vypadnutí. |
|  | Celkový pohled na NK mostu v poli 1 a 2 vpravo. |
|  | Celkový pohled na NK mostu v poli 1 a 2 vlevo. Izolace v rozšířené části s poruchami v návaznosti na původní konstrukci a v návaznosti na mostní vybavení. |
|  | Ocelové nosníky s povrchovou korozí ve 20 % plochy, odražené hrany ŽB desky, 1x obnažená korodující výztuž. , Izolace v rozšířené části s poruchami v návaznosti na původní konstrukci a v návaznosti na mostní vybavení. |
|  | Vnější část desky s vápennými výluhy, dlouhodobé průsaky, významné průsaky na styku s původní konstrukcí - vlhký beton ŽB desky, v rozšířené části čela desky potečené, vápenné výluhy. |
|  | Nečistoty na ÚP. |
|  | Vozovka nerovná, zvlněná, trhliny a vysprávky, převýšená, pokleslá v předpolí, příčné trhliny v místě nepřiznaných dilatací, nečistoty v krajnici. Odvodňovače nejsou, odvodnění mostu je provedeno vyspádováním vozovky mimo most. |
|  | Pravá římsa a zábradlí. |
|  | Levá chodníková římsa a zábradlí. Příčné trhliny v betonu chodníku a říms v místě nepřiznaných dilatačních spár. |
|  | Odražené hrany betonu chodníku a odrazného proužku, příčné trhliny, lišejník, příčné trhliny v nepřiznaných dilatačních spárách |
|  | Odražené hrany betonu chodníku a odrazného proužku, příčné trhliny, lišejník. |
|  | Odražené hrany okapového nosu levé římsy, odprýsknutá omítka, ze spodu říms inkrustace. |
|  | Lokálně odražené hrany okapového nosu levé i pravé římsy s obnaženou výztuží, odprýsknutá omítka, ze spodu říms inkrustace. |
|  | Lokálně odražené hrany okapového nosu levé i pravé římsy s obnaženou výztuží, odprýsknutá omítka, ze spodu říms inkrustace. |
|  | Zábradlí nenormové, nevyhovující výška a výplň, 1x deformace horního madla vpravo, hloubková koroze v patě sloupků. |
|  | Na křídla navazují nábřežní operné zídky, levé jsou ve špatném stavu, u OP4 vlevo se OZ bortí, násypové těleso v blízkosti mostu zatím bez geometrických změn. |
|  | Cizí zařízení v blízkosti neovlivňuje stav mostu, ale omezuje přístup k němu, lokální povrchová koroze krycíh plechů a celoplošná koroze konzol. |
|  | Dno zpevněné, lokálně rozrušené, mírně zanesené zejména v čelech pilířů. |