Most 380 - 012

Most přes místní potok za obcí Kašnice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 380 - 012 (Most přes místní potok za obcí Kašnice)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	30.7.2015

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 25 °C 	Teplota NK: 10 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	380	Staničení km: 29,645	Ev. č. mostu:	380 - 012

Název objektu:	Most přes místní potok za obcí Kašnice

Staničení ve směru:	Kašnice - Krumvíř	Způsob zpřístupnění: Přístup k mostu je snadný po svažitém břehu kolem křídel.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy mostu jsou zřejmě hlubinné, dle ML je most založen na ražených pilotách 30x30 cm délky 10,5 m. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Masivní opěry mostu jsou monolitické, se železobetonovými úložnými prahy. Vcelku krátká křídla mostu jsou rovnoběžná železobetonová a jsou vetknutá do opěr. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosnou konstrukci jednopolového mostu tvoří ortotropní deska tvořená 12 ks prefabrikovanými předpjatými nosníky KA 67. Nosníky jsou přímo uloženy na lepenku. Dilatační závěry jsou podpovrchové, nepřiznané. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná. Na mostě jsou po obou stranách obslužné chodníky tvořené železobetonovými římsami a kamennými obrubníky. Dilatace říms jsou opatřeny zálivkou. Izolace mostu je zřejmě vanová. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Po obou stranách je na monolitických římsách ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Most je označen ve směru staničení tabulkou s evidenčním číslem mostu, proti směru staničení chybí. Odvodňovací zařízení na mostě není. Ve spodní přírubě nosníků jsou vývrty k odvodnění komor. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Kromě nivelační značky ukotvené do levé římsy na mostě žádné cizí zařízení není. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Přístupové cesty vedou po svažitém břehu pohodlně pod most. Koryto místního potoku je pod mostem mírně zaneseno splaveninami. Kolem opěr je zřízen zpevněný kamenný břeh. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Základy mostu jsou zřejmě bez závad. Svahy kolem mostu jsou stabilní. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Dochází k průsakům přes dilataci mostu na líc opěr, nejvýrazněji pak cca 3 m od pravého okraje opěry č. 1. Vznikají vápenné výluhy a dochází k degradaci betonu. U levé části opěry č. 2 je pak patrná odhalená korodující výztuž. Křídla jsou poměrně nízká i krátká, dochází k degradaci jejich líců. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Ve spárách mezi prvními třemi krajními nosníky na obou stranách dochází k protékání s tvorbou inkrustací. To je způsobeno netěsností mostní izolace nebo její úplné absence. Ve spodních přírubách nosníků jsou navrtány otvory pro odvodnění komor. Při uložení levého krajního nosníku na opěru č. 2 je značně degradována betonová vrstva s odhalenou korodující výztuží. Lze předpokládat, že vlivem netěsností izolace při dilataci mostu dochází k degradaci betonu i dalších vnitřních nosníků v kotevních oblastech. Podhledy nosníků, zejména pak těch krajních, mají odpadnutou krycí vrstvu a dochází tak k odhalování výztuže s vývinem koroze. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Podpovrchové závěry mostu jsou netěsné a dochází tak k průsakům až na líc opěr. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka na mostě je narušená trhlinami, lokálně jsou patrny výtluky. V přechodových oblastech mostu je vozovka prosednutá. Kolem obrubníků chodníků je vzrostlá vegetace. Monolitické římsy jsou degradované, lokálně prorostlé mechem. Také jsou patrné podélné trhliny při horním povrchu římsy. Lokálně je patrná i odhalená výztuž římsy. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je netěsná - v místech dilatace mostu dochází k protékání až na líc opěr. Dochází tak i k degradaci prefabrikátů v kotevních oblastech. Zejména u prvních třech krajních nosníků, přesněji ve spárách mezi nimi, dochází taktéž k protékání a tvorbě inkrustací. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Nejsou na mostě. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Ocelové zábradlí i přes nátěr provedený po předchozí prohlídce (2013) koroduje. Nesplňuje navíc požadavky ČSN 73 6201 vzhledem k nedostatečné výšce 1,0 m. Proti směru staničení chybí tabulka s evidenčním číslem mostu. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Nejsou na mostě. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Nivelační značka bez závad. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Území pod mostem je mírně zaneseno splaveninami. Zpevněné břehy jsou v levé části pod mostem lehce rozpadlé. Přístupové cesty jsou bez problému. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Ošetřit trhliny a výtluky ve vozovce. Dále odstranit vzrostlou vegetaci kolem obrubníků a říms.

-	Vyčistit koryto pod mostem od splavenin.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit tabulku s evidenčním číslem mostu proti směru staničení.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Vzhledem k celkovému stavu mostu navrhuji provést celkovou rekonstrukci mostu spočívající v odstranění mostního svršku, následné sanaci nosné konstrukce a spodní stavby, nové celoplošné izolace a vybudování nových říms a vozovky včetně záchytného zařízení dle požadavků ČSN 73 6201.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.10.2015

Poznámka :

Projednáno s mostmistrem Drahomírem Syrovátkou.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	30 t

Nosná konstrukce

Vr = 	53 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	170 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

|  | Údaje o zatížitelnosti byly převzaty z mostní evidence (BMS)Zatížitelnost snížena dle stavebního stavu:vn=40t *(0,6/0,8) = 30 tvr=70t *(0,6/0,8) = 53 tve=224t *(0,6/0,8) = 170 t |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. Chybí evidenční tabulka. |
|  | Pohled na levou návodní stranu mostu. Odhalená třmínková výztuž NK a degradovaná římsa. |
|  | Pohled na pravou povodní stranu mostu. Odhalená třmínková výztuž NK a degradovaná římsa. |
|  | Levé záchytné zařízení a římsa. Podél obrubníků prorůstání vegetace a nečistoty. Zábradlí oproti minulé prohlídce (2013) opatřeno nátěrem, avšak nyní opět patrná koroze. |
|  | Pravé záchytné zařízení a římsa. Podél obrubníků prorůstání vegetace a nečistoty. Zábradlí oproti minulé prohlídce (2013) opatřeno nátěrem, avšak nyní opět patrná koroze. |
|  | Trhliny a nerovnosti ve vozovce, lokálně výtluky. Prosednutí vozovky zejména v přechodových oblastech mostu. |
|  | Trhliny a nerovnosti ve vozovce, lokálně výtluky. Prosednutí vozovky zejména v přechodových oblastech mostu. |
|  | Pohled na opěru č. 1. Cca 3 m od pravého okraje opěry znatelné průsaky s vápennými výluhami. Ty jsou způsobené netěsností dilatačních závěrů. |
|  | Detail průsaku na opěře č. 1 s vápennými výluhami. Ty jsou způsobené netěsností dilatačních závěrů. Ve spárách mezi nosníky NK jsou znatelné inkrustace způsobené špatnou izolací či dokonce její úplnou absencí. |
|  | Pohled na opěru č. 1. Krom znatelného potečení cca 3 m od pravého okraje opěry č. 1 je stav opěry v pořádku, bez zjevných závad. |
|  | Pohled na opěru č. 2. Na levé části opěry je viditelná korodující výztuž. Uprostřed opěry lehké stopy po zatečení přes dilataci. |
|  | Pohled na pravou část opěry č.2. Bez závad. |
|  | Pohled na pravé povodní křídlo u opěry č. 1. Všechny křídla jsou poměrně krátké, z větší části obsypány svahem. Také dochází k degradaci betonu líců křídel. |
|  | Pohled na levé návodní křídlo u opěry č. 1 a líc NK, na kterém je vidět odhalená korodující výztuž. Křídlo je poměrně krátké, z větší části obsypáno svahem. Také dochází k degradaci betonu líců křídla. |
|  | Pohled na mírně zanesené dno splaveninami pod mostem. Zpevněné břehy kolem opěr jsou bez závad, jen mírně uvolněné kameny v levé části pod mostem. |
|  | Pohled na podhledovou část nosné konstrukce. Zejména na krajích dochází ve spárách mezi jednotlivými nosníky k zatékání vlivem nefunkční izolace. Vznikají zde inkrustace. Na krajích NK je pak také patrná odhalená korodující výztuž. |
|  | Pohled na podhledovou část nosné konstrukce. V pozadí protečení kolem opěry č. 1. |
|  | Pohled na levý okraj nosné konstrukce. Odhalená třmínková výztuž, která koroduje. Patrné jsou vývrty pro odvodnění komorových nosníků. |
|  | Pohled na pravou římsu a korodující zábradlí. Římsa degraduje. |
|  | Detail pravé římsy. Degradace betonu a lokálně prorůstání mechem. |
|  | Detail pravé římsy. Degradace betonu a lokálně prorůstání mechem. |
|  | Pohled na levou římsu. Dochází k její degradaci, odhalení výztuže, která koroduje. V pozadí levé návodní křídlo u opěry č. 2. |
|  | Detail uložení krajního nosníku na úložný práh opěry č. 2. Boční povrch nosníku je narušen, došlo k odpadnutí krycí vrstvy a odhalení a korozi výztuže. Blízko uložení je i nivelační značka kotvená do římsy. |