Most 425 - 016

Most před obcí Podivín

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 425 - 016 (Most před obcí Podivín)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Struhár Filip, Ing.

Datum provedení prohlídky:	29.9.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: deštivo

Teplota vzduchu: 14 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	425	Staničení km: 33,919	Ev. č. mostu:	425 - 016

Název objektu:	Most před obcí Podivín

Staničení ve směru:	Hustopeče u Brna-Břeclav	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | základy spodní stavby nejsou přístupné-základy hlubinné dle ML |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | most se 4 podpěrami, koncové opěry masivní z monolitického betonu, délka opěr 10.95 m, tl. 1.15 m -mezilehlé podpěry masivní z monolitického betonu, délka 11.45 m, tl. 1.20 m, povrch obložen kamennými kvádry -úložný práh všech podpěr železobetonový |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | nejsou, zemní těleso navazuje na dřík a závěrnou zídku opěry |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | konstrukce o 3 polích, ortotropní deska z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-67 -v příčném uspořádání je 10 ks nosníků vzájemně spřažených po zabetonování spár železobetonovou deskou-délka nosníků je 1. a 3. pole 10.00 m, délka 2. pole je 12.00 m, šířka nosníků 98 cm, výška nosníků 60 cm-rozpětí polí 8.70 10.79 8.70 m, délka přemostění 30.63 m, pravá šikmost mostu 78° |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | nosníky jsou uloženy na lepenku |
| 3.3 | Mostní závěry | mostní závěry povrchové GHH (opěry), v římse spára překryta ocelovými plechy-u mezilehlých podpěr mostní závěry podpovrchové |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | vozovka živičná, šířka mezi zvýšenými obrubami je 8.00 m, volná šířka 10.50 m-krajnice zpevněna třemi řadami kostek 12×12 cm |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | izolace patrně z izolačních pásů, systém není celoplošný, izolace zatažena fabionem pod ozub říms |
| 4.3 | Chodníky | oboustranné chodníky s kamennou obrubou, pochůzná vrstva živičná-šířka chodníků 1.25 m |
| 4.4 | Římsy | monolitické železobetonové |
| 4.5 | Zálivky | nejsou |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | ocelové zábradlí se svislou výplní, výška zábradlí 1.10 m-sloupky a madla z obdélníkové trubky, profil Jakl, výplň tvoří plochá ocel |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | nejsou |
| 5.3 | Dopravní značení | svislé dopravní značky nejsou-vodorovné dopravní značení V2a-tabulky s evidenčním číslem mostu 2x |
| 5.4 | Odvodňovací zařízení | obrubníkové odvodňovače, v každém poli oboustranně 2 ks, celkem 6 ks |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | vpravo ocelová chránička |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | ve 2.poli koryto Trkmanského potoka, 1. a 3. pole inundační území |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | přístup pod most po silničním tělese |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | základy jsou nepřístupné, bez postřehnutelných geometrických změn a poruch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | svahy okolo mostu jsou přírodní, rostoucí tráva-svahy bez zjevných závad eroze, apod. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | průsaky po celé délce obou opěr, na úložné prahy zatéká dilatační spárou, místy prostup zemní vlhkosti z rubu obou opěr, vápenné výluhy-nedostatečné krytí výztuže u všech úložných prahů, degradace betonu do hloubky 3-5 cm, odražené krycí vrstvy, obnažená korodující výztuž -líce opěr nerovné, místy odprýsknutý beton, znečištěný povrch závoje-čela a konce obou opěr oboustranně zvlhlé |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | nedostatečné krytí na podhledu prefa nosníků, výkvěty, korodující výztuž-průsaky do kotevních oblastí zejména krajních nosníků v místě uložení-boky nosné konstrukce postiženy deštěm i průsaky vody pod římsou-beton degraduje-silné průsaky s výluhy v krajních spárách mezi prefa nosníky a v okolí vyústění odpadních trubek odvodňovačů |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | uložení na lepenku, stav nelze posoudit-pod uložením místy průsaky |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | závěry propouští vodu, závěry GHH přetaženy mikrokobercem-omezená funkčnost případně zcela nefunkční |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | vozovka zvlněná, nerovná, vysprávky - přesto trhliny obnoveny, výrazněji v blízkosti závěrů a krajnic vozovky, vyjeté koleje-krajnice zaneseny posypem, uchycená tráva |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | povrch zanesen posypem, degradace LA |
| 5.3 | Římsy | nedostatečné krytí výztuže, zvlhlý beton s výluhy, degradace betonu |
| 5.4 | Zálivky | nejsou, případně strávené |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | izolace NK poškozená, izolace propouští vodu, závažnější poruchy u závěrů, odvodňovačů a pod římsami |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | koroze odpadních trubek odvodňovačů, průsaky vody v okolí vyústění odpadů-chybějící kryty na vpustích odvodňovačů - téměř na všech-funkčnost odvodňovačů omezená, krajnice zaneseny s trávou |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | odprýskující nátěr, povrchová koroze, předpoklad 60-70% plochy |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | svislé dopravní značky nejsou-vodorovné značení nevýrazné, strávené |
| 8.3 | Označení mostu | tabulky s evidenčním číslem mostu bez závad |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | nejsou |
| --- | --- | --- |
| 9.2 |  | nejsou |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 | Vedení, chráničky | koroze chráničky |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | území pod mostem přírodní, zaneseno naplaveninami |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | přístup pod most po přilehlých svazích dobrý |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	provádět pravidelnou údržbu přilehlých silničních svahů

3.odstranění nutno do 1 roku

-	provádět údržbu vozovky, vyspravit trhliny ve vozovce, vyčistit krajnici u obruby

-	doplnit kryty vpustí odvodňovačů

-	provést celkovou rekonstrukce mostu, v rámci opravy provést sanaci spodní stavby, sanaci nosné konstrukce, provést nový mostní svršek (novou celoplošnou izolaci, nové římsy, nové skladbu vozovky) a nové mostní vybavení ( záchytné zařízení, odvodňovače, apod.)

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.10.2014

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VI - Velmi špatný	a =	0,6

Vn =	29 t

Nosná konstrukce

Vr = 	59 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	252 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | proti směru staničení |
|  | zleva |
|  | zprava |
|  | detail mostního závěru v římse |
|  | degradace betonu opěry, koroze chráničky |
|  | podhled římsy, nosná konstrukce potečená na pohledu |
|  | podhled NK |
|  | degradace betonu úložného prahu |
|  | podhled NK, koroze svislého svodu odvodňovače |
|  | degradace betonu závěrné zídky |
|  | Detail úložného prahu podpěry 2, degradace betonu, odrážení betonu |
|  | potečená podpěra |
|  | potečená podpěra, degradace betonu, koroze výztuže |
|  | degradace betonu úložného prahu, koroze výztuže. Nosná konstrukce potečená v místech styků prefabrikátů |
|  | degradace betonu úložného prahu, koroze výztuže |
|  | potečený pohled NK, koroze chráničky |
|  | degradace betonu úložného prahu |
|  | území pod mostem |
|  | degradace betonu |
|  | nivelační bod na římse |
|  | koroze zábradlí |
|  | vyjeté koleje ve vozovce |
|  | zarostlý odvodňovač |
|  | mostní závěr |
|  | římsa zarostlá, povrch chodníku s četnými trhlinami |
|  | zarostlá krajnice |
|  | degradace betonu římsy, odhalená výztuž |
|  | odpadlý obrubník |