Most 425 - 015

Most za obcí Starovičky

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 425 - 015 (Most za obcí Starovičky)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Struhár Filip, Ing.

Datum provedení prohlídky:	25.9.2014

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky: deštivo

Teplota vzduchu: 14 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	425	Staničení km: 29,971	Ev. č. mostu:	425 - 015

Název objektu:	Most za obcí Starovičky

Staničení ve směru:	Hustopeče u Brna-Břeclav	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | základy spodní stavby nejsou přístupné-základy pravděpodobně plošné betonové |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | dvě masivní monolitické betonové opěry, povrch opatřen omítkou-úložné prahy monolitické železobetonové-délka opěr 15.56 m, výška a tloušťka nezjištěna, tloušťka dle ML 2.20 m, výška dle ML 7.12 m |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | křídla jsou rovnoběžná monolitická betonová, dilatovaná-povrch opatřen omítkou |
| 2.3 | Čelní zdi | nejsou |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | deska z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-67-v příčném uspořádání je 11 ks nosníků vzájemně spřažených po zabetonování spár železobetonovou deskou-délka nosníků je 18.00 m, šířka nosníků 98 cm, výška nosníků 45 cm-délka přemostění 16.60 m, kolmá světlost 11.70 m, levá šikmost mostu 45° |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | nosníky jsou uloženy na lepenku |
| 3.3 | Klouby | nejsou |
| 3.4 | Mostní závěry | mostní závěry jsou podpovrchové, v římse povrchové (ocelové plechy) |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | vozovka živičná, šířka mezi zvýšenými obrubami je 8.00 m, volná šířka 10.50 m |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | izolace patrně z izolačních pásů, není celoplošná, zavedena fabionem pod ozub říms |
| 4.3 | Chodníky | oboustranné chodníky s kamennou obrubou, pochůzná vrstva z cementové mazaniny-šířka chodníků 1.25 m |
| 4.4 | Římsy | monolitické železobetonové |
| 4.5 | Zálivky | nejsou |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | ocelové zábradlí se svislou výplní, výška 1.00 m-sloupky a madla tvoří obdélníkový trubkový profil Jakl, výplň tvoří plochá ocel |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | svislé dopravní značky nejsou-vodorovné dopravní V2a-tabulky s evidenčním číslem mostu 2x |
| 5.3 | Odvodňovací zařízení | není |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | nejsou |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | trať SŽDC |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | přístup pod most po silničním tělese |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | základy jsou nepřístupné, bez postřehnutelných geometrických změn a poruch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | svahy okolo mostu jsou přírodní, rostoucí tráva-svah za pravým křídlem opěry 2 se jeví uvolněný, dochází k prosednutí vozovky, i přes provedenou vysprávku |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | čitelné průsaky po celé délce, konce obou opěr oboustranně zvlhlé-líce opěr nerovné, místy odprýsknutá omítka-čela a konce opěr se záclony, znečištěný povrch, odprýsknutá omítka -vlevo u opěra 2 spára mezi vlastní opěrou a křídlem se zejména v dolní části otevřená, původní výplň (patrně polystyren nebo heraklit už chybí) povrchová úprava místy zpuchřelá |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | křídla zvlhlá průsaky z pod římsy, omítka popraskaná, místy odprýsknutá-spáry mezi dříkem a křídly otevřené, viz. opěry |
| 2.3 | Čelní zdi | nejsou |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | na vnějších pohledových plochách čitelné korozní výkvěty, potečený povrch se záclonky, mapy s výluhy, lokálně odprýskující krycí vrstvy betonu-beton vyrovnávací vrstva se rozpadá, nekvalitní jakost betonu -koncové dobetonávky za nosníky zvlhlé, na uložení vnějších nosníků prosakuje povrchová voda z MZ, pravděpodobné zatékání do kotevní oblastí prefa nosníků |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | uložení na lepenku, pravděpodobně místa lepenka porušená-pod uložením místy průsaky |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Klouby | nejsou |
| 4.3 | Mostní závěry | závěry netěsné dochází k průsakům, překryty vozovkou s vysprávkou |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | vozovka zvlněná, vysprávky, vyjeté koleje -prosedlé předmostí vpravo za opěrou 2-zanesené krajnice, uchycená tráva |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | příčné trhliny v povrchu chodníku, otvírání spáry mezi živicí a kamenným obrubníkem, ve spárách uchycena tráva |
| 5.3 | Římsy | rozpadající se beton, popraskaný, nerovný povrch, odprýsknutí zvětrávající povrch -uštípnuté hrany betonu, na podhledu ozubu říms nedostatečné krytí výztuže, zvlhlý beton s výluhy a inkrustacemi-povrch zanesen posypem, na styku betonu římsy s obrubou uchycená tráva, chybí zálivky |
| 5.4 | Zálivky | na styku betonu římsy s obrubou uchycená tráva, chybí zálivka |

6. Izolační systém

| 6.1 | Izolační zábrany | izolace NK bez výrazných závad, lokální poruchy v návaznosti na mostní vybavení |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | odvodňovače nejsou-odvodnění mostu je provedeno sklonem vozovky na přilehlé svahy |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | odprýskující nátěr, bodová a hloubková povrchová koroze, předpoklad 50-60% plochy-nedostatečná výška zábradlí, 1.00 m |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | svislé dopravní značky nejsou, značky B13, E5 není nutno osazovat-vodorovné značení nevýrazné, použitelné |
| 8.3 | Označení mostu | tabulka označení mostu proti směru staničení nečitelná a zdeformovaná |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | nejsou |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 | Vedení, chráničky | nejsou |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | trať SŽDC bez závad |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | přilehlé svahy zarostlé trávou, svahy bez zjevných závad eroze, vymílání apod. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	provádět údržbu přilehlých svahů okolo mostu-sledovat pravidelně těleso vpravo za římsou mostu, sledovat stav vozovky, případně provést stabilizaci násypového tělesa

3.odstranění nutno do 1 roku

-	vyspravit prosedlou část vozovky

-	vyměnit tabulku

-	obnovit PKO

2.odstranění nutno do 5 let

-	provést celkovou rekonstrukce mostu, v rámci opravy provést sanaci spodní stavby, sanaci nosné konstrukce, včetně úpravy kotevní oblasti a přeinjektování kanálků, nový mostní svršek (nové římsy, nové souvrství vozovky, nové normové záchytné zařízení apod.)

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.10.2014

Poznámka :

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0

Vn =	29 t

Nosná konstrukce

Vr = 	95 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	308 t

IV - Uspokojivý	a =	0

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2018

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | proti směru staničení |
| --- | --- |
|  | ve směru staničení |
|  | levá strana |
|  | pravá strana |
|  | oddilatované křídlo |
|  | potečená nosná konstrukce, opěra a úložný práh |
|  | podhled nosné konstrukce |
|  | opěra mostu |
|  | opadaná omítka opěry |
|  | mapy zatečení na podhledu konstrukce |
|  | pohled na oddilatované křídla |
|  | území pod mostem |
|  | degradace betonu a omítky, potečená opěra, závěrná zídka a nosná konstrukce |
|  | deformace křídla |
|  | propadlé předmostí |
|  | degradace římsy, koroze zábradlí, propadlé předpolí i se svodidlem |
|  | přístup pod most |
|  | propadlá krajnice i se svodidlem |
|  | zarostlá obruba |
|  | odhalené chráničky v římse |
|  | koroze zábradlí |
|  | mostní závěr překrytý vozovkou, vniká trhlina v místě závěru |
|  | mostní závěr překrytý vozovkou |