| Specifikace požadovaných certifikátů REVIZE č. 2 |
| --- |
| Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/předložený certifikát (doplní dodavatel) |
| Kontaktní zateplovací systém Kontaktní zateplovací systém | Kompletní zateplovací systém | Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV |  |
|  | Kompletní zateplovací systém | Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS |  |
|  | Kompletní zateplovací systém | Cerifikace podle ETAG 004 - index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min |  |
|  | Kompletní zateplovací systém | Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS |  |
|  | Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 30J, odolnost proti krupobití HW 4 | Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny |  |
|  | Tmel na lepení izolantu | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
|  | Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy, prodyšnost pro vodní páry μ <= 35 | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
|  | Hydrofobní nátěr na soklovou část - silikonový difůzní - hydrofobní transparentní nátěr, odolný proti alkáliím, mrazu a solím | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
|  | Izolant - XPS/ Perimetr | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
|  | Výztužná síťovina | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
|  | Kotevní technika | Evropské technické schválení (ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E), technický list výrobku |  |
|  | Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1. | Např. certifikát výrobce, technický list výrobku |  |
| Výplně otvorů - plastové výrobky | Zdravotní nezávadnost | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Součinitel prostupu tepla rámů plastových otvorových výpní Uf - doložit certifikátem - Uf ≤ 0,90 W/m2K | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla Upp - doložit certifikátem. - Upp ≤ 1,1 W/m2K | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny, zasklení dveří bude provedeno jako bezpečnostní, třída odolnosti P1A - Ug - doložit certifikátem. - Ug ≤ 0,54 W/m2K nebo takové aby vyhovělo požadavku na Uw ≤ 0,94 | Certifikát notifikované osoby |  |
| Výplně otvorů z Al profilů (mimo světlíky, prosklené stěny a okna H5) | Zdravotní nezávadnost | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Součinitel prostupu tepla rámu Uf - doložit certifikátem. - Uf ≤ 0,90 W/m2K | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Součinitel prostupu tepla rámu v oblasti prahu dveří - doložit certifikátem. - Upp ≤ 1,1 W/m2K | Certifikát notifikované osoby |  |
|  | Zasklení otvorových výplní bezpečnostními skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny – Ug. Ug ≤ 0,54 W/m2K nebo takové aby vyhovělo požadavku na Uw ≤ 0,94 | Certifikát notifikované osoby |  |

Účastník vyplní tabulku a do v nabídce předloží výše požadované certifikáty.