Most 381 - 006

Most přes řeku Svratku před obcí Velké Němčice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 381 - 006 (Most přes řeku Svratku před obcí Velké Němčice)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	10.9.2016

Poznámka:	Návodní strana vlevo.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno.

Teplota vzduchu: 28 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	381	Staničení km: 12,823	Ev. č. mostu:	381 - 006

Název objektu:	Most přes řeku Svratku před obcí Velké Němčice

Staničení ve směru:	Vranovice - Velké Němčice	Způsob zpřístupnění: Most je pohodlně přístupný.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba je železobetonová, omítnutá. Nízké krajní opěry mají rovnoběžná křídla, střední pilíře jsou stěnové s rozšířením pro úložné prahy, zaoblené ve směru toku z kamenných pískovcových kvádrů. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce o 3 prostých polích je vyskládána z prefabrikovaných nosníků I-73, uložených na elastomerová ložiska. Závěry jsou povrchové, elastické. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, mezi kamennými obrubníky. Oboustranný chodník je na monolitických římsách, povrch chodníků je z litého asfaltu. Na mostě je položena hydroizolace mezi římsami, ukončená do fabionů. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Most je označen evidenčním číslem. Most je naklopen ve směrovém oblouku a vpravo jsou rozmístěny odvodňovače po dvou v každém poli. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě je z venkovní strany na římse vedena ocelová chránička se sdělovacím kabelem. Vlevo na křídle opěry 1 je osazena nivelační značka. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem teče ve středním poli Svratka, obě krajní pole slouží inundaci, koryto je regulované s ochrannými hrázemi. Přístup pod most bez problémů. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Založení bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba je potečená, omítky jsou narušené na křídlech siťovitými trhlinami, na pilířích se omítka nadouvá a odpadává. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce má podhled z velké části zdravý, ale krajní spára mezi nosníky vpravo (na nižší straně klopení) je zcela zničena prosakující vodou při nefunkční izolaci. Odvodňovače navíc nemají svislé odpady, přesahující rovinu podhledu. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Elastomerová ložiska nelze zkontrolovat. Závěry netěsní. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka na mostě je opakovaně vyspravovaná. Litý asfalt na chodnících má běžné poruchy. Kamenný obrubník vlevo nad pilířem 3 nemá dostatek prostoru pro dilataci. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je nefunkční vpravo a u dilatací. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače nejsou pravidelně čištěné, chybějí odpadové trouby. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Na mostě má být zábradelní svodidlo. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Chránička pro kabel vpravo koroduje a není celistvá. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Pod mostem rostou dřeviny, které dosahují k zábradlí a podhledu nosné konstrukce. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Obrubní vlevo nad pilířem 3 opravit.

-	Dřeviny odstranit.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit projektovou dokumentaci na výměnu hydroizolace, nosná konstrukce vyžaduje doplnění spřaženou deskou. Do 5 let rekonstrukci nejpozději realizovat.

-	Závěry vyměnit v rámci potřebné rekonstrukce mostu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :7.11.2016

Poznámka :

Závěry prohlídky byly projednány s mostmistrem SÚS JmK, oblasti Břeclav, p. Drahomírem Syrovátkou.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	32 t

Nosná konstrukce

Vr = 	83 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	179 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 24,0 t

| Stavební stav nosné konstrukce jsem snížil o stupeň kvůli zcela poškozené spáře mezi nosníky vpravo. | Beze změn. Koeficient stavebního stavu jsem nepoužil pro redukci zatížitelnosti. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2018

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Problémem tohoto mostu jsou spáry mezi nosníky I. |
|  | Opěra 1. |
|  | Pilíř 2 po směru staničení - trhlinky v úložném prahu. |
|  | Uložení nosné konstrukce vlevo na opěře 1. |
|  | Křídlo u opěry 1 vpravo. |
|  | Pilíř 2 po směru staničení. |
|  | Pilíř 2 proti směru staničení. |
|  | Pilíř 3 po směru staničení. |
|  | Pilíř 2 proti staničení. |
|  | Pilíř 2 proti staničení. |
|  | Pilíř 3 proti staničení. |
|  | Opěra 4. |
|  | Křídlo opěry 4 vpravo. |
|  | Levá strana nosné konstrukce v 1. poli. |
|  | Podhled nosné konstrukce v 1. poli. |
|  | Podhled nosné konstrukce ve 2. poli. |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 2. poli. |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 2. poli. |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 2. poli. |
|  | 3. pole - podhled nosné konstrukce |
|  | 3. pole - nosná konstrukce zprava |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 3. poli. |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 3. poli. |
|  | Poruchy krajní spáry vpravo ve 3. poli. |
|  | Zábradlí a římsa vpravo. |
|  | Dilatace římsy nad opěrou 1 vpravo. |
|  | Odvodňovač v 1. poli. |
|  | Koroze zábradlí. |
|  | Olámaná římsa vpravo. |
|  | Dilatace římsy vpravo nad pilířem 2. |
|  | Dilatace římsy vpravo nad pilířem 3. |
|  | Dilatace římsy vpravo nad opěrou 4, chybí zde část krycího plechu. |
|  | Konec římsy vpravo. |
|  | Chránička na konci římsy vpravo. |
|  | Římsa a zábradlí vlevo. |
|  | Dilatace římsy vlevo nad opěrou 4. |
|  | Dilatace nad opěrou 4. |
|  | Poškozená vozovka ve 3. poli vlevo. |
|  | Koroze zábradlí ve 3. poli vlevo. |
|  | Dilatace římsy vlevo nad pilířem 3 a vytlačené obrubníky. |
|  | Dilatace nad pilířem 3. |
|  | Dilatace římsy vlevo nad pilířem 2. |
|  | Dilatace nad pilířem 2. |
|  | Dilatace římsy vlevo nad opěrou 1. |
|  | Dilatace nad opěrou 1. |
|  | Začátek římsy vlevo. |