**Příloha č. 3 Kritéria kvality**

1. **Speciální požadavky související s čištěním zdravotnických oděvů a prádla ve zvláštním režimu**

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy upravující podmínky praní a ošetřování zdravotnického prádla, zejména požadavky zákona č. 267/2015 Sb, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a jeho prováděcího předpisu, tj. vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (dále jen „vyhláška č. 306/2012 Sb.“).

Zhotovitel odpovídá za to, že svěřené prádlo bude po praní a dalších procesech bakteriologicky čisté tak, aby bylo vyloučeno riziko reinfekce.

1. **Další požadavky související se zajištěním servisu prádla**

**Technický postup odborného ošetření oděvů a prádla v provedení HV a retroreflexními prvky**

**Předpírka**

* + (bez nutnosti předpírky)
	+ poměr lázně min. 1:4, plnění 90%, mírná alkalita, teplota do 45°C
	+ bez odstředění, pouze vypuštění lázně na kanál

**Praní**

* + poměr lázně min. 1:5, plnění 90%, PH alkalické do 10,2, teplota max. 60°C, maximální délka cyklu 30 minut
	+ dezinfekční a biocidní přípravky na bázi oxidů, ethanolů, kyselin
	+ neutralizace před druhým mácháním, minimální dosažené PH lázně 5,8, meziodstředění 1 minutu - do 600 otáček/min.
	+ máchání dvoulázňové, odstředění po posledním máchání 1-2 minuty a max. 800 otáček/min
	+ praní i máchání musí probíhat při upravené vodě tvrdosti 0 DH (německá jednotka) - bezvápenná voda
	+ bělení zakázáno

**Sušení**

* + nízká teplota, reverzace bubnu

**Žehlení**

* + tlakové žehlení zakázáno!
	+ žehlení bez styku materiálu s žehlící, vyhřívanou plochou povoleno, při teplotách do 110°C prostředí a do 55°C materiálu (oděvu)

Zhotovitel je povinen dodržet pro jednotlivé typy prádla mimo technického postupu výše tyto skutečnosti:

1. bunda nepromokavá, kalhoty nepromokavé v barvě HV, kalhoty odlehčené, kalhoty celoroční, vesta celoroční, košile, kalhoty modré, bunda celoroční oranžová
* max. teplota **60°C**
1. bunda softshellová, vesta softshellová, kalhoty softshellové
* max. teplota **60°C**,
* výrobek se **nesmí** žehlit
* výrobek se **nesmí** sušit v bubnové sušičce
1. polokošile, funkční trika s dlouhým rukávem, polokošile bílá, mikina, spodky
* max. teplota **40°C**,
* výrobek se **nesmí** chemicky čistit

Zakázka po vyprání či chemotermodezinfekci musí splňovat následující požadavky:

* na prádle nesmí zůstat okem patrné zbytky neodstraněné nečistoty nebo skvrny,
* prádlo musí být vyrovnáno a podle druhu s povolením žehlení i vyžehleno,
* při odstraňování skvrn se volba technologie musí řídit jednak symboly údržby na oděvu a materiálovým složením zakázky uvedeným na všité etiketě,
* prádlo musí být po předání suché ve všech částech,
* prádlo musí být bez zápachu,
* čisté prádlo bude dodáno objednateli v igelitových balících (pytlech), nebo případně po vzájemném odsouhlasení i jiným způsobem.
1. **Opravy oděvů a prádla**

Opravou prádla je myšleno:

* našívání knoflíků
* zašívání prasklých švů
* opravy zdrhovadel apod.

1. **Povinnosti pro vyhodnocení četnosti praní**

Dodavatel musí být schopen provádět načítání a vyhodnocování RFID UHF čipů, jimiž jsou vybaveny některé druhy prádla za účelem zjištění informace o počtu praní jednotlivých kusů. Podrobnosti o způsobu převzetí, předání a evidence prádla budou upřesněny při podpisu smlouvy.