Skladby konstrukcí - ÚVOD:

podlahy - Všeobecné  zÁsady:

PŘED PROVÁDĚNÍM PODLAH JE NUTNÉ OVĚŘIT V PROJEKTECH PROFESÍ, ZDA V NICH NEVEDOU INSTALACE (ÚT, ELEKTRO, TOPENÍ ..)

při provádění podlahových konstrukcí budou dodrženy veškeré ustanovení  ČSN  -  Podlahy.

VEŠKERÉ lité potěry BUDOU PROVÁDĚNY cementové, F5. BUDOU ODDĚLENY OD kročejové IZOLACE PE FÓLIÍ TL. 0,2 MM, POLOŽENOU NA SUCHO S PŘELEPENÝMI SPOJI S PŘESAHEM 100 MM. PŘED PROVÁDĚNÍM potěrů MUSÍ BÝT KOLEM STĚN POLOŽENY SVISLÉ PÁSY akust. izolace TL. 8 MM PŘESAHUJÍCÍ O 20 MM VRCHNÍ HRANU potěru. OBDOBNÝM ZPŮSOBEM JE TŘEBA OBALIT I PŘÍPADNÉ PROSTUPUJÍCÍ ROZVODY MÉDIÍ.

TLOUŠŤKA VRSTVY potěru NESMÍ KLESNOUT POD předepsanou tl.. BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE VČETNĚ DODRŽENÍ TEPLOTNÍCH PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ, V LETNÍM OBDOBÍ ZABRÁNĚNÍ VĚTRÁNÍ, ZAMEZENÍ OSLUNĚNÍ PODLAHY OKENNÍMI OTVORY, DODRŽENÍ DETAILŮ NAVÁZÁNÍ NA ZDIVO, PROSTUPY INSTALACÍ APOD. V soc. zázemí BUDE POTĚR CHRÁNĚN VHODNÝM HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM (STĚRKOU) VČ. ŘEŠENÍ PŘECHODU V ROzích POMOCÍ PRUŽNÉHO PÁSKU.

dilatace: před prováděním potěrů budou osazeny pvc dilatační profily v místech dilatací. dělení na dilatační celky bude provedeno dle zásad provádění  cementových litých potěrů. Před litím bude provedena kontrola a odsOuhlasení ad a tdi.

po 2 týdnech bude provedeno přebroušení nerovností a kontrola rovinnosti. maximální odchylka nerovnosti bude odpovídat požadavkům podlahové krytiny – tj. tAk, aby při následné pokládce pvc/VINYL krytiny byla minimalizována potřeba dorovnávání další samonivelační stěrkou.

dilatační spáry nutno zachovat průběžné v celé konstrukci podlahy včetně dlažeb.

použité podlahoviny a ostatní materiály musí svou jakostí odpovídat příslušným požadavkům na účel užívání prostor, EN a ČSN a technologickým předpisům.

PVC / VINYL podlahy budou provedeny na podklad o požadované vlhkosti, t.j. max 0,5%, položení provést na dilatovaném podkladě, který bude zcela suchý, aby nedošlo k deformaci. Před položením je nutno provést změření vlhkosti podkladu se zápisem naměřených hodnot do stavebního deníku.

PVC/VINYL PODLAHY BUDOU LEMOVÁNY PVC LIŠTOU V. 70 MM S NALEPENOU PVC/VINYL KRYTINOU.

na schodišti budE použito PVC/ VINYL včetně ochranných systémových schodišťových hran, 1. a poslední stupeň schod. ramene bude barevně odlišen dle bezpeč. předpisů.

TYP keramickÉ dlažbY A obkladu bude specifikováN v RÁMCI AD a odsouhlasen investorem.

Keramické dlažby budou pokládány do lepícího tmelu, ve vlhkých prostorách   je navrženo lepení dlažby na podkladní hydroizolační stěrku na bázi cementu po předchozí penetraci.

hydroizolace bude vytažena 150 mm na sokly stěn, za umyvadly pod obkladem do v=1,8 m.

dlažby budou dodány se sokly, vnější i vnitřní rohy budou opatřeny NEREZOVOU LEPENOU lištou v hraně obkladu vč. ukončení soklu a obkladu na stěně.

dlažby budou navazovat jednotlivými spárami na obklady.

protiskluzné dlažby budou dle din 51130 ve skupině r11.

ker. obklad v soc. zázemí bude proveden dle hygienických předpisů do v. ZÁRUBNÍ MINIM. VŠAK 2000mm.

na spárování K.D. a K.O. použít flexibilní vodovzdornou spárovací hmotu

veškeré speciální hydroizolační práce budou prováděny dle technologických postupů daného výrobce.

akustická izolace v podlahách je provedena z podlahových desek z MV dle normou požadovaného akustického útlumu. Tato izolace bude také vytažena po obvodě podél stěn a příček a ukončena soklem příslušné podlahové krytiny.

Veškeré přechody mezi různými nášlapnými vrstvami podlah budou řešeny pomocí systémových nerez podlahových / dilatačních lišt.

střecha - Všeobecné  zásady :

hydroizolace bude provedena dle norem a předpisů a technologických pravidel výrobce pvc krytiny.

při provádění střech je nutno dodržet ČSN 73  1901-   Navrhování střech

střecha nadstavby je tvořena jednoplášťovou zateplenou lehkou střešní konstrukcí s pvc krytinou tl. 2 mm. Ta je kotvena přes podkladní tepelnou izolaci a samolepící asfaltový paroetěsný pás na samonosný TR plech, nesený ocelovým skeletem. NUTNO DODRŽET VÝROBCEM PŘEDEPSANOU VZÁJEMNOU VZDÁLENOST kotev pvc krytiny A způsob KOTVENÍ.

na střeše budou použity střešní vpusti s pvc přírubou s el. vyhříváním, dále systémové průchodky instalací s mažetami.

u pisoár. stání je osazena podlahová vpusť s přírubou pro napojení vyspádované stěrkové hi.

součástí dodávky pvc krytiny budou systémová příslušenství ( kotvící prvky, vtoky, tvarovky pro koutY a rohy, průchodky pro prostupy vč. hromosvodu, lemování obvodu atiky střechy poplastovaným plechem APOD. ).

VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU mechanicky UKOTVENY S OHLEDEM NA SÍLU SÁNÍ VĚTRU viz statika.

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA BUDE VYTAŽENA I NA ATIKY NA polastované OPLECHOVÁNÍ, KDE BUDE UKONČENA NAVAŘENÍM. ukončení střešní krytiny spodní střechy nad 4.np u obvodového zdiva nástavby BUDE HYDROIZOLACE VYTAŽENA na sokl a ukončena na poplastovaném plechu, lemujícím střechu.

tepelná a parotěsná izolace

tepelná izolace střechy nadstavby je provedena ve 2 překrytých vrstvách deskami EPS 100 s 2% spádováním. t.i. bude položena na separační pe fólii a parotěsný asfalt. pás bude bodově nataven na horní vlnu tr plechu a po obvodě vytažen na atiku, kde bude napojen přes spojovací můstek na parotěs. samolepící asfaltový parotěsný pás střechy a parotěsnou fólii svislých obvodových stěn nutno pěčlivě utěsnit ve všech prostupech, stycích a detailech. Spoje parotěsné fólie budou řádně přelepeny spec. páskou včetně PAROTĚSNÉho napojování NA OKRAJI K   O.K..

Při pokládání dodržet montážní a technologické pokyny dodavatele folie.

tepelná izolace KZS fasády je kompletně provedena deskami z MV, mechan, kotvenými k podkladu.

Zateplení je opatřeno STĚRKou s VÝTUŽNOU mřížkou A FINÁLNÍ PROBARVENOU OMÍTKou.

veškeré napojení a přechody mezi dvěma materiály budou opatřeny 2x výztužnou mřížkou v podkladní stěrce A BUDOU POUŽITY V KOUTECH, ROZÍCH DILATAČNÍCH ÚSECÍCH SPECIELNÍ (POD)OMÍTKOVÉ LIŠTY (LIKOV S.R.O.). VIZ DETAILY. dodávka KZS bude včetně všech plastových systémových lišt (apu lišty, okapnice, koutové a parapetní, dilatační profily).

tepelné mosty na fasádě v místech kotvení např. žebříku budou ošetřeny použitím systémových nerezových prvku s vloženou tep. izolací pro přerušení tepelného mostu.

VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI a veškerá napojení sdk podhledů a sdk příček s předepsaou pož. odolností BUDOU ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY JEDNAK PRŮCHODKAMI JEDNAK POŽÁRNÉ ODOLNOU MALTOU NAPŘ. PROMAT resp dle typizovaných detailů konkrétních výrobců použitých materiálů a konstrukčních systémů.

sdk konstrukce a o.k.

VEŠKERÉ MONTOVANÉ LEHKÉ PŘÍČKY BUDOU MONTOVÁNY PŘÍMO AŽ NA stávající STROPNÍ DESKU a nahoře kotveny do o.k. nebo tr. plechu střechy. Obvodové sdk předstěny budou staticky nezávislé na obvodových konstrukcích z dřev. systémivých panelů.

střešní plášť celé nadstavby je ze strany interiéru chráněn sdk podhledem na dvojitém roštu s předepsanou pož. odolností.

sdk příčky budou 2xopláštěny s vloženou akustickou izolací z mw dle normou požadované hodnoty akustické neprůzvučnosti rw.

u příček a stěn a u sdk podhledu s předepsanou požární odolností bude provedeno požární utěsnění dle typizovaného detailu výrobce sdk systému.

veškeré ocelové prvky budou žárově zinkovány v tl. min. 80 µm, viz statika.

dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce zabudované do konstrukcí budou mít maximální vlhkost 15%. budou impregnovány proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Impregnační prostředek musí mít hygienickou certifikaci pro uzavřené prostředí s trvalým pobytem osob. před impregnací musí být povrch dřeva očištěn a zbaven kůry a lýka.

obvodový plášť je z převážné části tvořen certifikovanými systémovými šroubovanými 3-vrstvými panely tl. 81 mm. panely jsou opatřeny vloženou parotěsnou fólií, která bude po montáži po obvodě přelepena systémovými parotěsnými samolepícími páskami.

součástí dodávky těchto dřevěných šroubovaných obvodových panelů bude systémové příslušenství (kotvící prvky, lemovácí pasky pro parotěs po obvodu pláště a dále kladečský plán všech fasád.

Vypracoval: ing. Petr Řezníček

V Brně, 12/2018