Příloha č. 1 	Specifikace

Funkční trička

- Tričko s krátkými rukávy s retroreflexními pruhy a nápisem (viz obrázky níže)

- Barva modrá NAVY

- Dámské a pánské provedení

- Požadovaný velikostní sortiment - viz velikostní tabulky dámské a pánské provedení

- Struktura pleteniny: oboulícní žakárový úplet

- Materiálové složení: 62% Modal, 36% Polypropylen, 2% Elastan

- Plošná hmotnost:  170 g/m2 s tolerancí + - 5%

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do spodního lemu výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO" (čipy dodá kupující)

Sítotisk - Texiplast

- barva je určena pro potisk textilií

- obsahuje jen organické pigmenty bez olova a dalších těžkých kovů

- neobsahuje DOP (Di-Oktyl- Phtalat)

Reflexní folie

- folie je určena k aplikaci na výstražné oděvy s vysokou viditelností, například na pracovní oděvy a spotřební oděvy, které mají zvýšit viditelnost uživatele ve tmě nebo ve zhoršených světelných podmínkách. Po osvětlení světlomety automobilu se bude výrobek jevit jako zářivě bílý, a to i v situaci, kdy se bude takto oblečená osoba pohybovat po krajnici.

- folie na bázi polyuretanu

- praní naruby

Údržba dle ošetřovacích symbolů výrobku.

Počet ks a velikostní tabulky – dámská trička

| Funkce | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LÉKAŘ | 18 | 34 | 20 | 14 | 4 |
| ZÁCHRANÁŘ | 16 | 48 | 36 | 38 | 4 |
| TISKOVÁ MLUVČÍ |  | 4 |  |  |  |

|  | ROZMĚRY: | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/2 - Obvod hrudníku | 39 | 43 | 47 | 51 | 53 |
| B | Celková délka - měřeno od st. zd. | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | délka rukávu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Počet ks a velikostní tabulky – pánská trička

| Funkce | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LÉKAŘ | 6 | 34 | 46 | 54 | 14 | 4 |  |
| ZÁCHRANÁŘ | 18 | 164 | 234 | 202 | 96 | 32 | 2 |
| INSPEKTOR PROVOZU |  | 4 | 12 | 4 |  |  |  |

|  | ROZMĚRY: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1/2 - Obvod hrudníku | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| B | Celková délka - měřeno od st. zd. | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 |
| C | Délka rukávu | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Obrazová příloha