D.1.1.6-  SPECIFIKACE POVRCHŮ

akce: „VÝDEJNA JÍDEL MERHAUTOVA, SZŠ A VOSŽ BRNO“

datum:	prosinec 2014

zhotovitel dokumentace:	atelier dwg s.r.o., Pekařská 13, Brno 602 00

údaje o stavebníkovi: 	SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 590/15, Brno 613 00

SPECIFIKACE POVRCHŮ PODLAH:

| D.1 | Zázemí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POPIS VRSTEV |  | TL. /mm/ | POZNÁMKA |
| KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300MM BARVA SVĚTLÁ ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA |  | 8 | spárořez na střih pravoúhle úprava mat třída otěruodolnosti PEI 4, protiskluz R9 |
| FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ HRUBÝCH NEROVNOSTÍ (V 1.PP PO NOVÝCH INSTALACÍCH APOD.) |  | 2 5-10 | viz. technická zpráva |

| D.2 | Mytí a výdej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POPIS VRSTEV |  | TL. /mm/ | POZNÁMKA |
| KERAMICKÁ DLAŽBA 300X300MM BARVA BÍLÁ ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA |  | 8 | spárořez na střih pravoúhle úprava mat třída otěruodolnosti PEI 4, protiskluz R11 |
| FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA |  | 2 5-10 |  |
| V.1 | Jídelna |  |  |
| POPIS VRSTEV |  | TL. /mm/ | POZNÁMKA |
| ZÁTĚŽOVÝ VINYL PRO KOMERČNÍ PROSTORY (TŘÍDA 34), BARVA ŽLUTÁ CELOPLOŠNĚ LEPENO |  | 2,5 | systémový sokl a spojovací šňůry protiskluz R10 |
| SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA |  | 5-10 |  |

SPECIFIKACE OBKLADŮ:

| O.1 | Zázemí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POPIS VRSTEV |  | TL. /mm/ | POZNÁMKA |
| KERAMICKÝ OBKLAD 150X150MM BARVA BÍLÁ ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA |  | 8 | spárořez na střih pravoúhle úprava lesk |
| FLEXIBILNÍ Lepící tmel |  | 2 | viz. technická zpráva a poznámka |

SPECIFIKACE POVRCHŮ - VÝMALBA:

Všechny řešené místnosti budou opatřeny bílou výmalbou.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bělost (% BaSO4): min.92
Objemová hmotnost (kg/l): 1,52
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0
Přídržnost na betonu (MPa): 0,41
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max.46

Nátěry je nutné aplikovat minimálně ve dvou vrstvách a pod nátěry použít penetraci dle pokynů výrobce.

POZNÁMKA:

-Podklad pod vinyl musí být rovný, tj. max. ±2mm na 2m

lati, strojně hlazeno. V opačném případě musí být provedena vyrovnávací stěrka.

-Všechny obklady a dlažby jsou kladeny ortogonálně (na střih pravoúhle), při shodném formátu obkladů a dlažeb na sebe spáry navazují.

-Finální odstín spárovací hmoty a jednotlivé vzorky povrchů předložit k odsouhlasení projektantovi.

-Případné nejasnosti konzultujte s projektantem

-Jakákoliv záměna materiálu je možná jen po písemném souhlasu projektanta.

Požadavky na provádění

-Kladení a lepení keramických obkladových prvků musí být prováděno při teplotě vzduchu, podkladu a materiálu vyšší než +5°C.

- Pokud budou práce prováděny při umělém osvětlení, je třeba zajistit aby směr a  intenzita dočasného osvětlení byla podobná jako u osvětlení po dokončení.

- Podkladová vrstva obkladových prvků musí být co nejkompaktnější(tzn. bez prázdných míst) a podkl. vrstva musí být co nejrovnoměrnější tloušťku.

- U obkladových prvků s výrazným profilováním rubu může být nutné před jejich kladením vyplnit lepidlem všechny prohlubně na rubové straně obkladu.

- Vizuální prohlídka obkladu by měla být prováděna ze vzdálenosti min. 1,5m, osvětlení pod nízkým úhlem není přípustné.

- Rovinnost pro obklady podlah a stěn je ± 3mm na 2m lati

- Pro obklady podlah platí vodorovnost ± L/600 (L vzdálenost mezi pevnými body)

- Svislost pro obklady stěn platí ± h/600 (h výška obkladu)

- Šířka a rovnost spar mezi obkladovými prvky by měla být rovnoměrná a pravidelná v závislosti na výrobní toleranci daného obkl. prvku

Flexibilní lepidlo na dlažbu a obklady:

Bude použita cementová malta modifikovaná polymery, třída C2T, typ E, třída S1 dle CE klasifikace. Spotřeba cca 3 - 4 kg/ m2.

Kvalita podkladu musí odpovídat normě ČSN 74 4505 Podlahy. Určujícím faktorem pro trvanlivost vícevrstvých konstrukcí je pevnost v přilnavosti jednotlivých vrstev, dostatečné pevnosti, únosnosti a tvarové stability podkladu. Zvláštní pozornost se musí věnovat vlhkosti a zbytkové vlhkosti podkladu. Vlhkost podkladu pro kladení dalších vrstev podle ČSN je maximálně 4 %.

Spárovací hmota CG2Ar  - zlepšená spárovací malta s vysokou odolností proti oděru.

V Brně dne 22.10. 2014

Ing. arch. Petr Keith