Most 380 - 017

Most za obcí Mutěnice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 380 - 017 (Most za obcí Mutěnice)

Okres:	Hodonín

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	25.10.2013

Poznámka:	Návodní strana vlevo.

Počasí v době provádění prohlídky: Pozimní mlhavo.

Teplota vzduchu: 10 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	380	Staničení km: 48,543	Ev. č. mostu:	380 - 017

Název objektu:	Most za obcí Mutěnice

Staničení ve směru:	Z Brna do Hodonína	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný z obou stran silnice po svazích silničního tělesa.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most z roku 1961 je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry jsou z prostého betonu včetně rovnoběžných křídel. Pouze úložné prahy jsou vyztužené. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je vynesena ocelovými podélníky na rozpětí mezi opěrami. Nosníky profilu I jsou spojeny subtilními profily vzájemně a také zavětrovány. Nosníky jsou uloženy na ocelových deskách na úložné prahy. Závěry na mostě nejsou. Mostovka je vyskládána z prefabrikovaných desek, na nichž je vyrovnávací beton. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, opakovaně vyspravovaná. Izolace na nosné kosntrukci, vyskládané z betonových desek určitě je, ale je také s velkou určitostí poškozena kvůli vzájemným pohybům jednotlivých desek. Římsy jsou betonové, monolitické, na nosné kosntrukci doplněné kamennými obrubami. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem. Zábradlí je ocelové, trojmadlové. Odvodnění na mostě žádné není. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě není. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem teče Kyjovka v narovnaném korytě, podél opěr je možné projít. Přístup pod most je možný po svazích silničního tělesa. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Založení je zkonzolidované, bez poruch. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry jsou narušené na mnoha místech a beton má tak nízkou kvalitu, že nelze spodní stavbu opravit. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce s deskami na nosnících je pro tak velký provoz na silnici II/380 nevhodná, izolace je narušena, protože desky se pohybují při pojezdu aut. Koroze zasahuje jednak výztuž v deskách s odstřelováním krycí vrstvy, jednak samotné nosníky. U nosníků je vidět, že jedna vrstva v podobě šupin je u několika z nich odpadlá a profily tedy oslabené. Rovněž neopravitelný stav. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je opotřebená, ale řádně udržovaná. Římsy jsou utopené, ale jejich beton je celistvý a nenarušený. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolac e je špatná, viz výše. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Na mostě chybí citelně zábradelní svodidlo. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

2.odstranění nutno do 5 let

-	Nosná konstrukce je neopravitelná, navíc pro takový typ provozu nevhodná, proto je třeba připravit projektovou dokumentaci nového mostu a stavební povolení.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :31.10.2013

Poznámka :

Protokol o hlavní prohlídce byl projednán s inspektorem mostů p. Alešem Donátem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0

Vn =	17 t

Nosná konstrukce

Vr = 	26 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	116 t

IV - Uspokojivý	a =	0

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 13,0 t

| Použitelnost je snížená kvůli nevyhovujícímu záíbradlí. Ale necháme most s malou zatížitelností dožít. | Převzato z mostního listu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pohled na most proti toku Kyjovky. |
|  | Pohled na most po směru toku. |
|  | Opěra 2 povodní strana. |
|  | Opěra 1 s podhledem nosné konstrukce. |
|  | Opěra 2 s návodním křídlem. |
|  | Opěra 1. |
|  | Opěra 1 - povodní křídlo. |
|  | Opěra 1 s odmrzlou kavernou na povodní straně. |
|  | Opěra 1 na návodní straně - úložný práh je uvolněn. |
|  | Nejvíce poškozené místo na nosné konstrukci uprostřed - foceno od opěry 2. |
|  | Nosná konstrukce - pohled od opěry 2. |
|  | Pohled na nosnou konstrukci od opěry 1. |
|  | Nejvíce poškozený nosník uprostřed nosné konstrukce. Pásnice má oslabený průřez o jednu vrstvu (šupinu). |
|  | Konec římsy vlevo v pohledu proti staničení. |
|  | Stav vozovky: je silně opotřebená. |
|  | Římsa vlevo (na návodní straně) uprostřed rozpětí. |
|  | Začátek římsy vlevo v pohledu proti směru staničení. |
|  | Římsa vpravo na povodní straně. |
|  | Střední část římsy na povodní straně - na nosné konstrukci. |
|  | Konec římsy vpravo. |