Most 380 - 016

Most před obcí Mutěnice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 380 - 016 (Most před obcí Mutěnice)

Okres:	Hodonín

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Pechal Antonín, Ing.

Datum provedení prohlídky:	28.9.2014

Poznámka:	Prohlídku provedl Ing. Antonín Pechal a Ing. Vojtěch Konečný. Teplota konstrukce nebyla měřena.

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: 18 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	380	Staničení km: 43,651	Ev. č. mostu:	380 - 016

Název objektu:	Most před obcí Mutěnice

Staničení ve směru:	do Mutěnic	Způsob zpřístupnění: Přístup z okolního terénu.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Most leží v přechodnici levotočivého oblouku. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby jsou nepřístupné, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Obě opěry jsou masivní železobetonové. Křídla jsou rovnoběžná zavěšená, železobetonová. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je desková, prostě uložená, železobetonová, rozdělená podélnou spárou uprostřed šířky. Uložení přímé na lepenku. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná, izolace zřejmě celoplošná. Římsy jsou železobetonové monolitické s betonovým obrubníkem, bez chodníků. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Voda z mostu je odváděna podélným a příčným spádem, odvodňovače nejsou. Most je označen evidenčními čísly a dopravními značkami B13 (19t) a dodat.tab. E5 (60t). Zábradlí je třímadlové ocelové - madla jsou trubková, sloupky z válcovaných nosníků I. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Není. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Koryto pod mostem je částečně zpevněno kamenem. Přístup pod most je možný po přilehlých svazích koryta potoka. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Na spodní stavbě nejsou patrna sedání či jiná poškození, jež by plynula z poruch založení. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Dochází k lokálnímu drobnému zatékání z úložných prahů a zavlhání ve spodní části dříků opěr. Ve svislé spáře na opěře 1 je odpadnutý beton bez obnažení výztuže. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Drobné zatékání v podélné spáře, kde je odpadnutý kus betonu a obnažen jeden prut nosné výztuže. Drobná narušení betonu v uložení z boku NK. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Ve vozovce jsou mírně projeté koleje. Drobné trhlinky. Za opěrou 2 je vozovka propadlá. Vpravo je vozovka převrstvená přes úroveň římsy. V římsách jsou trhliny, prorůstání vegetace, z boku porostlé mechem. U římsy na povodní straně je odpadnutý kus betonu v délce cca 1,0 m. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Zatím je funkční, zřejmě s drobnými poruchami v podélné spáře. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Trojmadlové trubkové zábradlí neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 6201 na zábradlí na mostech. Zábradlí koroduje povrchově i hloubkově pod nátěrem v rozsahu cca 15% plochy. Dopravní značení i označení evidenčními čísly je v pořádku. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Na svazích je vzrostlá vegetace. Pod mostem množství naplavenin. Opevnění koryta je narušené, nesouvislé. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Odstranit vegetaci kolem mostu.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

-	Vyčistit krajnice, odstranit vegetaci a mech z říms.

-	Opravit protikorozní ochranu zábradlí.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Opravit římsu na povodní straně, kde je odpadnutý kus betonu.

-	Odstranit naplaveniny pod mostem.

-	Ošetřit odhalenou výztuž NK a obnovit krycí vrstvu betonu.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Opravit opevnění koryta pod mostem.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :16.10.2014

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány se zástupcem správce mostu Alešem Donátem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

III - Dobrý	a =	1

Vn =	19 t

Nosná konstrukce

Vr = 	60 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	80 t

III - Dobrý	a =	1

Použitelnost:	II - Podmíněně použitelné	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2020

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pohled na povodní stranu mostu, vegatece, římsa porostlá mechem. |
|  | Návodní strana mostu. |
|  | Římsa na pravé straně mostu - vegetace, převrstvená vozovka |
|  | Římsa na levé straně mostu. Vegetace kolem obrub. Trhliny v betonu římsy. |
|  | Odpadnutý kus betonu u římsy na povodní straně |
|  | Drobná poškození betonu NK v místě uložení |
|  | Pohled na opěru 2, zavlhání ve spodní části dříku |
|  | Pohled na opěru 1 |
|  | Podhled NK - odpadnutý kus betonu, obnažená výztuž, zavlhání v podélné spáře. |
|  | Levá strana - koroze zábradlí |