Most 431 - 006

Most ve městě Bučovice

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 431 - 006 (Most ve městě Bučovice)

Okres:	Vyškov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	9.10.2016

Poznámka:	Návodní strana vlevo.

Počasí v době provádění prohlídky: Deštivo.

Teplota vzduchu: 15 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	431	Staničení km: 17,824	Ev. č. mostu:	431 - 006

Název objektu:	Most ve městě Bučovice

Staničení ve směru:	Bučovice - Ždánice	Způsob zpřístupnění: Most je součástí zakrytého náhonu, který se dnes nevyužívá.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | V době těsně před prohlídkou byl most podepřen od fy Swietelsky stejně jako most 431-009 kvůli objížďce na silnici I/54. Provizorní podpěry byly již odstraněny. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy mostní konstrukce jsou plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou prakticky nepřístupné kvůli hromadám bahna. Opěry jsou vyzděny z kamene a z cihel, dodatečně natorkretovány. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je vynesena ocelovými profily I a betonovou deskou nad nimi - pod vozovkou silnice II/431. Vpravo pod chodníkem je prostor mostu zakryt trámovým monolitickým stropem. Celá nosná konstrukce je přesypaná. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je nová, bez závad. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem a značkami B13 12 tun a E5 21 tun. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Mostní otvor je využit pro vedení různých chrániček - vcelku nepřehledná situace. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Přístup je špatný a bude hůř, poněvadž mostní prostor se zanáší donášeným bahnem. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Níže popsané závady představují havarijní stav. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Založení zřejmě bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry jsou obtížně kontrolovatelní kvůli bahnu i kvůli torkretu. Kromě opěry 2 vlevo se zdají být pod vozovkou celistvé. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce má totálně zdegradovaný beton, zlomenou PZD desku, korodující výztuž i korodující profily I. V prostoru, který nevětrá, kondenzuje voda. Únosnost nelze zaručit, a proto prohlídka směřuje k hodnocení jako k havarijnímu stavu. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka bez závad. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je v neznámém stavu, ale voda na konstrukci působí při kondenzaci. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | V případě tohoto mostu hrozí rychlé zanesení bahnem, stačí jedna povodeň. I tento pohled směřuje k vyhlášení havarijního stavu. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Most zrušit v roce 2017. Zrušení je nutné i z ekonomického pohledu, protože provozování mostu není levné.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.11.2016

Poznámka :

Most byl projednán s mostmistrem SÚS JmK, oblasti Vyškov, p. Zdeňkem Daňkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	12 t

Nosná konstrukce

Vr = 	21 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	210 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 9,0 t

| Stav se rychle zhoršuje a hrozí zaplnění prostoru pod mostem naplaveným bahnem při povodni. | Zatížitelnosti převzaty z evidence mostu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Vstup do mostního otvoru je možný jen revizní šachtou od silnice II/431 vpravo za chodníkem. |
| --- | --- |
|  | Vstup do otvoru. |
|  | Odtok z otvoru potrubím (povodní strana vpravo). |
|  | Ocelové profily s betonovou deskou nad nimi. |
|  | Prostor pod mostem je plný bahna, které je obtížné zlikvidovat. |
|  | Pohled na návodní stranu vlevo - přítok do otvoru. |
|  | Koroze nosníků. |
|  | Koroze nosníků pásnic. |
|  | Celý prostor byl nastříkán jemným cementovým torkretem. |
|  | Rozpadající se beton desky v místě pod vozovkou sil. II/431. |
|  | Rozpadající se beton desky v místě pod vozovkou sil. II/431. |
|  | Výztuž je zcela zkorodovaná. |
|  | Obnažená výztuž u opěry 2. Beton je zdegradovaný. Rozpadající se beton desky v místě pod vozovkou sil. II/431. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Opěra 1 vlevo těsně u přítoku. |
|  | Opěra 2 vlevo těsně u přítoku. Je ukončena jakýmsi slepencem pro dozdění díry. |
|  | Betonový strop v blízkosti vstupní šachty. |
|  | Potečený přesypaný strop pod chodníkem. |
|  | Zlomená deska PZD v blízkosti vstupní šachty. |
|  | Kombinace stropních konstrukcí je nepřehledná, ale je jasné, že betonové žebro má promáčenou trhlinu. |
|  | Izolace vedení, které se už asi nepoužívá. |