Most 04712 - 6

Most v obci Vážany

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 04712 - 6 (Most v obci Vážany)

Okres:	Vyškov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	24.9.2016

Poznámka:	Návodní strana vlevo.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 19 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	04712	Staničení km: 5,198	Ev. č. mostu:	04712 - 6

Název objektu:	Most v obci Vážany

Staničení ve směru:	Sil. I/47 - Topolany - Moravské Prusy - Vážany	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný pouze z povodní strany vpravo, vlevo je vodoteč zatrubněna.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou vyzděny z kamene a dodatečně nastříkány torkretem. Křídla vlevo jsou nepřístupná po zatrubnění potoka, křídla vpravo jsou svahová. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je vynášena obetonovanými ocelovými nosníky I 260 s tloušťkou betonové desky mezi nimi 150 mm. Závěry most nemá. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná. Betonová mostovka má izolaci. Vpravo je monolitická římsa jako odrazný proužek. Chodník je vlevo až v úseku se zatrubněním mimo most. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem. Vpravo je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Odvodnění je řešeno příčným sklonem vozovky a skluzem. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Most slouží jako kanalizační jímka. V opěrách jsou jednotlivá vyústění. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Dno koryta pod mostem je zpevněno. Přístup bez problémů. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou potečené, s výluhy. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce má zcela zvětralý beton a výztuž zkorodovanou. Deska tl. 150 mm se může probořit. Torkret tuto závadu dlouho zakrýval. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Na konci životnosti. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Most je označen velmi nepřehledným způsobem. Chybí značky s omezením zatížitelnosti. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Kanalizace nepůsobí mostu škodu. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu je dostačující

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Jedná se o havarijní stav. ¨Nejsnazší řešení je položení ocelových plechů na vozovku.

-	Osadit značky B13 10 tun a E5 18 tun - odhad, aby projel autobus.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :13.11.2016

Poznámka :

Most byl projednán s mostmistrem SÚS JmK, oblasti Vyškov, p. Zdeňkem Daňkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	10 t

Nosná konstrukce

Vr = 	18 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	96 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 7,5 t

| Havarijní stav je dán oslabením průřezů betonářské výztuže až na nulu a zvětrání betonu. | Zatížitelnosti jsou sníženy odhadem tak, aby projel autobus - za předpokladu položení ocelových plechů na vozovku. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2020

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled proti staničení. Evidenční číslo je umístěno daleko od mostu. |
| --- | --- |
|  | Povodní strana mostu vpravo. |
|  | Zazděná vtoková strana mostu vlevo. |
|  | Opěra 1. |
|  | Opěra 2. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 1. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 1. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 1. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 1. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 2. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 2. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 2. |
|  | Nosná konstrukce s opěrou 2. |
|  | Detail poškozené výztuže. |
|  | Oslabení výztuže je alarmující. |
|  | Oslabení výztuže je alarmující. |
|  | Zábradlí a římsa vpravo. |
|  | Zábradlí a římsa vpravo. |