Most 4191 - 2

Most ve městě Slavkov u Brna

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 4191 - 2 (Most ve městě Slavkov u Brna)

Okres:	Vyškov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	22.10.2016

Poznámka:	Most přes bývalý zasypaný náhon nelze kontrolovat.

Počasí v době provádění prohlídky: Polojasno.

Teplota vzduchu: 10 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	4191	Staničení km: 0,292	Ev. č. mostu:	4191 - 2

Název objektu:	Most ve městě Slavkov u Brna

Staničení ve směru:	Od silnice I/50 směrem k náměstí.	Způsob zpřístupnění: Most je nepřístupný, prostor pod mostem byl zasypán.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou masivní, z prostého betonu. Křídla jsou rovnoběžná, zasypaná. Dříky jsou pravděpodobně zasypány zčásti. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je prostě uložená monolitická deska, kolmá, konstantní tloušťky, působící jako rozpěrák. Deska je uložena pravděpodobně na lepenku. Závěry jsou podpovrchové. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná s přídlažbou ze žulových kostek. Římsy jsou monolitické betonové s cementovou omítkou (umělý kámen). Jsou po horní hranu zasypané zeminou. Chodníky jsou široké, vpravo má chodník živičný povrch, vlevo z dlaždic 30/30 cm. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Most je označen evidenčním číslem a značkami B13 16 tun a E5 46 tun. Odvodňovače na mostě nikdy nebyly. Zábradlí je masivní, betonové, jedinou jeho funkcí je přesná signalizace polohy mostu. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Není známo. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Prostor pod mostem byl zasypán po položení kanalizační stoky a je nepřístupný. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Prostor pod mostem je nepřístupný a nelze říci, v jakém stavu nosná konstrukce je. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Vypracovat zjednodušenou dokumentaci na odstranění stavby a v roce 2017 most zrušit beze zbytku. Pokud v roce 2017 k odstranění mostu nedojde, je nutné provést kontrolu stavu nosné konstrukce, buďto vizuální kontrolou po odstranění části zásypu, anebo diagnostikou.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.11.2016

Poznámka :

Stav mostu byl projednán s mostmistrem SÚS JmK, oblasti Vyškov, p. Zdeňkem Daňkem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Nezadaný	a =	0

Vn =	16 t

Nosná konstrukce

Vr = 	46 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	228 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

| Stav nelze zjistit. Proto klasifikuji most stavem havarijním. Je bez kontroly 30 až 40 let. | Převzato z evidence mostu - bez jakékoliv záruky. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled proti staničení. |
|  | Zábradlí vpravo. |
|  | Zábradlí vlevo. |