Most 380 - 006

Most přes Říčku v Telnici

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 380 - 006 (Most přes Říčku v Telnici)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	VIAPONT s.r.o.

Prohlídku provedl:	Vlach František, Ing.

Datum provedení prohlídky:	18.10.2012

Poznámka:	spolupracovala:   Matějíčková Denisa, Ing.

Počasí v době provádění prohlídky: Jasno.

Teplota vzduchu: 15 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	380	Staničení km: 9,711	Ev. č. mostu:	380 - 006

Název objektu:	Most přes Říčku v Telnici

Staničení ve směru:	Brno - Moutnice	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit založení. Předpoklad plošného založení mostu. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří dvě masivní monolitické opěry z prostého betonu. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Rovnoběžná z prostého betonu. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Trámový most prostý o jednom poli. Hlavní nosnou konstrukci tvoří šest monolitických železobetonových trámů. Mostovka je tvořena monolitickou železobetonovou deskou. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Každý trám je uložen na ocelovém válečkovém ložisku. Na opěře 1 je uložení pohyblivé. |
| 3.3 | Mostní závěry | U obou opěr jsou provedeny atypické povrchové mostní závěry. Nová vrstva vozovky je zakryla, jsou vidět v původních chodnících. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Živičná vozovka. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Pravděpodobně vanová izolace. |
| 4.3 | Chodníky | Oboustranný chodník se živičným povrchem a kamennou obrubou. Na mostě je pěší provoz vyloučen. Na obou stranách přiléhají samostatné lávky pro pěší. |
| 4.4 | Římsy | Železobetonové monolitické. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Oboustranné ocelové zábradlí se svislou výplní. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Nejsou. |
| 5.3 | Revizní zařízení | Nejsou. |
| 5.4 | Dopravní značení | Osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. |
| 5.5 | Odvodňovací zařízení | Na podhledu vyústění odvodňovačů 2 x 3 ks. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Vlevo po lávce je převáděno vedení plynu v ocelové chráničce. Po obou stranách mostu u opěry 1 je vyústěná kanalizace, u opěry 2 jen na levé straně mostu. Na pravé straně mostu na lávce chránička. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Koryto místního potoka Říčka. Svahy odlážděny lomovým kamenem do betonu. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je možný kolem křídel mostu. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Bez provedení sond nelze zjistit stav základů. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Na úložné prahy zatéká přes dilatace. Opěry promáčené. U opěry 2 nalevo velké promáčení. Na úložných prazích nečistoty. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla se stopami po zatékání. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nad opěrou 1 je povrchový rozpad betonu nosné konstrukce. Zatékáním na úložné prahy i konce nosníků došlo k narušení povrchu betonu. Na konstrukci byla provedena diagnostika, sondy nejsou zapraveny. Stopy zatékání jsou na celém podhledu nosné konstrukce, odpadává krycí vrstva. Výluhy, obnažená třmínková výztuž koroduje. V oblastech některých ložisek odpadává beton u trámů, výztuž v kotevní oblasti je obnažena a koroduje. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | Ložiska korodovaná. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Ve vozovce dilatace překryta, v římsách korodující dvojice ocelových úhelníků. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Římsy | Povrch i podhled říms je narušen zatékáním. Odpadávají kusy betonu, obnažená podélná výztuž a třmínky korodují. Na pravé straně římsy zarostlé trávou a mechy, rozpadají se. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | Nečistoty, vegetace. |
| 5.3 | Vozovka | Vozovka je přebalená, vyspravovaná, v místě obrub při krajích popraskaná, vylámaná s velkou spárou, ve které se drží voda, podélné trhliny a mozaikový rozpad. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Propouští vodu. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače ve vozovce překryty, nefunkční. Svody na podhledu zkorodované. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Nenormové zábradlí koroduje. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Není osazeno dopravní značení s vyznačením zatížitelnosti mostu. |
| 8.3 | Označení mostu | V pořádku. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Nejsou. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Nejsou. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Přístupové cesty | Na pravé straně je most zarostlý nepřístupný. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Území pod mostem | Opevnění pod mostem má vymleté spárování, rozpad dlažby na obou stranách. V korytě nánosy kamenů |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Chodníky, vozovku u obrub a předpolí mostu je nutno průběžně čistit od nánosů a vegetace.

5.odstranění nutno provést ihned

-	Zahájit přípravu na rekonstrukci mostu, zejména je nutné opravit mostní svršek.

-	Osadit značky zatížitelnosti mostu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :31.10.2012

Poznámka :

Hlavní prohlídka a závěry z ní byly projednány se správcem mostu. Za správce mostu se projednání zúčastnili - Ing. Krejčí, p. Milerski a Ing. Procházková.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0

Vn =	25 t

Nosná konstrukce

Vr = 	40 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	124 t

V - Špatný	a =	0

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2014

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Celkový pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Celkový pohled proti směru staničení. |
|  | Opěra 2 - zatékání na úložný práh, rozpad opevnění. |
|  | Podhled nosné konstrukce. |
|  | Podhled u krajních trámů. |
|  | Podhled nosné kosrtrukce. |
|  | Detail obnažené výztuže trámu nad ložiskem. |
|  | Mostní svršek. |
|  | Levá strana mostu. |