Ing. Zdeněk Buček, autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby

Ulička 832/14

Brno 623 00

Odborné posouzení

O stávajícím stavebně-technickém stavu vnějších omítek na objektu

ZŠ Palackého 68, Brno

Brno 09/2013

Tato zpráva obsahuje 4 textové strany a 1 přílohu. Rozmnožování a uveřejňování zprávy jak v plném, tak i ve zkráceném znění jakož i použití pro reklamní účely je dovoleno jen na základě mého písemného svolení a jenom v průběhu dvou let po vypracování této zprávy. To platí taktéž pro případ, jestliže se v této době změnily normy a ostatní technické směrnice.

Předmět posudku

Předmětem odborného posouzení je posouzení stávajícího stavu vnějších povrchových omítek uliční fasády Základní škola, Palackého 68, Brno.

1.	Nález

1.1	Podklady

1. Průvodní zpráva – Základní škola, Palackého 68 – Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, topného systému a sanace vlhkosti – zpracovatel Ing. Javora Stanislav, 696 67 Radějov 330, AI ČKAIT 1001368, 11/2012

2. Souhrnná technická zpráva – Základní škola, Palackého 68 – Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, topného systému a sanace vlhkosti – zpracovatel Ing. Javora Stanislav, 696 67 Radějov 330, AI ČKAIT 1001368, 11/2012

3. Technická zpráva – Základní škola, Palackého 68 – Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, topného systému a sanace vlhkosti – zpracovatel Ing. Javora Stanislav, 696 67 Radějov 330, AI ČKAIT 1001368, 11/2012

3. Výsledky místního šetření, které bylo provedeno 30.8. 2013 a 1.9.2013 autorizovaným inženýrem Ing. Zdeňkem Bučkem.

1.2	Použitá literatura

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

ČSN ISO 13822 (73 0038): Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN EN 1996-1-1:2006 Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.

ČSN EN 13914-1 (73 3710):2006 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky

ČSN 73 3610:2008 Klempířské práce stavební

Všechny normy jsou ve znění platném v době zpracování odborného posouzení tj. včetně aktuálních změn a doplňků, případně k době platnosti vypracování projektové dokumentace a realizace stavby

1.3 Situace

Posouzení vychází z dodaných podkladů a zejména z vizuálního stavebně technického průzkumu posuzovaného objektu, provedeného v rámci místního šetření autorizovaným inženýrem Ing. Zdeňkem Bučkem dne 31.8.2013 a 1.9.2013 .

Z místního šetření byla pořízena fotodokumentace dokládající stávající stav uliční fasády objektu ZŠ, která je součástí posouzení jako Příloha 1 – Fotodokumentace.

Objekt má suterén, 2NP a půdu, která není využita. Objekt je dle dostupných informací proveden z cihel plných pálených. Okna jsou dřevěný zdvojená, dveře v 1NP jsou dřevěné zasklené jednoduchým sklem. Fasáda je upravena vnější štukovou omítkou v provedení členitosti třídy 5 až 6 dle názvosloví ÚRS s vystouplými fasádními prvky (bosáže, šambrány, stříšky, sloupky, ozdobné prvky) s proložením keramickým obkladem na úrovni oken 2.NP. Vodorovně je členěna římsami (viz foto č. 1). Za objektem je dvorní přístavba.

V současné době již probíhá plánovaná Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, topného systému a sanace vlhkosti dle PD.  Viz kapitola Podklady. Dle návrhu rekonstrukce není s úpravou uliční fasády uvažováno.

Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byly popsány jednotlivé diagnostikované vady a poruchy stávajících vnějších štukových omítek a obkladů fasády:

-Nevyhovující kvalita povrchu – omítky se sprašují tz. Již při lehkém pohlazení rukou se uvolňují drobné částice z omítky – nemají dostatečnou soudržnost a snadno se poškodí, a to hlavně v místě styku s klempířskými prvky viz foto č.5

-Nekvalitní provedení a odpadávání omítek viz foto č.4  a odlupování dodatečných nátěrů viz foto č.3

-Svislé trhliny – viz foto č.14

-Dílčí vizuálně patrné poškození dlouhodobým působením vlhkosti viz foto č.7

-Neodborně provedené zakončení klempířských prvků a napojení na omítky kdy dochází k rozpadnutí omítkoviny a vzlínání do zdiva viz foto č.6, č.2

-Zatečení kolem střešního svodu a poničení omítky viz foto č.7, č.9

-Při opravách žlabu a oplechování podokapním plechem došlo k narušení a následnému opadávání horní podstřešní římsy viz foto č.8, č.9

- Chybějící obklad na několika místech viz foto č.12, č.13

2.  	Posudek

Úkolem odborného posouzení je na základě provedení jednoduchého stavebně technického průzkumu a dlouholetých zkušeností s posuzováním obdobných konstrukcí posoudit stávající stav vnějších omítek fasády a stanovit, zda je možno na tyto provést pouze nový vnější nátěr.

Nutno provést obnovu pouze fasádního nátěru nebo kompletní opravu fasády včetně klempířských prvků.

2.1	Základní technické vlastnosti vnějších štukových omítek

Z hlediska stavebně technického je možno obecně konstatovat, že stávající stav štukových omítek a obkladů fasády vykazuje soubor vad a nedostatků, který je uveden na konci kapitoly posouzení 1.3 Situace na straně 2.

Současně je nezbytné uvést výčet základních vlastností štukových omítek:

-Jedná se o nejběžnější typ dvouvrstvých omítek (vnitřní jádro, horní štuková vrstva) prováděných na budovách od 19. století až do 50.let 20. století, kdy se začaly nahrazovat omítkami jednovrstvými cementovými břízolitovými.

- Tyto omítky jsou velmi náchylné na poškození povětrnostními vlivy a kvalita je velmi závislá na způsobu provedení a použitých materiálech při provádění.

- Povrch omítek je za dobu své životnosti opakovaně opravován, všechny tyto zásahy jsou viditelné a již značně narušené klimatickými vlivy.

- V odborné veřejnosti je známo, že při dílčích opravách starých štukových omítek není prakticky nikdy možno dosáhnout stejného odstínu ani hrubosti povrchu a napojení nových vrstev na stávající.

2.2  	Závěry

Sprašování a odpadávání štuků, zavlhání, loupání barev povrchu stávajících omítek na Základní škole Palackého 68 v uliční části je velmi pravděpodobně způsobeno již technologickou nekázní při provádění. Tento stav je obtížně opravitelný, vyžaduje hloubkovou penetraci omítky, tzn. nejen na povrchu, ale celé vrstvy, a současně velmi pravděpodobně i přetažení zpevňující vrstvou po odstranění štukové vrstvy pod nový nátěr aby přímým klimatickým podmínkám vystavený nový nátěr vykázal dostatečnou životnost.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat havarijní stav fasády, hrozí odpadávání omítek, což může vést k ohrožení chodců. Opravu pouhým nátěrem považuji za nevhodnou. Doporučuji provést generální opravu fasády za podmínky zachování členitosti fasády včetně výměny výplní otvorů a tím zajistit jednak:

- Dlouhodobou funkčnost a spolehlivost vnější fasádní úpravy

- Estetické začlenění do ulice v návaznosti na okolní objekty

Závěrem považuji za nutné konstatovat, že s ohledem na skutečnost, že nebylo možno některé podrobnosti přesně určit nebo stanovit, si zhotovitel posouzení vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu odborného stanoviska, pokud se při realizaci opravy vyskytnou nové skutečnosti.

Nedílnou součástí tohoto posouzení jsou následující přílohy:

Příloha P1 – Fotodokumentace

V Brně 2.9.2013		Razítko				Ing. Zdeněk Buček

Autorizovaný inženýr pro obor

Pozemní stavby

ČKAIT  - 1002430

Toto odborné posouzení bylo vypracováno ve 3 zhotoveních, z nichž výtisky 1-2 obdrží zadavatel.

Příloha 1

Fotodokumentace

Akce:  Odborné posouzení

O stávajícím stavebně technickém stavu vnějších omítek

na objektu ZŠ Palackého 68, Brno

Brno 09/2013

Fotodokumentace pořízená dne 31.8. a 1.9.2013

Foto č.1 – Celkový pohled na uliční fasádu

Foto č.2 – Pohled na poškození omítky nad oplechováním římsy vlivem odstřikující dešťové vody

Foto č.3 – Pohled na poškození omítky a odlupování nátěrů

Foto č.4 – Pohled na poškození omítek u oplechování římsy

Foto č.5 –  Pohled na odlupování štukové omítky v okolí římsy

Foto č.6 – Pohled na nevhodné osazení oplechování venkovního parapetu bez zatažení prvku pod omítky

Foto č.7 –  Pohled na odlupování omítek v místě navlhání v důsledku zatečení z původního svodu

Foto č.8 –  Pohled na poruchu římsy po osazování oplechování střechy

Foto č.9 –  Pohled na poruchu římsy v místě svodu

Foto č.10 – Pohled na poškození říms

Foto č.11 –  Pohled na chybějící okrasné prvky šambránu okna

Foto č.12 – Pohled na chybějící obklad v místě bývalé konzoly

Foto č.13 – Pohled na opadávající obklad

Foto č.14 – Pohled na svislou trhlinu římsy

Foto č.15 – Pohled na uliční fasádu spolu se sousedním renovovaným objektem

Foto č.16 – Pohled na uliční fasádu spolu se sousedním renovovaným objektem