Příloha č.1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Společné technické parametry

- Reflexní, retroreflexní materiál a značení:

Veškeré výrobky z fluorescenčního a reflexního materiálu deklarované jako oděvy s vysokou viditelností musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 20 471 a dle specifikace u jednotlivých OOPP zároveň splňovat definovanou třídu bezpečnosti výše uvedené normy. Výrobek musí splňovat všechny vlastnosti, plochy, vzdálenosti, šíři a umístění retroreflexních pruhů, specifikované touto normou. Zároveň se standardními požadavky oděvů s vysokou viditelností, jež jsou vyrobeny z výše uvedených materiálů, se požaduje uvádění parametru: „životnost – počet cyklů praní“. Minimální počet cyklů, na které musí být nabízený produkt testován je 50 cyklů údržby doložený Akreditovanou zkušební laboratoří, formou certifikátu a výsledného zkušebního protokolu.

## Retroreflexní označení (pruhy) – vychází z normy ČSN EN ISO 20471 o OOPP a aplikace reflexních pruhů bude realizována atestovaným stříbrným našívacím retroreflexním pásem nebo segmentovaným transferem dle typu oděvu.

## Reflexní nápisy - kupující akceptuje využití reflexních nápisů na výrobku s použitím materiálů a technologií, s podmínkou dodržení příslušných požadavků ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN ISO 13688, spolu se zachováním celkového vnějšího vzhledu výrobku.

- Požadované provedení - velikosti a konstrukční vlastnosti

- Pro celou šíři předmětu plnění je požadována pánská a dámská verze konstrukce oděvů v rozsahu min. XS až 3XL u vrchních oděvů a u spodních oděvů v rozsahu 36-66 v dámském provedení a velikosti 42-74 v pánském provedení. Všechny oděvy dále v provedení dvakrát zkráceném a dvakrát prodlouženém u délek oděvů (např. nohavic u kalhot, rukávů u bund a mikin), v souladu s normou ČSN EN ISO 13688.

- Kupující si vymezuje právo objednat do 10 % měřenky (nestandardní velikosti).

- Součástí dodávek je poskytnutí velikostních řad každého typu výrobku, jež bude mít kupující trvale k dispozici a to v obou variantách pánské i dámské provedení. V případě potřeby bude na vyžádání prodávající nápomocen s měřením a stanovením správné velikosti u jednotlivých měření zaměstnanců u kupujícího.

- Technologie  šití a použitý spojovací materiál

- Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) je vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl dokonale vyrovnaný, nesmí způsobit zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Minimální počet stehů na 1cm u 3D materiálů 3, u standardních, úpletových a tenkých materiálů 4 ± 0,5 stehu.

- Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.

- Části oděvů, jež podléhají vyšší námaze, musí být jištěny zesílenými švy a rýglováním

- Barvy nití jsou v odstínu svrchního materiálu, pokud není stanoveno jinak nebo nejsou účelným zvýrazněním konstrukce a detailu oděvu. Pokud se jedná o elastický, voděodolný materiál nebo nešpinivou úpravu produktu – nitě musí být v souladu s těmito parametry a nesmí tak narušovat výsledný komfort ani vzhled.

- Zipy (zdrhovadla) a ostatní doplňky

- Povoleny jsou vysoce kvalitní zipy YKK . Zipy musí být voleny v přiměřené síle k funkční části produktu, v barvě, která je udána v jednotlivých popisech a být v souladu s určením a funkcí oděvu, pokud není-li stanoveno jinak.

- Prodávající má možnost zvolit barevnou kombinaci (popř. tvar) zipů, včetně taháčků, druků, plastových brzdiček, gumiček a suchých zipů nebo ozdobného prošití.

- Ostatní náležitosti výrobků

- Každý dodaný výrobek musí být označen etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby.  V případě, že se jedná o OOPP kategorie II, je nutné uvést i příslušné normy a třídy, které má produkt splňovat (včetně piktogramů) a označení CE. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.

- Štítek (pro identifikaci uživatele) – štítek se jménem a střediskem uvedeným v objednávce kupujícího, případně čistý štítek sloužící k dodatečné identifikaci uživatele, doporučené velikosti 2 cm (+/- 0,5 cm) x 10 cm (+/- 0,5 cm) je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala identifikaci oděvu nebo dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení.

- Tam, kde to produkt vyžaduje, především u vrchních horních oděvů je našito vždy i závěsné poutko v zadní vnitřní časti výrobku.

- Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena identifikace zboží. Dodávané OOPP bude baleno v uzavřených krabicích s údaji specifikovanými objednávajícím.

- Základní barevné provedení požadované v celém rozsahu plnění včetně doplňků

- Tmavě modrá – NAVY

- HV červená – dle normy ČSN EN ISO 20471

- Retroreflexní stříbrná – dle normy ČSN EN ISO 20471

- Ostatní požadavky

- Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. Prodávající pro účely testování musí být nápomocen.

- Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nezasahují do konstrukce oděvů, nemají vliv na certifikaci a výslednou cenu výrobku (posunutí např. doplňků, barevné provedení detailu na výrobku apod.).

- Kalhoty záchranářské letní

Normy, které výrobek musí splňovat	ČSN EN ISO 20471 tř. 2 s uvedením deklarovaných počtů cyklů údržby / Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky /

ČSN EN ISO 13688 / Ochranné oděvy - Obecné požadavky /

Barva výrobku	 červená fluorescenční HIGH VISIBILITY, dle ČSN EN ISO 20471 a může být v kombinaci s doplňkovou barvou tmavě modrou

Základní materiál:

- dvouvrstvý laminát, vrchní vrstva tkanina 100% polyester s Ripstopovou nebo optickou Ripstopovou vazbou, spodní vrstva pletenina 100% polyester

- počet cyklů praní min. 50 chemotermodezinfekci při 60°

- plošná hmotnost 160g/m2 ±3%

- pevnost v tahu příčný a podélný směr > 820 N

- změna rozměrů v obou směrech po pěti cyklech praní 60°C ≤ 3%

- stálobarevnost v otěru za sucha 4-5, stupeň šedé stupnice

- stálobarevnost v potu alkalickém i kyselém 5/5, stupeň šedé stupnice

Technické parametry materiálu dle normativů:

| Tepelný odpor Rct | Výparný odpor Ret | Vyrovnávání převodu tekutého potu "F" | Odolnost proti pronikání vody | Celková schopnost řízení průchodu vlhkosti (One-way trans.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m2.K.W-1 | m2.Pa.W-1 | g/m2h | cm H2O | index |
| ČSN EN ISO 11092 | ČSN EN ISO 11092 | CEN/TR 16422 metota BPI | ČSN EN 20811 | AATCC TM 195-2009 |
| ≤ 0,015 | ≤ 3 | ≥ 810 | 15 | ≥ 4 |

Střih a značení:

- pružný a nastavitelný pas v rozpětí +/- 1 velikost

- široká poutka na pásek ≥ 25mm

- zvýšený zadní pasový límec, pro ochranu bederní oblasti

- dvě přední klínové kapsy

- dvě vakové uzavíratelné kapsy uzávěrem YKK na stehenní části kalhot

- minimálně jedna kapsa s rychlým přístupem v zadní části kalhot

- větrání ve stehenní oblasti s jištěním uzávěrem

- tvarované a zesílené kolenní části, trilaminátový materiál, vodní  sloupec -  odolnost proti pronikání vody  Wp ≥ 150 000 Pa, plošná hmotnost ≥ 170g/m2

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO"

- dolní část nohavice kalhot s možností regulování dolního obvodu nohavic pro přiléhání k obuvi

- všechny exponované švy jsou zajištěny ryglováním

- označení výrobku etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby. Je nutné uvést i příslušné normy a třídy, které má produkt splňovat (včetně piktogramů) a označení CE. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.

- Označení výrobku identifikačním štítek (pro identifikaci uživatele) – štítek se jménem a střediskem uvedeným v objednávce kupujícího, případně čistý štítek sloužící k dodatečné identifikaci uživatele, doporučené velikosti 2 cm (+/- 0,5 cm) x 10 cm (+/- 0,5 cm) je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala identifikaci oděvu nebo dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení.

- Provedení dámské a pánské (ne UNISEX)

Velikostní sortiment – 36-66 v dámském provedení a velikosti 42-74 v pánském provedení. Všechny velikosti v základní, jednou a dvakrát zkrácené a prodloužené výškové skupině dámské a pánské (dle ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: tělesné rozměry a intervaly) Rozměry výrobku dle specifikované tabulky velikostí.

Technický nákres výrobku:

Panské letní kalhoty

Dámské letní kalhoty

- Mikina

Základní materiál úplet v pique vazbě česaný v rubové straně v HIGH VISIBILITY červeném provedení. Retroreflexní materiál-retroreflexní pás, třída koeficientu reflexe 2. Jako podkladový materiál 100 % PES červená HIGH VISIBILITY. Výrobek splňující normu EN ISO 20471 tř.2.

Základní materiál:

- složení 100% PES pique počesané po rubové straně, odolná vrchní vrstva

- plošná hmotnost 280g/m2 ±3%

- pevnost v protlaku příčný a podélný směr > 1000 kPa

- počet cyklů praní min. 50 chemotermodezinfekci při 60°

- změna rozměrů v obou směrech po pěti cyklech praní 60°C ≤ 1%

- stálobarevnost v otěru za mokra i za sucha 4-5 stupeň šedé stupnice

Technické parametry materiálu dle normativů:

| Tepelný odpor Rct | Index propustnosti vodních par | Prodyšnost plošných textilií |
| --- | --- | --- |
| m2.K.W-1 | imt | mm.s-1 |
| ČSN EN ISO 11092 | ČSN EN ISO 11092 | ČSN EN ISO 9237 |
| 0,06 > až ≥ 0,04 | 0,55 > až ≥ 0,45 | 100 < |

Střih a značení:

- Zapínání na zdrhovadlo do stojáčku, se zakončením v horní části přehybem podsádky do líce

- hlavicové rukávy v délce ukončené staženou pružnou lemovkou s otvorem na palec

- v předním díle dvě boční a jedna náprsní kapsa uzavíratelné na zdrhovadlo

- na levém rukávu v horní čísti kapsa uzavíratelná na zdrhovadlo

- prodloužený zadní díl pro krytí bederní části těla

- všechna zdrhovadla YKK opatřená taháčky

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO"

- značení: Na pravé straně v horní části bundy pouzdro na identifikaci. Zadní sedlo opatřeno transferem Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a levá horní část rukávu transferem hvězda života. Pravý horní rukáv opatřen transferovaným znakem ZZSJMK.

- označení výrobku etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo) a max. počet cyklů údržby. Je nutné uvést i příslušné normy a třídy, které má produkt splňovat (včetně piktogramů) a označení CE. Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.

- Označení výrobku identifikačním štítek (pro identifikaci uživatele) – štítek se jménem a střediskem uvedeným v objednávce kupujícího, případně čistý štítek sloužící k dodatečné identifikaci uživatele, doporučené velikosti 2 cm (+/- 0,5 cm) x 10 cm (+/- 0,5 cm) je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala identifikaci oděvu nebo dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení.

- Provedení dámské a pánské (ne UNISEX)

Velikostní sortiment XS- 3XL v dámském a pánském provedení, dále jednou a dvakrát zkráceném a prodlouženém u délek a rukávů oděvů v souladu s normou ČSN EN ISO 13688. (dle ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: tělesné rozměry a intervaly) Rozměry výrobku dle specifikované tabulky velikostí.

Mikina panská

Mikina dámská

- Čepice

Základní materiál úplet v pique vazbě česaný v rubové straně v HIGH VISIBILITY červeném nebo NAVY modrém provedení.

Čepice těsné obepíná hlavu a je přizpůsobená možnému použití pod přilbu.

Základní materiál:

- složení 100% PES pique počesané po rubové straně, odolná vrchní vrstva

- plošná hmotnost 280g/m2 ±3%

- pevnost v protlaku příčný a podélný směr > 1000 kPa

- počet cyklů praní min. 50 chemotermodezinfekci při 60°

- změna rozměrů v obou směrech po pěti cyklech praní 60°C ≤ 1%

- stálobarevnost v otěru za mokra i za sucha 4-5 stupeň šedé stupnice

- zajištění počtu pracích cyklů formou sledování čipovým systémem - všitý čip do výrobku typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO"

- označení výrobku etiketou obsahující: název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost, symboly ošetření (piktogramy) dle ČSN EN ISO 3758 a datum výroby (měsíc/rok/výrobní číslo). Etiketa musí být všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku.

- Označení výrobku identifikačním štítek (pro identifikaci uživatele) – štítek se jménem a střediskem uvedeným v objednávce kupujícího, případně čistý štítek sloužící k dodatečné identifikaci uživatele, doporučené velikosti 2 cm (+/- 0,5 cm) x 10 cm (+/- 0,5 cm) je všita do vnitřního švu produktu na optimálně zvoleném místě tak, aby umožňovala identifikaci oděvu nebo dopsání jména či jiné interně potřebné identifikace uživatele oděvu a nebyla překážkou v zapínání, estetice nebo v pohodlnosti při nošení.

- Provedení UNISEX

- Velikostní sortiment – S, M, L, XL

Technické parametry materiálu dle normativů:

| Tepelný odpor Rct | Index propustnosti vodních par | Prodyšnost plošných textilií |
| --- | --- | --- |
| m2.K.W-1 | imt | mm.s-1 |
| ČSN EN ISO 11092 | ČSN EN ISO 11092 | ČSN EN ISO 9237 |
| 0,06 > až ≥ 0,04 | 0,55 > až ≥ 0,45 | 100 < |

- Opasek

Složení opasku:

- kovová spona, umožňující variabilní nastavení velikosti opasku a pevné zajištění v požadované poloze

- popruh ze tkané bavlny, se zesílenými hranami, zajišťující odolnost a zvýšenou pevnost opasku

- zakončení popruhu kovovými prvky pro snadnější manipulaci a vyšší odolnost

- provedení UNISEX

- velikostní sortiment – S, M, L (10% z dodávky nadrozměrný popruh dle specifikace kupujícího)