K ošetření podlahy:

Ošetření:

- dvoukomponentním polyuretanovým bezbarvým nátěrem (pololesk, stupeň lesku 60°) na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah bez vlastního žloutnutí

- nesmí obsahovat látky, kde jsou nebezpečné příměsi

- minimálně dvouvrstvý systém nátěru ( 2 x 50ml/m2)

- vysoký podíl pevných částic

- nejvyšší odolnost proti otěrům a škrábancům ISO 5470 – 1: 1999

- nízké emise (EMICODE: EC2 R)

- protiskluzná třída R9

- nátěrem musí být zajištěna maximální odolnost vůči skvrnám, dezinfekčním prostředkům,

rozpouštědlům a změkčovadlům

- splňující hygienické normy v souladu s TRBA 250

- ošetření 1 000 m 2 uvedeným způsobem

- aby bylo možné zajistit co nejkratší výpadek provozu, musí být dodržena časová dotace na 1 patro tj. cca 350 m2 / za 12 hod, práce začít ve večerních hodinách cca 17,30 hod, pracovat v nočních hodinách, co nejméně rušit klienty

- uveďte záruční dobu