III/37440 Vavřinec - Sloup

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37440 Vavřinec - Sloup |  |  |  |  |  | 08/2021 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/37440 Vavřinec - Sloup

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37440 v extravilánu Vavřinec - Sloup

Úsek v km 10,150 – 11,150 provozního staničení

Obec :			Vavřinec, Sloup

Kraj :			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37440 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/37440 bude realizována v extravilánu mezi obcemi Vavřinec a Sloup v km 10,150 – 11,150 provozního staničení silnice III/37440. Délka opravovaného úseku je 1,000 km.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky vyrovnávací vrstvou ze směsi ACL 16 na celou plochu v prům. tl. 40 mm; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu  ACO 11 v průměrné tl. 40 mm.

Na začátku opravovaného úseku bude provedeno lokální frézování podél obrubníků u obce Vavřinec; jedná se o vjezdy k RS plynu, vjezd do zahrady a napojení na komunikaci k místnímu hřbitovu

Před realizací opravy vozovkového souvrství bude objednatelem provedeno:

- Odstranění nánosů na krajnicích

- Očistění povrchu komunikace

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy V4 š. 12,50 cm barvou. Vodorovné dopravní značení bude provedeno i v navazujícím úseku až do křižovatky se sil. II/373 u střediska SÚS – tj. v dl. 170 m.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2021

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – říjen 2021

V Blansku 25.8.2021					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK