# označení výrobků

ZÁMEČNICKÉ výrobky jsou označeny v půdorysech číslem v kroužku (OD ČÍSLA 501), v tabulce jsou uvedeny všeobecné požadavky na jednotlivé výrobky a   jejich rozměry a počty, schemata a případné detaily jsou v příloze za tabulkami. Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. před dodávkou je třeba odsouhlasit jednotlivé výrobky s projektantem

PRO všechny NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO ověření skutečných rozměrů na stavbě a  ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

SCHEMATA A PŘÍPADNÉ DETAILY JSOU NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH.

žárové zinkování provádět v tl. min. 80m

UVEDENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY JSOU URČENY PŘEDBĚŽNĚ, PRO OCENĚNÍ. DEFINITIVNÍ URČENÍ PROVEDE projektant PO PŘEDLOŽENÍ BAREVNÝCH VZORKŮ VYBRANÝMI      DODAVATELI.

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVÉST V DÍLNĚ PŘEDÚPRAVU POVRCHU:

- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM

- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU

- ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA Sa 2,5

- ODSTRANĚNÍ PRACHU

NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE V DÍLNĚ PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži zámečnických výrobků je nutné splnit požadavky norem :

ČSN 72 0081	Ochrana stavebních prvků proti korozi.

ČSN 73 0203	Přesnost geometrických rozměrů ve výstavbě. Funkční tolerance.

ČSN 73 0210-1	Geometrická přesnost ve výstavbě.

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.

ČSN 73 3630	Zámečnické práce stavební.

ČSN 733440  	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁRUBNĚ do sádrokartonových příček - OCELOVÉ lisované, s hranami s malým poloměrem a drážkou pro těsnění (standard HSE TYP „ lz “) pro dřevěné otevíravé dveře s polodrážkou, povrchová úprava – nátěr LOMENÁ BÍLÁ, součástí dodávky zárubní bude pružné těsnění v drážce

| 501 | 700 x 1970 LEVÁ | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 100 MM | - | 2 | 4 | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | 700 x 1970 PRAVÁ | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 100 MM | 1 | - | 4 | - | 5 |
| 503 | 700 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 3 | 2 | - | 5 |
| 503a | 600 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 504 | 700 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 505 | 800 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 100 MM | - | 1 | - | - | 1 |
| 506 |  |  | - | - | - | - | - |
| 507 |  |  | - | - | - | - | - |
| 508 | 800 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | - | 1 | - | 1 |
| 509 | 900 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 4 | - | - | 4 |
| 510 | 900 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 5 | 2 | - | 7 |
| 511 | 1100 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 512 |  |  | - | - | - | - | - |
| 513 | 1200 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 1 | - | - | 1 |
| 514 |  |  | - | - | - | - | - |

ZÁRUBNĚ do sádrokartonových příček - OCELOVÉ lisované, s hranami s malým poloměrem, PRŮCHOZÍ (standard HSE TYP „ P “) pro dřevěné DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU, povrchová úprava – nátěr LOMENÁ BÍLÁ

| 515 | 700 x 1970 | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 100 MM | - | - | 3 | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 | 800 x 1970 | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 100 MM | - | - | 4 | - | 4 |
| 517 | 900 x 1970 | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ příčky TL. 150 MM | - | 1 1 | 3 | - | 5 |
| 518 | 800 x 1970 | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | 2 | - | - | 2 |
| 519 | 1000 x 1970 | ZÁRUBEŇ DO sádrokartonové příčky TL. 150 MM | - | - | 3 | - | 3 |

ZÁRUBNĚ do zdiva - OCELOVÉ lisované, s hranami s malým poloměrem a drážkou pro těsnění (standard HSE TYP „ U “) pro dřevěné otevíravé dveře s polodrážkou, povrchová úprava – nátěr LOMENÁ BÍLÁ, součástí dodávky zárubní bude pružné těsnění v drážce

| 520 | 800 x 1970 PRAVÁ | ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM | 1 | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 |  |  | - | - | - | - | - |
| 522 | 900 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM | 2 | - | - | - | 2 |
| 523 | 1100 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI – 15 | - | 2 | - | - | 2 |
| 524 | 1100 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI – 15 | - | 1 | - | - | 1 |
| 525 | 1200 x 1970 L | ZÁRUBEŇ DO SKD PŘÍČKY TL. 150 MM | - | 1 | - | - | 1 |
| 526 | 1200 x 1970 P | ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150 MM PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EI – 15 /VIZ SCHEMA POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ/ | - | - | 1 | - | 1 |