„III/37357 Pavlov – Benešov - Suchý“

Stavba:			III/37357 Pavlov – Benešov - Suchý, mikrokoberce 2025

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 						Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	extravilánové úseky silnice III/37357 Pavlov – Benešov a Benešov - Suchý

km 6,457 – 7,290 tj. dl. 0,833 km

km 8,728 – 11,401 tj. dl. 2,673 km

Povrch silnice III/37357 (původně II/373 – došlo k přeřazení a přečíslování) v extravilánových úsecích je narušen korozí a vykazuje ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Dříve vzniklé trhliny jsou sanovány. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace   ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. V místě výskytu výtluků a poklesů na krajích vozovky budou provedeny lokální sanace.

Je navržena souvislá údržba – emulzní dvouvrstvý mikrokoberec na úsecích

SO 101 Pavlov – Benešov; 	km 6,457 – 7,290	dl. 0,833 km; plocha 4.498 m2

SO 102 Benešov – Suchý;	km 8,728 – 11,401	dl. 2,673 km; plocha 15.136 m2

V prvním kroku bude provedeno odstranění – frézování - stávajícího vodorovného dopravního značení.

Na obou úsecích budou provedeny lokální sanace v místech porušení stávající obrusné vrstvy - frézování v tl. 50 mm, spojovací postřik, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm.  U SO 102 bude v ploše 24 m2 výměna i ložné vrstvy z ACL 16+ v tl. 50 mm.

Po očistění vozovky a aplikaci spojovacího postřiku bude položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 – 0/8 v celkové ploše 19.634 m2.  Mikrokoberec bude proveden v souladu s

ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 27 Emulzní kalové vrstvy

Po dokončení pokládky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení - vodicí proužky V4 š. 0,125 m v provedení strukturálním plastem.

Organizace provozu:

Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček.

V Blansku 21.3.2025 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JMK